PNZ - HOLZ - Wachs W

(PNZ Vosk na drevo W)

Charakteristika:

PNZ HOLZ Wachs W je silno vodoodpudivý, priedušný a paropriepustný. Použitím kvalitných pigmentov chráni farebný vosk drevo pred zešednutím. Farebný vosk, vytvára mastný náter, odolný voči poveternostným podmienkam a vode. Neškodí životnému prostrediu, vyniká vysokou životnosťou. PNZ HOLZ Wachs W je veľmi vhodný na ošetrenie silne zvetraných drevených plôch. Bezfarebný vosk sa používa vo vonkajšom prostredí predovšetkým na ošetrenie tlakovo-impregnovaného dreva (záhradný nábytok, hračky.). PNZ HOLZWACHS W odpudzuje víno, pivo, ovocné šťavy a vodu.

Použitie:

K ochrane a zušľachteniu domácich i exotických drevín, vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Obklady, okná, parapety, pergoly, záhradné domčeky, nábytok, garážové brány, dielne, balkóny, ploty apod. PNZ HOLZ Wachs W je vhodný aj pre vlhké prostredie ako sú kúpeľne, kuchyne taktiež pre silno namáhané plochy ako dvere či nábytok. Vo svetlých náteroch sa môže prejaviť farebné prerazenie dreva (aj u tlakovoimpregnovaného dreva). Toto prerazenie je možné odstrániť aplikovaním PNZ-Isolier-GRUND. K ochrane proti modraniu, hnilobe odporúčame preventívne náter PNZ-IMPRÄGNIER-GRUND.

Spracovanie:

Olejové a všetky ostatné staré nátery, uzatvárajúce póry dokonale odstráňte. Podklad musí byť pevný, savý, čistý a zbavený prachu. Staré priedušné nátery je potrebné vyčistiť, event. obrúsiť. PNZ HOLZ Wachs W sa nanáša  zo všetkých strán štetcom, striekaním alebo namáčaním. Po cca 10-15 min. náter sa dôkladne rozotrie takmer suchým štetcom. Druhý, príp. tretí náter sa vykonáva rovnakým spôsobom po min. 12 hodinách. Vo vlhkom prostredí sa odporúča uskutočniť náter zo vsetkých strán . Pracovná teplota min. 8 ° C, vlhkosť dreva max 18%.

Spotreba: 1 liter na cca 15 m2 v závislosti na druhu dreva a opracovaní vrchnej plochy.

Skladovanie: dobre uzavreté v chlade, chrániť pred mrazom.

Čistenie: znečistené pomôcky umyte v mydlovej vode.

Farby: pozri vzorkovník. Všetky farby sú vzájomné miešateľné.

Upozornenie: Pri použití viacerých balení rôznych šarží, je potrebné obsah zmiešať vo väčšej nádobe.

Zloženie: vosková disperzia, zušľachtené prírodné oleje, bezolovnatá desikantu. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje jedovaté látky.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l väčší.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk