PNZ - Lärchen + Zedern-ol, farblos

(PNZ Olej na modrínové a cédrové drevo)

Charakteristika:

Olejová emulzia k ochrane a ošetreniu modrínového a cédrového dreva v interiéri aj exteriéri. Je vyrobený z prírodných  emulgovaných olejov, ktoré sú špeciálne určené pre uvedené druhy dreva. Prípravok je vysoko odolný voči poveternosti a UV žiareniu, je priedušný bez rozpúšťadiel. V tekutom stave má mliečne zafarbenie, po zaschnutí je bezfarebný. Reguluje vlhkosť, je priedušný, nehorľavý, ekologický.

Použitie:

K ochrane a ošetreniu plotov, pergol, záhradných domčekov, záhradného nábytku všade tam, kde je zastúpené modrínové a cédrové drevo. Na podlahách terás nie je zabezpečená odolnosť proti oteru.

Spracovanie:

U dreva, napadnutého hubami, použijte najprv PNZ-Imprägniergrund. Nečistoty odstráňte prípravkom PNZ-GARTENHOLZREINIGER. PNZ-Lärchen + Zedern-OL naneste na povrch dreva. Povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnôt. Náter vykonajte 2-3x až do úplného nasýtenia dreva. Suché miesta je potrebné znova pretrieť. Doba schnutia 8-12 hod. Pracovná teplota min. 8 ° C. Pri vlhkom a chladnom počasí sa doba schnutia môže predĺžiť.

PNZ-Lärchen + Zedern OL môžete následne ošetrovať pretrením len produktami PNZ. Pretieranie (oživenie) povrchu sa vykonáva podľa potreby. Ak chcete docieliť farebného povrchu, urobte najprv náter prípravkom PNZ-HOLZ-Lasur, čím sa podstatne zvýši odolnosť proti UV žiareniu. Ak chcete neskôr docieliť farebné plochy, je možné PNZ-Lärchen + Zedern OL pretierať prípravky PNZ-HOLZ-Lasur alebo PNZ-HOLZ-Wachs.

Spotreba:

Triesky: 1 liter na cca 10 m2.

Surové drevo: 1 liter na cca 6-8 m2.

Skladovanie: dobre uzavreté v chlade, chrániť pred mrazom.

Čistenie: ihneď po ukončení práce vodou a mydlom.

Farba: bezfarebný

Upozornenie:

Pri použití viacerých balení rôznych šarží sa odporúča obsah zmiešať vo väčšej nádobe.

Zloženie: zušľachtené prírodné oleje, voda, prírodné emulgátory.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l väčší.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk