Disperzné farby

Fasádne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Herbosil (CS.)

Dobre lievateľná „SIL-fasádna farba odolná voči svetlu s vysokou difúznosťou

I.Popis výrobku

Herbol-Herbsil je vysoko difúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať vodnú paru,  obohatená silikónovou živicou, lievateľná „Sil-fasádna farba“ a súčasne ponúka spoľahlivú ochranu proti vlhkosti. Hodnota sd na jeden náter je od 250 ml/m2 pri ca. 0,037 m sd. Náter je matný, vyschne bez pnutí. Ponúka vynikajúce prekrytie zŕn, napr. pri hrubých omietkach, je veľmi dobre priľnavý na minerálne podklady, ako sú silikátové, disperzné a disperzno-silikátové farby a omietky z umelej živice. Hrubý nástrek a škrabaná omietka sa dajú spoľahlivo a bezpečne prekryť. Herbol-Herbosil obsahuje ochranný film proti napadnutiu riasami a hubami (obsahuje 0,3 % zinokpyritión). Účinok je závislý od konštrukcie budovy, okolitých podmienok a je časovo obmedzený.

Popis výrobku

Druh materiálu		vysoko difúzna, lievateľná SIL- fasádna farba

Veľkosti balenia			2,5 l, 5 l a 12,5 l

Farebný odtieň			cez Herbol – ColorService tisíce farebných odtieňov

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,38 kg/l

Stavebnofyzikálne hodnoty 		lesk (hodnota svetlometná) 	G3   < 10

podľa DIN EN 1062			hrúbka vrstvy 			E3

veľkosť zŕn			S1 jemné  < 100 µm

priepustnosť vodnej pary	 V1 vysoká sd < 0,14 m; µ-H2O=350-500

priepustnosť vody		W3 nízka ω < 0,09 kg/(m2*h0,5)

Zloženie 	styroakrylátové disperzie, titánoxid, kalciumkarbonát, sľuda,  organické plnivá, kremenná múčka, voda, kyselina dikarbónová prídavky, konzervačné prípravky, zinokpyritión

Limitné hodnoty VOC-EU	Limitné hodnota EU pre tento produkt (kategória produkt A/d): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 2 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-DF 01

Riedidlo				voda

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Nepoužívajte do obytných miestností. Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Pred použitím si prečítajte charakteristiku a informácie o produkte. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Na základe rôznych povrchových štruktúr, stupňa lesku, aplikácií, vplyvom svetla môžu vznikať farebné rozdiely od originálneho odtieňa. Savosť podkladu, schnutie a poveternostné vplyvy môžu tiež viesť k farebným rozdielom. Toto nie je dôvod na reklamáciu. Pri vizuálne rozoznateľných odchýlkach je potrebné potvrdiť rozdiel farebného odtieňa zodpovednou osobou objednávateľa.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (tlakový kotol)

Striek.tlak (rozpraš.)      Tlak v kotli	           Veľkosť trysky

Striekanie - tlak.kotol		  	   2 – 3 bar 		      1 – 2 bar 	               4 – 5  mm

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné a odolné voči dažďu po ca. 6-8 hod., preschnuté

a 50 % relatív. vlhkosti) 			po ca. 7 dňoch

Spotreba 		cca. 180 ml/m2 na jeden náter (na hladký podklad); do 450 ml/m2 na jeden náter (drsný podklad)

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad   musí   byť čistý, suchý, únosný, drsný, a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií znižujúcich  priľnavosť k povrchu,  ako  napr.  riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 		Podklad  očistiť,  obzvlášť znečistené, skorodované a skriedo-

podkladu		vatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Ausgleichsmőrtel*.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Vápenaté a cementové		Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmie-

omietky ( P Ic, P  II a P III)		nok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne.

a minerálne ľahké omietky		Na slabo savých, len ľahko pieskových omietkach natrieť základný náter s Herbol-Putzgrund*, podľa savosti podkladu zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj.

Na pevné, únosné a málo savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Putzgrund* zmiešaný s Herbol-Herbosil (1 diel Putzgrund – 1 diel Herbosil – 1 diel voda).

Na pieskové, silno savé alebo múčne omietky natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergunrd*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Vápenopieskové tehly		Steny z vápenopieskovej tehly musia byť očistené od sfarbení

(len mrazuvzdorné tehly)		a vtrúsení. Fúgy musia byť bez trhlín, suché, pevné, zo stien musia byť odstránené soli a výkvety. Náter natierať najskôr tri mesiace po dohotovení múru.

Na málo savé, nepieskové, ale skriedovatelé podklady natrieť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedený s vodou do max. 50 % obj., alebo základný náter s Herbol-Putzgrund*  zmiešaný s Herbol-Herbosil (1 diel Putzgrund – 1 diel Herbosil – 1 diel voda).

Na zvetrané, silno savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergunrd*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Tehlové steny (len 		Stena musí byť očistená od zafarbení a cudzích vtrúsení.

mrazuvzdorné		Škáry v múroch nesmú byť popukané, musia byť suché a

tehly a klinkery)		zbavené solí a výkvetov. Základný náter s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Upozornenie: Ak v medzináteroch vznikajú sfarbenia, je potrebný dodatočný náter s Herbol-Herbidur-Grund*.

Matné disperzné nátery,		Na  pevné,  únosné  a málo  savé  podklady  natrieť  základný

silikón-živicové nátery		náter s Herbol-Putzgrund* zmiešaný s Herbol-Herbosil  (1 diel

a omietky syntetickej 		Putzgrund – 1 diel Herbosil – 1 diel voda).

živice		Na zvetrané, silne savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V 40*.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Spravidla  najmä  pri  veľmi  silných  kontrastných,  silne alebo

uvedené podklady 		rozdielne savých podkladoch natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Herbosil zriedeným s vodou do max. 10 % obj.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore		Sýty, rovnomerný náter s Herbol-Herbsil zriedeným s vodou

uvedené podklady		do max. 5 % obj.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de