Disperzné farby

Fasádne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Herbocryl-Fassadenfarbe

Matná akrylátová fasádna farba s vysokým odporom voči CO2

I. Popis výrobku

Herbol-Herbocryl-Fassadenfarbe je vodou riediteľná, akrylátová fasádna farba pre vonkajší náter. Matný náter je odolný voči poveternosti a priepustný pre vodnú paru. Vhodný aj na betón. Herbol-Herbocryl-Fassadenfarbe obsahuje ochranný film ako prevenciu proti napadnutiu riasou a plesňami (obsahuje 0,3% Zinkium pyritión). Účinok závisí od konštrukcie budovy, okolitých podmienok a je časovo obmedzený.

Popis výrobku

Druh materiálu		disperzná fasádna farba

Farebný odtieň			biely a tisíce farebných odtieňov

Veľkosti balenia			2,5 l a 12,5 l

Tónovanie	s max. 10% Herbol-ColorIn* alebo s Herbol-Color Service v tisícoch farebných odtieňov a Tónovací servis podniku

Stupeň lesku				matný

Hustota				cca. 1,39 kg/l

Stavebnofyzikálne hodnoty 		lesk (hodnota merača odrazu) 	G3 matná  	< 10

podľa DIN EN 1062			hrúbka vrstvy 			E3

veľkosť zŕn			S1 jemné  	< 100 µm

priepustnosť vodnej pary	V1 vysoká 	sd < 0,08 m;

µ-H2O=1000-2000

priepustnosť vody		W1 vysoká

ω = 0,80 kg/(m2*h0,5)

Zloženie 	vinylbenzénová disperzia, oxid titaničitý, sľuda, kalciumkarbonát, kremičitan hlinitý, organické plnivá, voda, ester kyseliny dikarbónovej, prídavky, Zinkium pyritión, konzervačné látky

Limitné hodnoty VOC-EU	Limitná hodnota EU pre tento produkt (kategória produktu A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 31 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-DF 02

Riedidlo				voda

Predpisy skladovania a dopravy	UN:-

Označenie nebezpečenstva 	Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky v vodnej zložke životného prostredia (R52/53). Uchovávajte mimo dosah detí (S2). V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie (S46).

Dôležité upozornenia 	Nepoužívajte do obytných miestností. Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Na základe rôznych povrchových štruktúr, stupňa lesku, spôsobov aplikácie, vplyvom svetla môžu vzniknúť farebné rozdiely od originálneho odtieňa. Savosť podkladu, schnutie a poveternostné vplyvy môžu tiež viesť k nepatrným farebným rozdielom. Toto nie je dôvod na reklamáciu. Pri vizuálne rozoznateľných odchýlkach je potrebné potvrdiť rozdiel farebného odtieňa zodpovednou osobou objednávateľa.

Dôležité upozornenie:

Náterové práce musia vždy zodpovedať vhodným poveternostným pomerom. Nikdy nenatierať v studených a vlhkých podmienkach (dážď, hmla, rosa) alebo tesne pred nimi/po nich. Vplyvom nevhodnej poveternostnej situácie sa môžu z náteru v koncentrovanej podobe uvoľniť komponenty rozpustné vo vode, ktoré sú potom na povrchu viditeľné ako lesklé, mydlové a/alebo lepkavé výbežky. Ďalším vplyvom vlhkosti (napr. dážď) sa tieto komponenty znova samé zmyjú.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (Airless)

Striekanie – airless   			Typ Graco 		od ST MAX 595

Veľkosť trysky 		LL5 - od –419tky do 431tky

Striek.tlak materiálu	100 Bar/180 Bar

Filter pištole (mesh)	60

Uhol striekania 		40-80°

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5°C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23°C			pretierateľné a odolné voči dažďu za cca. 6-8 hod.,

a 50% relatív. vlhkosti) 			vyschnuté za cca. 2-3 dni

Spotreba 		cca. 180 - 290 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		cca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení.

Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU

Všeobecné požiadavky		Podklad  musí byť pevný, čistý,  suchý, únosný a očistený od

na podklad		výkvetov, rias, machu, plesní, jemných častíc, spekacích 		vrstiev a odformovacích zmesí.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť, obzvlášť znečistené,  skorodované  výrobky  a

podkladu		skriedovatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Ausgleichsmörtel*; podľa potreby fluátovať.

ZÁKLADNÝ NÁTER

Vápenaté a cementové		Nové omietky podľa ročného obdobia a teplotných podmienok

omietky (P II a P III)		nechať vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne.

a minerálne ľahké omietky		Na slabo savé, len ľahko pieskové omietky naniesť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedeným s vodou max. 50% obj.

Na pieskové, silne savé alebo múčne omietky naniesť základný náter s Herbol-Imprägniergunrd**.

Poznámka: Minerálne ľahké omietky skupín CS I > 1,5 N/mm2 a CS II (P Ic a P II): pozri príslušné technické listy Herbol-Herboxan*, Herbol-Herboxan Kompakt*, Herbol-Herbosil* alebo Herbol-Herbosilit-Aussensilikat*.

Betón 		Na ľahko savé, porózne povrchy naniesť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedeným s vodou max. 50% obj.

Na slabo savé podklady pre docielenie drsného, plnivého povrchu naniesť základný náter s Herbol-Putz-Füller weiss*.

Na zvetrané, silne savé podklady naniesť základný náter s Herbol-Beton-Tiefgrund**.

Faserzementplatten (bez azbestu)	Na nové, silne alkalické dosky naniesť základný náter s Herbol-Herbidur-Grund**, aby sa zabránilo tvorbe vápenatých výkvetov. Najmä hrany je potrebné natrieť dôkladne.

Voľne zastavané dosky je potrebné natrieť základným náterom zo všetkých strán.

Na zvetrané, múčno pieskové dosky naniesť základný náter s Herbol-Imprägniergrund**.

Tehlové steny (len mrazuvzdorné	Zo stien odstrániť sfarbenia, príp. vtrúseniny. Škáry v múroch

tehly a klinkery)		nesmú byť popukané, musia byť suché a zbavené solí a

výkvetov. Naniesť základný náter s Herbol-Imprägniergrund**.Poznámka: Ak pri medzinátere dôjde k sfarbeniu, je potrebný dodatočný náter s Herbol-Herbidur-Grund**.

Vápenopieskové tehly		Pozri technický list Herbol-Herboxan*, Herbol-Herboxan

(len mrazuvzdorné tehly)		Kompakt*, Herbol-Herbosil* a Herbol-Herbosilit-Aussensilikat*.

Matné disperzné nátery,		Na  pevné,  únosné  a málo savé  podklady  naniesť základný

Nátery na báze silikónovej		náter s Herbol-Hydrogrund*, zmiešaným s 30% obj. Herbol-

živice a omietky syntetickej 		Herbocryl-Fassadenfarbe*.

živice		Na zvetrané, silne savé podklady naniesť základný náter s Herbol-Imprägniergrund**.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Spravidla  najmä  na  veľmi  kontrastné,  silne alebo rozdielne

uvedené podklady 		savé podklady naniesť dodatočný medzináter s Herbol-Herbocryl-Fassadenfarbe*, zriedeným s vodou do max. 10% obj.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore			Naniesť sýty, rovnomerný konečný náter s Herbol-Herbocryl- uvedené podklady			Fassadenfarbe*, zriedeným s vodou do max. 5% obj.

Upozornenie: Proti napadnutiu plesňou, riasami a baktériami sa odporúča prídavok 6% obj. Herbol-Fungizid*.

*  Dbajte prosím na príslušné technické listy.

** Materiál je pripravený na spracovanie. Ak materiál ostáva na povrchu lesklý a je potrebné ho zriediť, nie je viac v súlade s VOC . Ako alternatíva sa môžu VOC-konformné plochy opracovať základným náterom s Herbol-Hydrogrund* alebo s pigmentovaným základným náterom ako Herbol-Multigrund WP*.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: december 2007

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Herbol-Herbocryl-Fassadenfarbe	Akzo Nobel Deco GmbH		Distribútor v SR:

Fasádna farba	Geschäftsbereich Profi		H-COLOR Slovakia, spol. s.r.o.

FBH 02543	Vitallistraße 198-226		Továrenská 17

D – 50827 Köln			962 31 Sliač

Tel.  + 49/221/58 81-0		Tel.  045/542 90 68

Fax. + 49/221/58 81-335		Fax. 045/542 90 68

herbol@akzonobeldeco.de	h-color@herbol.sk

www.herbol.de			www.herbol.sk