Disperzné farby

Fasádne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Herboxan (CS.)

Matná, vysoko difúzna fasádna farba na báze

pravej silikónovej živice pre vysokohodnotný výsledok

I. Popis výrobku

Herbol-Herboxan je bezrospúšťadlový, vodou riediteľný medzináter a konečný náter pre exteriér s vysokou priepustnosťou vodných pár a CO2. Náter vyschýna bez napätí a je mikroporózny. Odvádza vodu, je odolný voči poveternostným vplyvom a voči škodlivinám v ovzduší. Dlho ostáva čistý. Na základe týchto vlastností sa Herbol-Herboxan používa na minerálne omietky, vápenopieskové tehly a normálne tehly, neporušené tepelno-izolačné systémy, staré nátery silikátových farieb a silikátových omietok, disperzné farby a omietky z umelej živice. Výrobok obsahuje ochranný film proti napadnutiu riasami a hubami (obsahuje 0,3 % zinokpyritiónu). Účinok je závislý od konštrukcie budovy, okolitých podmienok a je časovo obmedzený.

Popis výrobku

Druh materiálu	bezrozpúšťadlová disperzná fasádna farba na báze silikónovej živice

Veľkosti balenia			1 l, 5 l a 12,5 l

Farebný odtieň			cez Herbol – ColorService tisíce farebných odtieňov

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,52 kg/l

Stavebnofyzikálne hodnoty 		lesk (hodnota svetlometná) 	G3   < 10

podľa DIN EN 1062			hrúbka vrstvy 			E3

veľkosť zŕn			S1 jemné  < 100 µm

priepustnosť vodnej pary	 V2 stredná sd < 0,8 m; µ-H2O=3000-7000

priepustnosť vody		W3 nízka  ω < 0,1 kg/(m2*h0,5)

Zloženie 	styroakrylátové disperzie, silikónová živica, titánoxid, kalciumkarbonát, sľuda,  voda, zmekčovadlá,  prídavky,  konzervačné prípravky, zinokpyritión

Limitné hodnoty VOC-EU	Limitné hodnoty EU pre tento produkt (kategória produkt A/d): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 38 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-SF 01

Riedidlo				voda, pri striekaní neriediť

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Nepoužívajte do obytných miestností. Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Pred použitím si prečítajte charakteristiku a informácie o produkte. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Na základe rôznych povrchových štruktúr, stupňa lesku, aplikácií, vplyvom svetla môžu vznikať farebné rozdiely od originálneho odtieňa. Savosť podkladu, schnutie a poveternostné vplyvy môžu tiež viesť k farebným rozdielom. Toto nie je dôvod na reklamáciu. Pri vizuálne rozoznateľných odchýlkach je potrebné potvrdiť rozdiel farebného odtieňa zodpovednou osobou objednávateľa.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (tlakový kotol)

Striekanie – airless   			Typ Graco 		od ST MAX 595

Veľkosť trysky 	od –x19-tky

Striek.tlak materiálu	100 Bar/180 Bar

Filter pištole (mesh)	60

Striekací uhol		40-80 0

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C a 50%		odolné voči dažďu po ca. 3-5 hod., pretierateľné po ca. 12 relatívnej vlhkosti vzduchu)		hod.,  preschnuté po ca. 7 dňoch

Spotreba 			cca. 150-250 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení.

Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad  musí  byť  čistý,  suchý, únosný, drsný  a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií  znižujúcich  priľnavosť  k  povrchu, ako napr. riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť, obzvlášť znečistené, skorodované  a  skriedo-

podkladu		vatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Ausgleichsmőrtel*.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Vápenaté a cementové		Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmie-

omietky ( P Ic, P  II a P III)		nok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Vápenaté   a mi-

a minerálne ľahké omietky		nerálne omietky sa nechajú vyzrieť minimálne 4 týždne.

Na slabo savých, len ľahko pieskových omietkach natrieť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedený s vodou max. 50 % obj.

Na pevné, únosné a málo savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Hydrogrund* zmiešaný s Herbol-Herboxan v pomere 2:1.

Na pieskové, silno savé alebo múčne omietky natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergunrd*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Vápenopieskové tehly		Steny z vápenopieskovej tehly musia byť očistené od sfarbení

(len mrazuvzdorné tehly)		a vtrúsení. Fúgy musia byť bez trhlín, suché, pevné, zo stien musia byť odstránené soli a výkvety. Náter natierať najskôr tri mesiace po postavení múru.

Na málo savé, nepieskové, ale skriedovatelé podklady natrieť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedený s vodou do max. 50 % obj., alebo základný náter s Herbol-Hydrogrund*  zmiešaný s Herbol-Herboxan v pomere 2:1.

Na zvetrané, silno savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergunrd*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Tehlové steny (len 		Stena musí byť očistená od sfarbení a cudzích vtrúsení.

mrazuvzdorné		Škáry  v   múroch  nesmú  byť  popukané,  musia  byť suché a

tehly a klinkery)		zbavené solí a výkvetov. Základný náter s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Upozornenie: Ak v medzináteroch vznikajú sfarbenia, je potrebný dodatočný náter s Herbol-Herbidur-Grund*.

Matné disperzné nátery,		Na  pevné,  únosné  a málo  savé  podklady  natrieť  základný

silikón-živicové nátery		náter s Herbol-Hydrogrund* zmiešaný s Herbol-Herboxan

a omietky syntetickej 		v pomere 2:1.

živice		Na zvetrané, silne savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V 40*.

Upozornenie: Herbol-Herboxan nie je vhodný na pretieranie elastických starých náterov.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Spravidla  najmä  pri  veľmi  silných  kontrastných,  silne alebo

uvedené podklady 		rozdielne  savých podkladoch natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Herboxan zriedeným s vodou do max. 10 % obj.

Upozornenie: Na dosiahnutie ľahkých vyrovnaných povrchov sa môže použiť ako medzináter Herbol-Herboxan Kompakt*.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore uvedené podklady	Sýty, rovnomerný náter s Herbol-Herboxan zriedeným  vodou do max. 5 % obj.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de