Disperzné farby

Silikátové-/minerálne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Mineralfarbe

Minerálna disperzná farba na báze vápnika pre interiér aj exteriér

I. Popis výrobku

Herbol-Mineralfarbe na báze zvlášť jemných, špeciálnych vápnikových pojív sa používa pre interiér aj exteriér. Nízke množstvá organických podielov optimalizujú technické vlastnosti pri nanášaní. Herbol-Mineralfarbe je vodou riediteľná, neobsahuje rozpúšťadlá, je bez zápachu a ľahko sa spracúva. Po vyschnutí je matná, s typickým minerálnym vzhľadom, bez napätí, nevytvára sa na nej film (v klasickom zmysle) a veľmi dobre prepúšťa vodnú paru. Herbol-Mineralfarbe dosahuje v interiéri prirodzenú bytovú klímu. Náter bez fungicídnych prídavkov zadržiava tvorbu rias a húb. Na základe týchto vlastností je Herbol-Mineralfarbe vhodná najmä na nátery fasád v oblasti údržby pamätných budov a v interiéri.

Popis výrobku

Druh materiálu		bezrozpúšťadlová minerálna fasádna farba

Veľkosti balenia			biela 12,5 l,  bázy farebných odtieňov 2,5 l

Farebný odtieň	biela, 8 farebných odtieňov (žltá, ocker, červená, zelená, modrá, umbra, hnedá, antracitová) a tisíce farebných odtieňov

Tónovanie	biela alebo tónovanie priamo z výroby. 8 báz farebných odtieňov sú miešateľné v každom pomere medzi sebou.

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,30 kg/l, podľa farebného odtieňa

Stavebno-fyzikálne hodnoty 		veľkosť zŕn			S1 jemné  < 100 µm

podľa DIN EN 1062			priepustnosť vodnej pary          sd < 0,012 m; d=180 µm

priepustnosť vody		ω < 0,31 kg/(m2*h0,5)

Zloženie 	alkydhydráty, čistá akrylátová disperzia, titánoxid, pigmenty oxidu železnatého, kalciumkarbonát, organické pigmenty, mastenec, voda, prídavky

Kód produktu farby a laky		M-DF 02

Riedidlo				voda

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 	Dráždi. Obsahuje: kalciumhydroxid. Dráždi oči (R36). Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zraku (R41). Uschovávajte mimo dosah detí (S2). Nevdychujte výpary/aerosóly/striekaciu hmlu (S23). Pri kontakte s očami ihneď vymyte dostatočným množstvom vody a konzultujte s lekárom (S26). Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc prípadne ukážte balenie a etiketu (S46). Používajte len v dobre vetraných priestoroch (S51).

Dôležité upozornenia 	Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Počas spracovania noste ochranné pomôcky na pokožku a oči, citlivé miesta na pokožke si prekryte v dôsledku možného rozleptania. Označenie „dráždivé“ sa vzťahuje výlučne na podiel vápnika (kalciumhydroxid) a s tým zvýšenú alkalitu typickú pre produkt. Účinok je závislý od konštrukciu budovy, okolitých podmienok a je časovo ohraničený. Rozdiely vo farebných odtieňoch oproti originálnej predlohe môžu byť zapríčinené štruktúrou povrchu, stupňom lesku, aplikáciou a vplyvom svetla.

Savosť podkladu, pomer schnutia a vplyvy počasia počas spracovania môžu mať tak isto vplyv na rozdielnosť vo farebných odtieňoch. Toto nie je žiadny dôvod na reklamáciu.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Nespracovávajte pri silnom vetre a priamom slnečnom žiarení. Až do úplného vyschnutia náteru chráňte pred dažďom, extrémnou vlhkosťou (hmlou) a mrazom. Aby sa docieli rovnomerný farebný odtieň na povrchu odporúčame, podklad rovnomerne savo natierať a pracovať „mokré v mokrom“. Odporúčame, celkové množstvo materiálu na určitú plochu spolu zmiešať a podľa savosti podkladu zriediť s vodou do max. 10 % obj. Pri vysokej savosti podkladu je potrebné podklad najskôr navlhčiť.

Vzhľadom na proces karbonizácie je potrebné vnímať zmeny farebného odtieňa za prirodzené a typické pre materiál. Farebné rozdiely a tvorba škvŕn sa nepovažujú za žiadny technický nedostatok. Herbol-Mineralfarbe nevytvára na povrchu film. Povrch náteru nie je oderuvzdorný. Vápenná farba potrebuje neprestajnú vlhkosť vzduchu a na základe toho neodvádza vodu. Aby sa dodržali špeciálne vlastnosti materiálu, nesmie sa Herbol-Mineralfarbe miešať alebo tónovať s inými náterovými hmotami. Počas spracovania si chráňte citlivé miesta pokožky pred odstreknutou farbou, pri styku s kožou vymyte dostatočným množstvom vody.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (airless)

Striekanie – airless   			Typ Graco 		od ST MAX 595

Veľkosť trysky 	od –x19-tky

Striek.tlak materiálu	100 Bar/180 Bar

Filter pištole (mesh)	60

Uhol striekania 	40-800

Teplota pri spracovaní		minimálne + 8 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C	 	pretierateľné po ca. 15 hod.. Pri vlhkom a chladnom počasí je

a 50 % relatív. vlhkosti) 	 	potrebné zohľadniť dlhší čas schnutia.

Spotreba 		cca. 200-300 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1/2 roka v neotvorenom originálnom balení. Skladovať

v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad  musí  byť   čistý, suchý, únosný, drsný, a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií  znižujúcich  priľnavosť  k  povrchu, ako napr. riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá. Nevhodné podklady: napr. nátery lakov, PVC, drevo, vodorovné, vždy vodou zaťažené podklady, vlhké podklady.

Všeobecné prípravy 		Podklad  očistiť,  obzvlášť znečistené, skorodované a skriedo-

podkladu		vatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť vhodným plnivom. Okolie natieraných plôch, najmú sklo, keramiku, klinker a kov je potrebné prekryť kvôli rozleptaniu. Odstreknutia farby je potrebné ihneď zmyť vodou.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Pevné, málo a rovnomerne savé 	Nové omietky sa podľa ročn. obdobia a teplotných podmienok

omietky (P Ic, P II a P III) 		nechajú vyzrieť minim. 2 až 4 týždne. Vápenaté omietky (P Ic)

minerálne ľahké		 a minerálne ľahké omietky sa nechajú vyzrieť min. 4 týždne.

omietky a pevne súdržné, 		Z podkladu,  resp.  muriva  odstrániť sfarbenia, príp. vtrúsenia.

dobre udržiavané 		Steny  musia  byť  bez  trhlín,  suché,  pevné a zbavené solí a

minerálne staré nátery		výkvetov. Na slabo savé, neporušené omietky natrieť základný náter s Herbol-Mineralfarbe, podľa savosti podkladu zriedený s vodou do max. 10 % obj. Na dosiahnutie zrnitého, jemne vyrovnaného omietkového  povrchu a na rôzne savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Mineralschlämme*, zriedený s vodou do 50 % obj.

Interirér: pevné, slabo a 		Na  pevne  súdržné,  skriedovatelé,  únosné  podklady  natrieť

rovnomerne savé omietky		základný náter s  Herbol-Mineralfarbe, podľa savosti podkladu

(P IC, P II, P III), betón, 		zriedený  s  vodou  do   max. 10 %.  Na  dosiahnutie  zrnitého,

vápenopiesková tehla, 		jemne   vyrovnaného  omietkového  povrchu  a  na rôzne savé

minerálne staré nátery, 		podklady natrieť základný náter s  Herbol- Mineraschlämme*,

matné disperzné nátery 		zriedený s vodou do 50 % obj.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Medzináter s Herbol-Mineralfarbe zriedený s  vodou do max.

uvedené podklady 		5 % obj.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 		Sýty,   rovnomerný   náter  s  Herbol-Mineralfarbe zriedený s

uvedené podklady	 	vodou do max. 5 % obj.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de