Disperzné farby

Silikátové-/minerálne farby

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität (CS.)

Vysoko difúzna, modifikovaná disperzno-silikátová farba

s optimálnymi spracovateľskými vlastnosťami

I.Popis výrobku

Herbol-Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität je modifikovaná disperzno-silikátová fasádna farba pre minerálne omietky a nátery. Náter, ktorý diferencuje vodnú paru schne bez vnútorného pnutia, je matný. Hodnota priedušnosti sd je na ploche 250 ml/m2 nižšia ako 0,06 m.

Popis výrobku

Druh materiálu		modifikovaná disperzno-silikátová fasádna farba

Veľkosti balenia			1 l, 5 l a 12,5 l

Farebný odtieň			cez Herbol – ColorService tisíce farebných odtieňov

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,38 kg/l

Zloženie 	styroakrylátové disperzie, vodné sklo, titánoxid, kalciumkarbonát, silikáty, sľuda, sfilmovacie látky, prídavky, voda

Limitné hodnoty VOC-EU	Hraničná hodnota EU pre tento produkt (kategória produkt A/d): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 2 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-DF 02

Riedidlo				max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ*

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Na základe rôznych povrchových štruktúr, stupňa lesku, aplikácií, vplyvom svetla môžu vznikať farebné rozdiely od originálneho odtieňa. Savosť podkladu, schnutie a poveternostné vplyvy môžu tiež viesť k farebným rozdielom. Toto nie je dôvod na reklamáciu. Pri vizuálne rozoznateľných odchýlkach je potrebné potvrdiť rozdiel farebného odtieňa zodpovednou osobou objednávateľa.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (tlakový kotol)

Striek.tlak (rozpraš.)      Tlak v kotli	           Veľkosť trysky

Striekanie - tlak.kotol		     	2 – 3 bar 		      1 – 2 bar 	               4 – 5  mm

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné a odolné voči dažďu po ca. 6-8 hod., preschnuté

a 50 % relatív. vlhkosti) 			po ca. 7 dňoch

Spotreba 		cca. 180-450 ml/m2 na jeden náter, v závislosti od stavu a savosti podkladu

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad  musí  byť  čistý,  suchý, únosný, drsný, a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií  znižujúcich  priľnavosť  k  povrchu, ako napr. riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť,  obzvlášť  znečistené, skorodované a skriedo-

podkladu		vatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Ausgleichsmőrtel*.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Pevné , slabo a rovnomerne		Základný  náter  s  Herbol-Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität

savé omietky (P Ic,P II a P III),		zmiešaným s Herbol-Herbosilit-Fixativ* v pomere 2:1

minerálne ľahké omietky ako aj

súdržné, dobre zachované

minerálne staré nátery

Pieskové, veľmi alebo rôzne 		Základný  náter  s  Herbol-Herbosilit-Aussensilikat  Tőnqualität

savé omietky (P Ic, P II a P III),		zmiešaným s vodou v pomere 2:1 (silne savé omietky natrieť

ako aj súdržné, zvetrané, 		mokré v mokrom)

skriedovatené, minerálne 		Medzináter s Herbol-Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität, zrie-

staré nátery a spórovatené plochy  	deným do max. 5 % obj. s Herbol-Herbosilit-Fixativ*.

očistené od starých náterov

Vápenopieskové tehly		Plochy z vápenopieskovej tehly musia byť očistené od  prachu

(len mrazuvzdorné lícové tehly)	a sfarbení. Fúgy v murive musia byť odstránené, suché, pevné 	a vyčistené od výkvetov a solí. Náter sa smie natierať najskôr tri mesiace po dohotovení stien. Základný náter s Herbol-Herbosilit-Fixativ*, zriedený s vodou v pomere 2:1 (silne savé omietky natrieť mokré v mokrom). Medzináter sa natrie s Herbol-Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität, zriedeným do max. 5 % obj. s Herbol-Herbosilit-Fixativ*.

Matné nátery z disperzných 		Okrem  elastických  systémov  resp.  systémov prekrývajúcich

farieb, nátery zo 		praskliny.

silikónovo-živicových farieb a 	Na nosné, súdržné podklady sa natrie základný náter s Herbol

omietky z umelej živice		Herbosilit-Grundierfarbe* zriedenou max. do 5 % obj. s vodou.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore uvedené podklady	Spravidla najmä pri veľmi silných kontrastných, alebo rozdielne savých podkladoch natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität zriedeným do max. 5 % obj. s Herbol-Herbosilit-Fixativ*.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore uvedené podklady	Sýty,   rovnomerný  náter   (spoločné plochy postupne natierať

mokré v  mokrom) s  Herbol-Herbosilit-Aussensilikat Tőnqualität, zriedeným do max. 5 % obj. s Herbol-Herbosilit-Fixativ*.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de