Disperzné farby

Základný náter

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Putzgrund

Vodou riediteľný základný náter s vysokou výdatnosťou

I. Popis výrobku

Vodou riediteľný, bezzápachový základný náter prevažne pre minerálne podklady, pevné, súdržné staré nátery, sadrokartón atď. pre interiér aj exteriér. Egalizuje a minimalizuje savosť podkladu, spevňuje povrch.

Popis výrobku

Druh materiálu		vodou riediteľný základný náter neobsahujúci rozpúšťadlá

Farebný odtieň			po vyschnutí transparentný

Veľkosti balenia			1 l, 5 l  a 10 l

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,12 kg/l

Zloženie 	styrolakrylátová disperzia, kalciumkarbonát, voda, kyselina dikarbónová, prídavky, konzervačné látky.

Kód produktu farby a laky		M-GP 01

Riedidlo 	voda, prídavok  v pomere 1:1 až 1:3, podľa charakteru a savosti podkladu

Predpisy skladovania a dopravy	ADR UN 1263 PAINT Kl. 3, III

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Počas spracovania a po spracovaní dbajte na dôkladné vetranie. Pri striekaní: Nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní používajte ochranné dýchacie prostriedky.  Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (airless)

Striekanie – airless   			Typ Graco 		od ST MAX 395

Veľkosť trysky 	od –x17-tky

Striek.tlak materiálu	180 Bar

Filter pištole (mesh)	60

Uhol striekania 	40-800

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Čas schnutia (pri 23 0C		pretierateľné po ca. 3-4 hod.

a 50 % relatív. vlhkosti)

Spotreba 		cca. 50-180 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení s vodou

Skladovanie 		Cca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

Príprava podkladu	Podklad musí byť čistý, suchý, únosný, drsný, a očistený od substan-

Všeobecné požiadavky 	cií znižujúcich priľnavosť k povrchu, ako napr. mastnota, vosk  alebo

na podklad 	leštidlá.

Všeobecné prípravy 	Podklad očistiť, obzvlášť znečistené, skorodované výrobky a  skriedo-

podkladu	vatené časti. Neúnosné staré nátery a odformovacie zmesi (napr. valcovacia kôra, okoviny) je potrebné odstrániť. Staré nátery je potrebné skontrolovať na vhodnosť nového náteru. Únosné staré nátery očistiť alkalizátorom a matne vybrúsiť. Poškodené miesta, diery a chybné miesta vylepšiť vhodným tmelom.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Cementové 	omietky (P Ic) a minerálne ľahké omietky nechať vyzrieť minimálne 4 týždne.

Podklad, resp. múr musí byť očistený od sfarbení, prachu, výkvetov a solí. Podklad musí byť bez trhlín, suchý.

Zvláštne upozornenie:

Základný náter nesmie v žiadnom prípade vytvoriť uzatvorený, lesklý film na povrchu. Podklad musí byť savý, aby náter mohol vniknúť do podkladu. Hustý, uzatvorený, nesavý podklad, ako napr. neporušené disperzné staré nátery sa nesmú natierať s Herbol-Putzgrund.

Základný náter s Herbol-Putzgrund, podľa savosti podkladu zodpovedá zriedeniu s vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj. Pri silne savých podkladoch natrieť podklad 2x „mokré v mokrom“.

MEDZINÁTER A

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 	Na   takto   pripravený   podklad   sa   môžu natierať všetky disperzné

uvedené podklady	fasádne farby, omietky z umelej živice, disperzné interiérové farby a vodou riediteľné laky. Upozornenie: jednotlivé postupy pri natieraní nájdete v technických listoch

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2005

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de