Disperzné farby

Silikátové-/minerálne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Herbosilit-Fixativ

Hotový základ na báze vodného skla

I. Popis výrobku

Vodou riediteľný základ a riedidlo neobsahujúce rozpúšťadlá na vyrovnanie savosti poróznych a ľahko spieskovatených omietok ako aj skriedovatených minerálnych starých náterov v interiéri aj exteriéri. Ako riedidlo sa používa na úpravu konzistencie výrobku Herbol-Herbosilit-Innensilikat a –Aussensilikat.

Popis výrobku

Druh materiálu		vodou riediteľný základ a riedidlo podľa DIN 18363, ods. 2.4.1.

Farebný odtieň			mliečno-transparentný

Hustota				ca. 1,06 kg/l

Zloženie 		vodné sklo, styrolakrylátová disperzia, voda, prídavky

Kód produktu farby a laky		M-SK 01

Riedidlo	voda, riedenie do max. 50 % obj podľa stavu a savosti podkladu

Veľkosti balenia			10 l

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Nepoužívajte pri solnom vetre a priamom slnečnom žiarení. Až do úplného vyschnutia náteru chráňte pred dažďom, extrémnou vlhkosťou vzduchu (hmla) a mrazom. Aby sa docielili rovnomerný farebný odtieň odporúčame, podklad pripraviť na rovnomernú savosť a postupné spracovanie mokré v mokrom. Odporúčame, aby bolo celkové požadované množstvo materiálu na potrebnú plochu bolo na základe savosti podkladu zmiešané naraz s Herbol-Herbosilit-Fixativ.

Rozdiely vo farebnom odtieni a tvorba fľakov nepredstavujú technický problém. Aby sa zachovali špeciálne vlastnosti materiálu, nesmie byť Herbol-Herbosilit-Aussensilikat miešaný s inými náterovými hmotami. Počas spracovania chráňte oči a pokožku pred rozstrekovaním farby, pri styku s kožou alebo očami vymyť dostatočným množstvom vody.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné po ca. 4-5 hod.

a 50 % relatív. vlhkosti)

Spotreba 		cca. 100-200 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad  musí  byť čistý,  suchý, únosný, drsný, a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií znižujúcich priľnavosť  k povrchu,  ako  napr.  riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá. Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne, vápenné omietky (O Ic) a minerálne ľahké omietky minimálne 4 týždne. Nevhodné podklady sú napr.: nátery lakov, PVC, drevo, vodorovné, vodou napustené podklady, vlhké podklady.

Všeobecné prípravy podkladu		Podklad očistiť, obzvlášť znečistenia, praskliny a skriedovatené podklady. Malé chyby vylepšiť vhodným plnivom. Okolie natieraných plôch, najmä sklo, keramika, laky, klinkery a kov je potrebné kvôli účinkom leptania prekryť.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Pevné, slabé a rovnomerné		Základný     náter    s   Herbol-Herbosilit-Aussensilikat*   alebo

omietky ( P Ic, P II a P III),  		-Innensilikat*, zmiešaný s Herbol-Herbosilit-Fixativ  v   pomere

minerálne ľahké omietky ako aj 	2:1 obj.

pevné,súdržné, dobre zachovalé

minerálne staré nátery

Spieskovatelé, silne alebo		Základný   náter  s Herbol-Herbosilit-Fixativ* zriedený s vodou

rôzne savé omietky 		v pomere 2:1 obj. (pri silne savých omietkach dvakrát mokré v

(P Ic, P II a P III) ako aj súdržné	mokrom).

zvetrané, skriedovatelé minerálne	Mezináter s Herbol-Herbosilit-Aussensilikat* alebo – Innensili-

staré nátery a spórovatené plochy   	kat*, zmiešaný s Herbol-Herbosilit-Fixativ do max. 5 % obj.

Vápenopieskové tehly		Z   vápenopieskovej  steny odstrániť sfarbenia, príp. vtrúsenia.

(len mrazuvzdorné tehly)		Steny musia byť bez trhlín, suché, pevné a zbavené solí a výkvetov. Nátery nanášať najskôr tri mesiace po dohotovení stien. 	Natrieť s Herbol-Herbosilit-Fixativ, zriedený s vodou v pomere 2:1 obj. (pri silne savých omietkach dvakrát mokré v mokrom).

Matné nátery disperzných		Neplatí pre elastické systémy.

farieb, nátery silikónovej 		Základný  náter  s  Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe*, zriedený

živice a umelé omietky		s vodou do max. 5 % obj.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore		Spravidla   najmä  pri  veľmi  silných  kontrastných, silne alebo

uvedené podklady 		rozdielne savých podkladoch natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Herbosilit-Aussensilikat alebo -Innensilikat zriedený s Herbol-Herbosilit-Fixativ do max. 5 % obj.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 		Sýty,   rovnomerný  náter   (súvislé   plochy   postupne  mokré

uvedené podklady	v mokrom) s Herbol-Herbosilit-Aussensilikat* alebo –Innensilikat* zriedený s Herbol-Herbosilit-Fixativ do max. 5 % obj.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de