Disperzné farby

Silikátové/minerálne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol–Herbosilit-Grundierfarbe

Prípravok na zvýšenie prídržnosti na silikátovej báze pre únosné, organicky viazané staré nátery pre vonkajšie a vnútorné použitie

I. Popis výrobku

Drsné, bielo pigmentované pojivo, špeciálne určené na opracovanie nosných náterov umelých disperzií vo vonkajšom prostredí (s výnimkou elastických systémov). Vo vnútornom prostredí sa používa na sadrové omietky P IV, P V, sadrokartónové dosky ako aj na rozdielne silne savé plochy a latexové farby. Vysoký rozptyl.

Popis výrobku

Druh materiálu	pojivo s prevažne minerálnymi zložkami

Farebný odtieň			biely a tisíce farebných odtieňov

Tónovanie	Tónovací servis podniku

Veľkosti balenia			12,5 l

Stupeň lesku				matný

Hustota				cca. 1,55 kg/l

Zloženie 	vinylbenzénová akrylátová disperzia, oxid titaničitý, kalciumkarbonát, sľuda, silikáty, organické plnivá, prídavky, voda, konzervačné látky

Limitné hodnoty VOC-EU	Hraničná hodnota EU pre tento produkt (kategória produkt A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 20 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-GP 01

Riedidlo				voda

Predpisy skladovania a dopravy	UN:-

Označenie nebezpečenstva 	odpadá

Dôležité upozornenia	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie (S46). Počas prác a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním

Teplota pri spracovaní			minimálne + 5°C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Čas schnutia (pri 23°C		pretierateľné za cca. 4-5 hod

a 50% relatív. vlhkosti)

Spotreba 		cca. 120 - 180 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		cca.  1  rok  v   neotvorenom   originálnom   balení.

Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

Príprava podkladu

Všeobecné požiadavky		Podklad  musí byť pevný, čistý,  suchý, únosný a očistený od

na podklad		výkvetov, rias, machu, plesní, jemných častíc, spekacích 		vrstiev a odformovacích zmesí.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť, obzvlášť znečistené,  skorodované  výrobky  a

podkladu		skriedovatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Glätt a Fugenspachtel*, a podľa potreby fluátovať.

ZÁKLADNÝ NÁTER

Matné disperzné nátery,		S výnimkou elastických systémov resp. 	systémov

nátery na báze silikónovej 		prekrývajúcich trhliny. Na únosné, pevne súdržné podklady

živice a umelé omietky		naniesť základný náter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe*, zriedeným s vodou do max. 5% obj.

Vo vnútornom prostredí:		Nové omietky nechať stáť neošetrené 2 až 4 týždne – podľa

pevné, slabo a rovnomerne		ročného obdobia a teplotných podmienok. Vápenné omietky

savé omietky (P Ic, P II a P III), 	(P Ic) a minerálne ľahké omietky nechať stáť neošetrené min.

betón, vápnopiesková tehla, 		4 týždne.

staré minerálne nátery, matné 	Zo steny odstrániť sfarbenia, príp. vtrúseniny.

nátery umelých disperzií		Škáry v múroch nesmú byť popukané, musia byť suché a drsné tkaniny 		zbavené solí a výkvetov. Steny natierať najskôr tri mesiace po  		výstavbe stien.

Naniesť základný náter s Herbol-Herbosilit-Innensilikat*, zriedeným s vodou cca. 5% obj.

Alternatíva: pri silne alebo rozdielne savých podkladoch naniesť základný náter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe*, zriedeným s vodou do max. 5% obj.

Sadrové omietky (P IV a P V)		Naniesť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedeným s vodou do max. 50% obj. alebo s Herbol-Putzgrund*, zriedeným s vodou v pomere 1:1 do 1:3 obj.

Sadrokartónové dosky		Naniesť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedeným s vodou do max. 50% obj. alebo s Herbol-Putzgrund*, zriedeným s vodou v pomere 1:1 do 1:3 obj.

Na mäkké a obrúsené miesta je potrebné základ dobre a intenzívne vmasírovať.

Únosné staré nátery 			Nátery umelých disperzií v interiéri a tkanina so skleného (lesklé, nesavé)				vlákna so starým náterom.

Povrch zdrsniť a vyčistiť. Naniesť základný náter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe*, zriedeným s vodou do max. 5% obj.

MEDZINÁTER

Sadrové omietky (P IV a P V)	Naniesť medzináter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe*, zriedeným s vodou do max. 5% obj.

Sadrokartónové dosky 	Naniesť medzináter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe*, zriedeným s vodou do max. 5% obj.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 			Podľa     požiadaviek    naniesť  1-2 nátery s Herbol-Herbosilit-

uvedené podklady 	Außensilikat*,  Herbol-Herbosilit-Innensilikat* resp. s Herbol-Herbosilit-Außensilikat TQ* a Herbol-Innensilikat-Innensilikat TQ*

*    Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2007

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe

Silikátová/Minerálna farba

FBH 02432

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de