Disperzné farby

Farby na stenu

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Innenweiss (CS.)

Matná farba na stenu pre rôznofarebné natieranie

vnútorných stien

I. Popis výrobku

Herbol-Innenweiss je matná, bezrozpúšťadlová, vodou riediteľná farba na steny, neobsahujúca zmäkčovadlá, je bez zápachu. Na túto farbu je vydaný certifikát TÜV o hygienickej nezávadnosti v miestnosti. Materiál dosahuje triedu oderu 3 (zmývateľná) podľa DIN EN 13300. Herbol-Innenweiss veľmi dobre prekrýva, je ľahko nanášateľná a má racionálne spracovanie. Bázy bielej farby ponúkajú presnosť v tónovaní v Herbol-ColorService.

Odporúčané TÜV a univerzitou v Tűbingene (Certifikát o hygiene):

Uvedená bezemisná disperzná farba má veľmi dobré ohodnotenie čo sa týka použitia v interiéri. Na základe analyzovaného veľmi malého množstva TVOC je skúšaný produkt vhodný do senzibilných miestností, napr. spálne a detské izby, ale aj školy a škôlky.

Popis výrobku

Druh materiálu	disperzná farba neobsahujúca emisie, zmäkčovadlá, ani rozpúšťadlá

Veľkosti balenia			1 l, 2,5 l, 5 l a 12,5 l

Farebný odtieň			cez Herbol – ColorService tisíce farebných odtieňov

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,52 kg/l

Vlastnosti podľa 			trieda oderu 3, trieda krycej schopnosti 2 pri výdatnosti 7 m2/l

DIN EN 13300				resp. 155 ml/m2, matná, veľkosť zŕn jemné

Zloženie 	polyvinylacetátové disperzie, titánoxid, kalciumkarbonát, krieda, silikátové plnivá, mastenec, voda, prídavky, konzervačné látky

Limitné hodnoty VOC-EU	Limitné hodnota EU pre tento produkt (kategória produkt A/d): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 0 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-DF 01

Riedidlo				voda

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (airless)

Striekanie – airless   			Typ Graco 		od ST MAX 395

Veľkosť trysky 	od –x17-tky

Striek.tlak materiálu	150 Bar

Filter pištole (mesh)	40

Uhol striekania 	40-800

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné po ca. 2-3 hod. , preschnuté po ca. 2-3 dňoch

a 50 % relatív. vlhkosti)

Spotreba 		cca. 160-220 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení.

Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad   musí  byť  čistý, suchý, únosný, drsný  a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií  znižujúcich  priľnavosť  k  povrchu, ako napr. riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 		Podklad  očistiť,  obzvlášť znečistené, skorodované a skriedo-

podkladu		vatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Glätt- und Fugenspachtel*.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Vápenaté a cementové		Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmie-

omietky ( P II a P III)		nok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne.

Nosné, silne savé alebo porózne omietky natrieť základom s Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Sadrové omietky 		S Herbol-Putzgrund*  zriedený  s vodou  v  pomere  1:1 až 1:3

(P IV a P V)		obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Sadrokartónové platne 		S Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou  v   pomere  1:1  až 1:3

obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Na mäkkých a zbrúsených miestach sa musí základ dobre intenzívne vmasírovať.

Na zožltnuté alebo sfarbené podklady natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Hydroprimer*.

Betón a pórobetón 		S Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou  v  pomere  1:1  až  1:3

(vnútri) 		obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Vápenopieskové tehly		Z vápenopieskovej steny odstrániť sfarbenia, príp. vtrúsenia.

(len mrazuvzdorné tehly)		Steny musia byť bez trhlín, suché, pevné a zbavené solí a výkvetov. Nátery nanášať najskôr tri mesiace po dohotovení stien.

Natrieť s Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Únosné staré nátery 		Nie sú potrebné zvláštne predprípravy, priamo nanášať.

(matné, ťažko savé)		Nesúdržné tapety a makulatúru bez zvyškov odstrániť. Lepidlo

a súdržné, pretierateľné 		zmyť. Na zožltnuté a/alebo sfarbené  podklady  natrieť  základ

tapety		s Herbol-Hydroprimer*.

Únosné staré nátery 		Povrch zdrsniť a odstrániť. Natrieť základnou farbol  s  Herbol-

(lesklé, nesavé)		Putz-Fűller weiss* alebo Herbol-Hydroprimer.

Staré glejové farebné		Zmyť bez zvyškov a natrieť s Herbol-Putzgrund  zriedeným  s

nátery		vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP* zriedeným s vodou do max. 5 % obj.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Spravidla   najmä   pri veľmi silných kontrastných, silne   alebo

uvedené podklady 		rozdielne savých podkladoch natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Innenweiss zriedeným s vodou do max. 10 % obj.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 		Sýty,   rovnomerný   náter  s  Herbol-Innenweiss   zriedeným s

uvedené podklady	 vodou do max. 5 % obj. Na zabránenie usadenín pracovať postupne mokré v mokrom.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de