Disperzné farby

Farby na stenu

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Zenit PU 10

polomatný (CS.)

Polomatná polyuretánom posilnená farba na plnohodnotnú

konečnú povrchovú úpravu

I. Popis výrobku

Herbol-Zenit PU 10 je bezrozpúšťadlová kvalitná farba v troch stupňoch lesku: 10 hodvábny mat, 30 hodvábny lesk a 60 lesk, neobsahuje zmäkčovadlá ani emisie. Vodou riediteľná PU farba dosahuje triedu oderu za mokra 1 podľa DIN EN 13300 a je vysoko trvanlivá s vysokou krycou schopnosťou. Herbol-Zenit PU bol vyvinutý špeciálne na nové a renovačné nátery a pre vnútorné steny s vysokou náročnosťou (sklovláknité tkaniny a pretierateľné tapety). Hlavná oblasť využitia sú miestnosti ktoré sú obzvlášť frekventované, napr. nemocnice alebo miestnosti, ktoré majú byť obzvlášť reprezentatívne, napr. hotely, kancelárie a atraktívne privátne miestnosti. Okrem toho je Herbol-Zenit PU odporúčaný inštitútom TÜV a je vhodný pre senzibilné oblasti, ako napr. spálne a detské izby, alebo školy a škôlky.

Popis výrobku

Druh materiálu		polyuretánom posilnená konečná farba na steny

Veľkosti balenia			1 l, 5 l a 12,5 l

Farebný odtieň			cez Herbol – ColorService tisíce farebných odtieňov

Stupeň lesku				polomatná

Hustota				ca. 1,40 kg/l

Vlastnosti podľa 			trieda oderu 1, trieda krycej schopnosti 1 pri výdatnosti 6 m2/l

DIN EN 13300		            		 veľkosť zŕn jemné

Zloženie 	polyvinylacetát/PE, PU-disperzie, titánoxid, kalcit, kaolín, voda, prídavky, konzervačné látky

Limitné hodnoty VOC-EU	Limitné hodnota EU pre tento produkt (kategória produkt A/d): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 0 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-DF 01

Riedidlo				voda, pri striekaní neriediť

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním (airless)

Striekanie – airless   			Typ Graco 		od ST MAX 495

Veľkosť trysky 	od –x17-tky

Striek.tlak materiálu	210 Bar

Filter pištole (mesh)	60

Uhol striekania 	40-800

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné po ca. 4-6 hod.

a 50 % relatív. vlhkosti)

Spotreba 		cca. 120-150 ml/m2 na jeden náter (hladký podklad), sklená tkanina ca. 300-350 ml/m2

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení.

Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU	Podklad musí byť čistý, suchý, únosný, drsný, a  očistený od substan-

Všeobecné požiadavky 	cií znižujúcich priľnavosť k povrchu, ako napr. riasy,  vosk,  mastnota,

na podklad 	huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 	Podklad očistiť, o bzvlášť znečistené,  skorodované  a   skriedovatené

podkladu	časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť napr. s Herbol-Glätt- und Fugenspachtel*.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Vápenaté a cementové	Nové   omietky   sa  podľa  ročného  obdobia a teplotných podmienok

omietky ( P II a P III)	nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne.

Únosné, pevné, normálne savé omietky natierať bez prípravy / penetrácie.

Spieskovatelé, silne savé alebo porózne omietky natrieť základom s Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Sadrové omietky 	S Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3

(P IV a P V)	obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Sadrokartónové platne 	S Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3

obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Na mäkkých a zbrúsených miestach sa musí základ dobre intenzívne vmasírovať.

Na zožltnuté a/alebo sfarbené podklady natrieť dodatočne medzináter s Herbol-Hydroprimer*.

Betón a pórobetón 	S Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3

(vnútri) 	obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Vápenopieskové tehly	Z vápenopieskovej steny sa odstránia sfarbenia, príp.

(len mrazuvzdorné tehly)	vtrúsenia. Steny musia byť bez trhlín, suché, pevné a

zbavené solí a výkvetov. Nátery nanášať najskôr tri mesiace po dohotovení stien.

Natrieť s Herbol-Putzgrund* zriedený s vodou v pomere 1:1 až 1:3 obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP*, zriedený s vodou do  max. 5 % obj.

Únosné staré nátery 	Nie sú potrebné žiadne zvláštne predprípravy, priamo nanášať.

(matné, ťažko savé)	Nesúdržné tapety a makulatúru bez zvyškov odstrániť. Lepidlo zmyť.

a súdržné, pretierateľné 	Na zožltnuté  a/alebo  sfarbené  podklady  natrieť  základ  s    Herbol-

tapety	Hydroprimer*.

Únosné staré nátery 	Povrch  zdrsniť  a  odstrániť.  Natrieť  základnou farbou s Herbol-Putz-

(lesklé, nesavé)	-Fűller weiss* alebo Herbol-Hydroprimer.

Staré glejové farebné	Zmyť bez zvyškov a natrieť s  Herbol-Putzgrund zriedeným s   vodou

nátery	v pomere 1:1 až 1:3 obj., alebo s Herbol-Multi-Grund WP* zriedeným s vodou do max. 5 % obj.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 	V z ávislosti  od  požiadaviek  objektu/podkladu  natrieť  medzináter s

uvedené podklady 	Herbol-Zenit PU 10 seidenmatt.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 	V závislosti od objektu natrieť rovnomerný náter s  Herbol-

uvedené podklady	Zenit PU 10. Na zabránenie usadenín pracovať postupne mokré v mokrom. Povrch je odolný voči početným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de