Disperzné farby

Silikátové-/minerálne farby

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol – Herbosilit-Innensilikat

Matná farba pre vnútorné použitie na báze kremičitého skla

podľa DIN 18363, ods. 2.4.1.

I. Popis výrobku

Minerálne viazaná farba pre vnútorné použitie na silikátovej báze podľa DIN 18363 ods. 2.4.1. Herbol-Herbosilit-Innensilikat je bezrozpúšťadlová farba dosahujúca triedu oderu 3 (umývateľná) podľa DIN EN 13300, je vysoko difúzna, reguluje vlhkosť s hodnotou sd menšou ako 0,1 m. Minerálno-prírodné vlastnosti tejto farby zabezpečujú zdravé bývanie.

Popis výrobku

Druh materiálu				disperzno-silikátová farba podľa DIN 18363 ods. 2.4.1.

Farebný odtieň			biela a veľa farebných odtieňov

Tónovanie 				cez Herbol - ColorService

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,48 kg/l

Vlastnosti podľa DIN EN 13300	trieda oderu 3, kontrastný vzhľad 2 pri výdatnosti 7 m2/l resp. 150 ml/m2, matný, veľkosť zŕn - jemné

Veľkosti balenia			5 l  a 12,5 l

Zloženie 	vodné sklo, styroakrylátové disperzia, titánoxid, kalciumkarbonát, kremenná múčka, kremičitan sodný, voda, prídavky

Kód produktu farby a laky		M-SK 01

Riedidlo				Herbol-Herbosilit-Fixativ*

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia	Skladujte mimo dosah detí. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní: nevdychujte striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Pred použitím čítajte značky a informácie o produkte. Biocidy používajte opatrne. Účinok závisí od konštrukcie budovy, podmienok okolia a je časovo ohraničený. Odchýlky od farebného odtieňa v originálnej predlohe môžu byť spôsobené rôznymi povrchovými štruktúrami, stupňom lesku, aplikáciou a vplyvmi svetla. Savosť podkladu, pomer schnutia a vplyvy počasia počas pracovania môžu tiež viesť k odklonu od farebného odtieňa. Toto však nie je dôvod na reklamáciu. Pri vizuálne rozoznateľnej odchýlke je potrebné potvrdiť úbytok farebného odtieňa zodpovedným objednávateľom. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na požiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Aby sa docielil rovnomerný povrchový efekt (farebný odtieň), odporúčame podklad pripraviť rovnomerným navlhčením a plynulo postupovať v natieraní „mokré v mokrom“. Aby boli dodržané špeciálne vlastnosti materiálu, nesmie byť Herbol-Herbosilit-Innensilikat miešaný so žiadnymi inými náterovými látkami a nesmie byť tónovaný. Počas nanášania chráňte oči a pokožku pred striekajúcou farbou, pri styku s pokožkou alebo očami okamžite vymyte vodou.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		štetcom, valčekom,

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Čas schnutia (pri 23 0C		pretierateľné po ca. 4-5 hod.

a 50 % relatív. vlhkosti)

Spotreba 		cca. 120-180 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať

v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú len ako možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné dýchacie prostriedky.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad   musí  byť pevný, čistý, suchý, únosný  a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií znižujúcich  priľnavosť  k  povrchu,  ako napr. riasy,

na podklad 		machy, huby, spekacie vrstvy a odformovacie zmesi. Nevhodné podklady: napr. vrstvy natreté lakom, umelá hmota, drevo, vodorovné, vodou zaťažované podklady, vlhké podklady.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť, obzvlášť od znečistení, od sadze a

podkladu		skriedovatených častí. Malé nedostatky v podklade vylepšiť s vhodnou plniacou látkou. Okolie nanášaných plôch, najmä sklo, keramiku, lak, klinker a kov je potrebné prekryť kvôli účinku leptania. Farebné škvrny umyť ihneď vodou.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

v interiéri: pevné, slabé a 		S výnimkou elastických systémov, resp. systémov prekrývajú-

Rovnomerné savé omietky 		cich trhliny.

(P Ic, P II, P III), betón, vápeno-	Nové omietky podľa ročného obdobia a teplotných podmienok

pieskové tehly, minerálne  staré	nechať min. 2 až 4 týždne neopracované.

nátery, matné nátery syntetických	Vápenné omietky (P Ic) a minerálne ľahké omietky nechať ne-

disperzií a drsné vlákna 		opracované min. 4 týždne.

Vápencové steny musia byť očistené od zafarbení a zafarbeného prachu. Steny musia byť bez trhlín, suché, pevné a bez solí a zvetraní. Vrstva musí byť nanesená najskôr tri mesiace po dohotovení režného muriva.

Natrieť s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe rozriedeným s max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ.

Sadrové omietky (P IV a P V) 		Základný náter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe rozriedeným

s max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ.

Sadrokartónové dosky		Základný náter s Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe rozriedeným

s max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ.

Na mäkkých a zbrúsených vystierkovaných miestach sa základ musí intenzívne, dobre vmasírovať.

Nosné staré nátery 		Farby na stenu zo syntetických disperzií pre interiér a látky zo

(lesklé, nesavé) 		skleneného vlákna so starými nátermi. Povrch odstrániť. Na nosné, pevné súdržné podklady natrieť Herbol-Herbosilit-Grundierfarbe rozriedeným s max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ.

MEDZINÁTER

pre všetky hore uvedené podklady	Spravidla, zvlášť pri kontrastných, veľmi alebo rôzne savých podkladoch, dodatočne natrieť medzináter s Herbol-Herbosilit-Innensilikat, rozriedeným s max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ.

KONEČNÝ NÁTER	sýty, rovnomerný náter (súvislé plochy postupne natierať mokré v mokrom) s Herbol-Herbosilit-Innensilikat, rozriedeným s max. 5 % Herbol-Herbosilit-Fixativ.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de