Technický list

Základný koncentrát ELF 938

/Grundierkoncentrat ELF 938/

Základový koncentrát ELF 938 bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, vodou riediteľný, bez zápachu  pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti:

Vodou riediteľný základový koncentrát bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Nepigmentovaný, difúzny a bez zápachu.

Okruhy použitia:

Pre zjednotenie silne alebo nerovnomerne savých minerálnych podkladov, napr. omietok (malt.sk. PII, PIII) alebo pórobetónu. U sadrových omietok malt.sk. PIV použiť podľa požiadavky Hĺbkový základ Lacryl 595 alebo Spojovacie základ 3720. Je použiteľný aj ako povlak na tapety a matné vnútorné disperzné farby Umelohmotný povlak LF 980.

Opis materiálu:

Farebný odtieň: bezfarebný

Stupeň lesku: hodvábne lesklý

Báza výrobku: kopolymér polyvinyl acetátu

Hustota: cca. 1,04 g / cm 3

Balenie: 5 l, 10 l

Spracovanie:

Riedenie: Základový koncentrát ELF 938 zriediť pre Základný náter vodou podľa nasiakavosti podkladu v pomere 1:3 až 1:4.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Nanášanie: Základový koncentrát ELF 938 nanášať prednostne náterom. Je možné aj striekať.

Spotreba: cca. 40 - 50 ml / m 2 koncentrát, cca. 200 ml /m2 namiešaného roztoku pre náter.

Spotreba na pórobetón: cca. 400 ml / m 2. Presnú spotrebu zistíte skúškou na konkrétnom objekte.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a objektu.

Čistenie náradia: Po použití ihneď vodou.

Schnutie: (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhko.): Pretierateľný povrch  a ďalší systémový postup po dostatočnom preschnutí, spravidla po preschnutí cez noc. Pri nižšej teplote  alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: Skladovať v chlade a chrániť pred mrazom. Otvorené balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS 	Kód výrobku: M-GF01

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a savý, nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúce medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Hubami a riasami napadnuté plochy dôkladne očistiť a ošetriť Univerzálnym fungicidom 542. Očistené miesta odborne fluátovať. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Základný náter:

1x Základový koncentrát ELF 938, podľa savosti podkladu zriedený vodou.

Ďalší postup:

Podľa požiadavky alebo výberu napríklad disperznými farbami Brillux alebo nátery na pórobetón.

Upozornenie:

Základný náter aj ďalšie náterové postupy musia byť prispôsobené príslušnému stave podkladu. Bez presnej znalosti tohto stavu nie je možné dávať záväzné odporúčania.

Pri použití ako spojiva pre zvyšné vlákna azbestocementové fasádnych dosiek bezpodmienečne dbať na údaje v technologickom listu "Náterové systémy na azbestocementové fasádne obloženie 2asb".

Dodržiavať ďalšie údaje v technologických listoch použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naše technické aplikácie, ktoré odporúčame ústne alebo  písomne dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú  sa na  zmluvných  vzťahoch. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovar sám odskúšať. Inak platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Stav: 01.08.2006

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk