Technický list

2K Epoxidový podlahový náter FLOORTEC 848

/Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848/

hodvábne lesklý, vodou riediteľný, pachovo neutrálny, pre vnútorné použitie

, s epoxidovými tužidlom FLOORTEC 849

Vlastnosti:

Vodou riediteľný, pachovo neutrálny, 2K podlahový náter pre vnútorné použitie. Hodvábne lesklý, odolný voči nariedeným lúhom, slabým kyselinám, olejom, benzínu, vode a vodným soľným roztokom (napr. posypové soli). Odolný voči mechanickému zaťaženiu. Ľahko spracovateľný, s dobrou priľnavosťou a krycou schopnosťou. Pre dodatočné stvárnenie povrchu je možné konečný náter posypať dekoračnými chipsami FLOORTEC 843. V systéme sa vyskúša ako protišmykový náter (trieda proti šmyku R12 podľa BGR 181 (ZH 1 / 571) a DIN 51 130 (osvedčenie o skúške č 200422680/3210).

Okruhy použitia:

Pre farebné pochôdzne, pojazdné nátery na minerálne plochy vnútri s ľahkým až stredným zaťažením. Špeciálne tiež pre podlahové nátery, ktoré sú chemicky alebo mechanicky zaťažené, napr. skladové, pivničné, chladiace a predajné priestory, garáže a rovnako tak na priemyselné podlahy. Na intaktné minerálne podklady, napr. cementový poter (ZO), betón (C), omietky na steny (maltové skupiny PII, PIII), intaktné epoxido živicové nátery atď. V systéme spolu s 2K-Aqua základom 809 použiteľný aj na poter na báze síranu vápenatého (CA - anhydritový poter).

Opis materiálu:

Štandardné farebné odtiene:

Scala označenie 03.03.18 RAL 7030 kamenne šedý

90.03.18 RAL 7032  kremenito šedý

V farebnom systéme Brillux je možné namiešať množstvo ďalších stredných až tmavých farebných odtieňov. Dodatočné farebné stvárnenie je možné posypom dekoračných chipsov  FLOORTEC 843.

Stupeň lesku: hodvábne lesklý

Báza materiálu: vodou riediteľná 2K epoxidová živica

Hustota: cca 1,4 g / cm 3

Pevnosť podkladu:

- Pre jednoduché pochôdzné zaťaženie popr. ľahké pojazdové namáhanie: min. ZE30, C20/25, popr. B25, CA30

- Pri zvýšenom zaťažení (vysokozdvižné vozíky ai): min ZE40, C30/37 príp. B35, CA40

Balenie: 3 kg, 10 kg

(tužidlo v osobitnom balení)

Spracovanie:

Doba zrenia:

U materiálov tónovaných v farebnom systéme Brillux pre zabezpečenie presnosti farebného odtieňa nechať pred spracovaním jeden deň dozrieť.

Namiešanie:

2K Epoxidový podlahový náter FLOORTEC 848 používať v uvedenom miešacom pomere s epoxidovými tužidlom FLOORTEC 849. Pred prídavkom tužidla základný materiál dôkladne a rovnomerne rozmiešať. Dbať na úplné, dôkladné vyprázdnenie nádoby tužidla. Oba komponenty dôkladne medzi sebou premiešať, až vznikne homogénna hmota bez šmúh. K tomu odporúčame použiť pomaly bežiace miešadlo (max 400 ot. / min.) So špeciálnou 2K miešacia tyčí, pre zamedzenie zvyšky vzduchu. Nakoniec hmotu preliať do inej nádoby a ešte raz dôkladne premiešajte.

Protišmýkovú prísadu Safe-Step FLOORTEC 841 po namiešaní vmiešať do namiešaného materiálu.

Pomer miešania:

6 hmotnostných dielov 2K epoxidového podlahového náteru FLOORTEC 848 na 1 hmotnostný diel epoxidového tužidlá FLOORTEC 849 (4,5:1 objemovému podielu u uvedených štandardných farebných odtieňov)

Pred reakčná doba:

Po namiešaní nechať minimálne 10 minút pred reagovať.

Riedenie:

V prípade potreby vodou. Riediť zásadne až po namiešaní. Podľa savosti podkladu základný náter zriediť do cca 10%, medzináter a konečný náter do cca 5%.

Optimálna prídavok pre protišmykové prevedenie:

Safe -Step FLOORTEC 841

Na docielenie protišmykového povrchu namiešaného konečného náteru pridať 3 hmotnosťou% Safe-Step FLOORTEC 841. Viečko balenia môže byť použité ako pomoc pri dávkovaní (pozri nižšie). Pre rovnomerné nanášanie odporúčame valček s krátkym vlasom 1217.

- Prídavok u 3 kg + tužidlo: 3,5 viečka * Safe-Step FLOORTEC 841 (zodpovedá cca. 105 g)

- Prídavok u 10 kg + tužidlo: 12 viečok * Safe-Step 841 (zodpovedá cca 350 g).

* Viečko naplniť až po spodnú hranu ozubeného ryhovanie. Dôležité: musia byť vložené biele tesnenia.

Tónovania:

Netónovať.

Znášanlivosť:

Miešať iba s materiálmi v tomto technologickom liste na to určené.

Nanášanie:

2K Epoxidový podlahový náter FLOORTEC 848 spracovávať náterom alebo valčekovaním. Pre valčekovanie odporúčame fasádny valček, nepolstrovaný 1126. Pri intenzívnych farebných odtieňov odporúčame naniesť dodatočný bezfarebný náter 2K PUR bezfarebným podlahovým lakom matným 844 alebo 2K PUR podlahovým lakom lesklým 845. Dbať na ďalšie upozornenia.

Doba spracovateľnosti (pri 20 ° C):

Maximálne 2 hodiny. Po skončení doby spracovateľnosti materiál ďalej neriediť a nespracoval. Vyššia teplota skracuje čas spracovania.

Spotreba (pre vrstvu):

cca 200 až max 250 g / m 2. Zabrániť príliš vysokej sile vrstvy (vyššej spotrebe). Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Pre odskúšanou, protišmykovou systémovú nadstavbu platia spotreby podľa práve platného protokolu o skúške.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +10 ° C a do max +30 ° C teploty vzduchu, podkladu a materiálu. Dbať na kondenzačné teplotu. Spracovávať minimálne 3 ° C nad kondenzačné teplotou. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80%.

Čistenie náradia:

Po ukončení okamžite vodou a handoru.

Doba schnutia:

(pri +20 ° C, 65% rel. vlhkosti):

Čas medzi jednotlivými pracovnými postupmi musia byť min. 12 hodín. Pre dosiahnutie dobrého spojenie bez prebrúsenie, musia nasledovať ďalšie náter počas 48 hodín. Zaťažiteľné po cca 7 dňoch.

Uzatvárací náter 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC matným 844 popr. 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC lesklým 845 je možné vykonávať najskôr po 12 a počas 36 hodín. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Počas fázy schnutia a vytvrdzovania zabezpečiť dobré vetranie / od vetrávanie.

Skladovanie:

V chlade a suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 2, podľa VwVwS

Kód výrobku: RE1

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Epoxidové tužidlo FLOORTEC 849

Vlastnosti:

Špeciálne epoxidové tužidlo. Veľkosti balenia zodpovedajú miešaciemu pomeru s 2K epoxidovou podlahovým náterom FLOORTEC 848.

Okruhy použitia:

Len pre namiešanie s 2K epoxidovou podlahovým náterom FLOORTEC 848 v príslušnom miešacom pomere.

Opis materiálu:

Štandardný farebný odtieň:

Bezfarebný, nažltlý .

Stupeň lesku: hodvábne lesklý

Báza materiálu: vodou riediteľná epoxidová živica

Bod vzplanutia:> + 140 ° C

Hustota: cca 1,15 g / cm 3

Balenie:

- 500 g tužidlo pre 3 kg  2K epoxidového podlahového náteru FLOORTEC 848

- 1,67 kg tužidlo pre 10 kg 2K epoxidového podlahového náteru FLOORTEC 848

(základné komponenty sú vo zvláštnych baleniach)

Spracovanie:

Epoxidové tužidlo FLOORTEC 849 spracovávať v príslušnom miešacom pomere spolu s 2K epoxidovou podlahovým náterom FLOORTEC 848 ako je už skôr popísané.

Skladovanie:

V chlade a suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 2, podľa VwVwS

Kód výrobku: RE1

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Odolnosť pri 20 ° C

|  | 1 hodina | 1 deň | 7 dní |
| --- | --- | --- | --- |
| Jablčná šťava | + | + | + |
| Pivo | + | + | + |
| Limonády obsahujúce kofeín | + | + | (+) |
| Destilovaná voda | + | + | + |
| Kyselina octová, 5% CH3COOH | + | (+) | (+) |
| Topný olej | + | + | + |
| Káva | (+) | (+) | (+) |
| Roztok kuchynskej soli, nasýtený NaCl | + | + | + |
| Roztok lysoformu, 2% | + | + | + |
| Roztok chloridu horečnatého, 35% MgCl2 | + | + | + |
| Kyselina mliečna, 2% C3H6O3 | + | (+) | (+) |
| Motorový olej | + | + | + |
| Luh sodný, 10% NaOH | + | + | + |
| Červené víno | + | + | (+) |
| Amoniak, 25% (čpavok) NH3 | + | + | + |
| Kyselina soľná, 10% HCl | (+) | (+) | (+) |
| Terpentýnový olej | + | + | + |
| Kyselina citrónová,10% C6H7O7 | + | + | (+) |
| Cukrový roztok, nasýtený | + | + | + |

Vysvetlenie značiek:

+ = Odolné voči zaťaženiu, ktoré sa bežne na podlahovej ploche vyskytne

(+) = Podmienečne odolné, popr. možnosť vonkajších zmien, napríklad v farebnom odtieni, lesku alebo

lepivosti

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný, tvarovo stabilný a nesmie obsahovať nesúdržné častice alebo iné spojenie interferujúca medzi vrstvy. Zásadne musí podklad zodpovedať stavebno technickým normám a vykazovať adhézne pevnosť v ťahu minimálne 1,5 N / mm 2. Podklad musí byť chránený pred stúpajúcou vlhkosťou. Zostatková vlhkosť podkladu nesmie prekročiť u betónu a cementového poteru 4 CM% au poteru na báze síranu vápenatého (anhydritový poter) 0,5 CM%. Hladké podlahové plochy, napr. vyhladené oceľovým hladidlom, musia byť na zlepšenie priľnavosti zdrsnené.

Potery na báze síranu vápenatého strojovo obrúsiť (peletovaní 16) a odsať. Dbať na technický list 7 / 1990 Spolkového zväzu poterových povlakov. Existujúce znečistenie, napríklad olej, mastnota, gumové utierky atď. a nenosné vrstvy, napr. 1K a nenosné 2K nátery musia byť vhodným spôsobom, v závislosti na objekte, odstránené, napríklad brúsením, 	frézovaním, bezprašným guličkovým trieskaním. Intaktné, pevné a súdržné 2K nátery musia byť očistené a zbrúsené popr. matne otryskané. Menšie praskliny a poškodené miesta v minerálnych podkladoch vyplniť špachtľováním špachtľovacou zmesí z 2K-epoxidového podlahového náteru FLOORTEC 848 a kremičitého piesku FLOORTEC 1526. Väčšie poškodené miesta (hĺbka> 5 mm) vyplniť opravnou maltou v systéme Brillux ochrany betónu. Pozri tiež VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Systémový postup s 2K epoxidovou podlahovým náterom FLOORTEC 848

Štandardné prevedenie

| Podklady | Základný náter | Medzi náter | Konečný náter1) |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetrené, normálne savé podlahové plochy vo vnútri, narř. betonové a poterové plochy | 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 do 10% nariedený nebo 2K Aqua báze Floortec 809, 1:1 riedená vodou | 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 | 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 |
| neošetrené, silno savé podlahové plochy vo vnútri | 2K Aqua báze Floortec 809, 1:2 riedená vodou |  |  |
| poter na báze síranu vápenatého (anhydritový poter), vo vnútri | 2K Aqua báze Floortec 809, 1:1 až 1:2 riedená vodou |  |  |
| intaktné, pevné 2K nátery vo vnútri | v prípade potreby na hrubé miessta 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 do 10% nariedený |  |  |
| plochy s odstraneným starým náterom, vo vnútri | 2K Aqua epoxidový základ 873 |  |  |

- ako alternatívne stvárnenie povrchu plochy môžu byť dodatočne do čerstvého konečného náteru posypanie Dekoračné chipsy FLOORTEC 843. Túto a prípadne farebné plochy dodatočne opatriť uzatváracím náterom 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC matným 844 popr. 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC lesklým 845. Dbať na ďalšie informácie v časti "Upozornenie".

Systémový postup s 2K epoxidovou podlahovým náterom FLOORTEC 848, protišmykový R 12

Zodpovedá protišmykové triede R12 podľa BGR 181 a DIN 51 130, osvedčenie o skúške č 200422680/3210

| Podklady | Základný náter | Medzi náter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetrené, normálne savé podlahové plochy vo vnútri, napr. betónové a poterové plochy | 2KEpoxidový podlahový náter Floortec 848 do 10% nariedený Spotreba: cca 200 g/m2 | 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 Spotreba: cca. 200 – 250 g/m2 | 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 s 3 hm.% Safe-Step Floortec 841 Spotreba: cca 130 - 150 g/m2 |
| neošetrené, silno savé podlahové plochy vo vnútri | 2K Aqua báza Floortec 809, 1:2 riedená vodou Spotreba: cca 300 – 400 g/m2 |  |  |
| poter na báze síranu vápenatého (anhydritový poter), vo vnútri | 2K Aqua báza Floortec 809, 1:1 až 1:2 riedená vodou |  |  |
| intaktní, pevné 2K nátery vo vnútri | v prípade potreby na hrubé miesta 2K Epoxidový podlahový náter Floortec 848 do 10% nariedený |  |  |
| plochy s odstraneným starým náterom, vo vnútri | 2K Aqua epoxidový základ 873 |  |  |

Upozornenie:

Nátery súvisiacich plôch vykonávať len materiálom jednej šarže. Na dosiahnutie jednotnosti farebného odtieňa a stupňa lesku plochy, vykonávať konečný náter pokiaľ možno v tenkej vrstve a rovnomerne. Pri nedodržaní hranice kondenzačnej teploty (hlavne v teplých letných mesiacoch) môže dôjsť pri nedostatočnom vetraní / od vetranie k nerovnomerností lesku. Látky obsahujúce organické substancie a chemikálie (napr. čaj, káva, červené víno, rastlinné časti a listy a rovnako tak dezinfekčné prostriedky a kyseliny atď.) môžu viesť k zmenám farby náteru. Smykovým namáhaním môže dôjsť k poškriabaniu povrchu. Funkčnosť nie je týmito optickými zmenami ovplyvnená. Odleptaniu reverzibilných, neintaktných náterov nie vždy rieši problém a je potrebné dbať na ekológiu. 2K nátery nie je možné odleptať. Skoro všetky metódy mechanického odstraňovania neintaktných náterov zmení povrch tak, že sú potrebné dodatočné egalizujúce opatrenia. Pri dostatočnej pevnosti podkladu odporúčame použitie silno vrstvého 2K podlahového náteru. Protišmykové nátery zvyšujú bezpečnosť, sú však na základe zvýšenej hrubosti citlivejšie na znečistenie a v porovnaní s hladkými povrchmi nie tak ľahko čistiť. Pri použití Safe-Step FLOORTEC 841 sa nevýhody protišmykového povrchu na základe guľatosti sklenených guličiek redukujú na minimum.

Dodatočný bezfarebný uzatvárací náter a stvárnenie dekoračnými chipsami.

Pri intenzívnych farebných odtieňov je typická strata farebných pigmentov na povrchu. Toto nie je žiadna technicko funkčná porucha a preto nie je reklamovateľná. Nanesením dodatočného bezfarebného pečatného náteru 2K-PUR lak FLOORTEC matný 844 alebo 2K - PUR lak FLOORTEC lesklý 845 sa tomu zabráni a zlepší sa čistiteľnosť povrchu. Dekoračnými chipsami a / alebo bezfarebným lakom ošetrené plochy majú vlastnosti príslušného bezfarebného pečatného náteru. Nie sú zásadne pojazdové a sú vhodné iba pre oblasti so stredným zaťažením (prosté pochôdzne zaťaženie). Uzatváracie nátery a nátery na podlahovej plochy podliehajú Úžitkovo podmienenému opotrebeniu. Individuálne úžitkové trvanie je pdstatne závislé na sile vrstvy a intenzite záťaže. Dbajte na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- 2K Aqua - bázy FLOORTEC 809

- 2K - PUR lak FLOORTEC lesklý 845

- 2K - PUR lak FLOORTEC matný 844

- Dekoračné chipsy FLOORTEC 843

- Safe-Step FLOORTEC 841

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Stav 07.03.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk