Technický list

Univerzálna fasádna farba 903

/Universal Fassadenfarbe 903/

dobre plnivá, matná, poveternostne odolná, pre vonkajšie použitie

Vlastnosti:

Poveternostne odolná, dobre plnivá, disperzná fasádna farba s nízkym vnútorným namáhaním. Biela, matná, pachovo neutrálna, nezkrieduje a je odolná voči priemyselným exhaláciám. Okrem toho je difúzna a ľahko spracovateľná.

Okruhy použitia:

Pre poveternostne odolné, plniva fasádne nátery na nosné minerálne podklady, napr. omietky (maltové skupiny PII, PIII), pohľadový betón a rovnako tak organicky viazané omietky, intaktné disperzné farebné nátery. Na plochách s dlhodobým trvalým vlhkostným zaťažením existuje riziko napadnutia riasami popr. plesňami.

Na tieto plochy odporúčame použitie Akrylátové fasádne farby 100 Solartect alebo Silikónové fasádne farby 918 ako "Protect kvality".

Opis materiálu:

Štandardný farebný odtieň: 0095 biely. Vo farebnom systéme Brillux je možné namiešať svetlé farebné odtiene. Ďalšie farebné odtiene na vyžiadanie.

Stupeň lesku: matný

Báza výrobku: čistý akrylátový kopolymér

Hustota: cca. 1,52 g / cm 3

Priepustnosť vodných pár:

S d (H 2 O) <0,14 m, zodpovedá triede I "vysoká priepustnosť vodných pár" podľa DIN EN ISO 7783-2. Koeficient nasiakavosti: w - hodnota <0,1 kg / (m 2. h 0,5), zodpovedá triede III "nízka priepustnosť vody" podľa DIN EN 1062-3.

Balenie:

0095 biela: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

farebný systém: 10 l, 15 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby nepatrne vodou.

Tónovania: Základné a tónovanie farbou 951.

Znášanlivosť: Miešateľné len sa rovnorodými av tomto technologickom liste na to určenými druhmi materiálov.

Nanášanie: Univerzálna fasádna farbu 903 spracovávať náterom, valčekom a airless striekaním. Spotreba: cca. 150 - 180 ml / m 2 pre náter. Presnú spotrebu zistíte skúškou na danom objekte.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a objektu.

Čistenie náradia: Po použití ihneď vodou.

Schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhko.):

Ďalej prepracovateľné po cca. 12 hodinách. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

Skladovať v chlade a chrániť pred mrazom. Otvorené balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-DF02

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre Airless striekanie:

| Prierez trysky |  | Uhol striekania | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| palce | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce 	vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné vrstvy dôkladne a podľa predpisov odstrániť. Hladké a hutné podklady zbrúsiť a očistiť. Plesňami a riasami napadnuté plochy dôkladne očistiť a ošetriť Univerzálnym 	fungicidom 542 *. (* Biocídy používať bezpečne. Pred použitím prečítať návod a informácie na výrobku.) Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa požiadavky základov a / alebo použiť medzi náter. Dbať na VOB diel C, DIN 18363, odsek 3.

| # Podklady | # Základný náter | Medzi náter | # Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. vonkajšie omietky(maltové skupiny PII, PIII), intaktné organické nátery | podľa potreby Základový koncentrát ELF 938, 1:4 riedený alebo Hĺbkový základ Lacryl LF 595 | Univerzálna fasádna farba 903 nebo v prípade, že sú požadované plniace vlastnosti, Fasádny náterový plnič 444 | Univerzálna fasádna farba 903 |
| Silne savé podklady, napr. vonkajšie omietky (maltové skupiny PII, PIII), betón, pohľadové murivo | podľa potreby Hĺbkový základ Lacryl LF 595 nebo Hĺbkový základ 545 |  |  |
| Nesavé podklady | Podľa potreby Spojovací základ LF 3720 nebo 2K – Epoxidový spojovací základ 855 |  |  |

Upozornenie:

Fasádne plochy sa musia  plynulo a sýto natrieť.

Pri predčasnom vlhkostným zaťaženia po aplikácii (kondenzačný voda alebo dážď) sa môžu koncentrovane uvoľniť vodou rozpustné ochrannej koloidmi z náterového filmu a na povrchu náteru sa zobrazí ako lesknúca sa vyplavenina. Tieto pomocné látky zostávajú vodou rozpustné a ďalším vlhkostným zaťažením (dažďom) sa samočinne znovu zmyjú. Pre zamedzenie, robte náterové práce len pri vhodných poveternostných podmienkach.

Dodržiavať ďalšie údaje v technologických listoch použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- 2K Epoxidový spojovacie základ 855

- Fasádne náterový plnič 444

- Základový koncentrát ELF 938

- Spojovací základ LF 3720

- Hĺbkový základ Lacryl LF 595

- Hĺbkový základ 545

- Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

01.08.2006

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk