Technický list

Kreatívne algantico 70

/Creativ Algantico 70/

Dekoračná špachtľovacia  hmota na vápennej báze --  benátske štuky, pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vysoko difúzna špachľlovacia dekoračná hmota na vápennej báze s mramorovým práškom. Na vytváranie hodnotných dekoratívnych povrchov s variabilným stupňom lesku a mramorovým efektom - benátske štuky. Ľahko spracovateľná a bez riedidiel.

Okruhy použitia:

Na vytváranie hodnotných Dekoračných plôch na stenách a stropoch vo vnútri. Vhodné použitie napr. v hoteloch, reštauráciách, obchodoch, konferenčných sálach, obchodných a reprezentačných priestoroch, ale aj súkromnom sektore. Vhodným podkladom sú vápenno cementové a cementové omietky, sadrové omietky, sadrokartón, intaktné disperzné nátery atď.

Opis materiálu:

Farebné tóny:

80 farebných tónov z tónovacieho  systému Brillux podľa vzorkovníka Creativ Algantico 70

Stupeň lesku: Premenlivý od lesklého až po matný.

Skladba materiálu:

Spojivo na báze vyzretého vápna s mramorovým práškom, prísady, vodou riediteľný.

Hodnota pH: > 12

Hustota: cca 1,4 g / cm 3

Balenie: 2,5 kg, 10 kg

Spracovanie:

Všeobecné pokyny:

K nanášaniu materiálu sa používa špeciálne benátske hladítko výr. č 1764 a efektné hladítko výr.č.1155. Ostré hrany hladítka je potrebné pred použitím oobtrúsiť skleným papierom. Natónovaný materiál musí pred použitím minimálne 1 deň zrieť a je potrebné ho pred použitím dôkladne premiešať pomaly bežiacim miešadlom, preliať do inej nádoby a ešte raz zamiešať. Materiál sa pri medzi vrstve a konečnej vrstve nanáša v malých diagonálnych nerovnomerných pásoch.

Pri výške miestnosti cca 2,5 m sa osvedčila šírka pásu cca 0,5 m. Jednotlivé pásy sa nepravidelne prekrývajú, aby nevznikli pravidelné línie. Vo vnútorných rohoch a u okien a dverí sa odporúča vytvoriť tenký ohraničujúci opasok vytvoreného lepiacou páskou, ktoré sa pri každej operácii obnovujú. Prevedenie plôch sa pred nanesením ďalšej vrstvy prebrúsi excentrickou brúskou s odsávaním.

Riedenie:

Podľa potreby riediť vodou až dosiahne krémovité konzistencie.

Tónovania:

Všetky farebné tóny sú medzi sebou bez obmedzenia miešateľné.

Znášanlivosť s inými materiálmi:

Nemiešať s inými materiálmi, inak by sa ovplyvnili priaznivé vlastnosti materiálu. Miešateľný len s pigmentami, ktoré sú alkalicky odolné. Nepoužívať pigmenty s obsahom spojív.

Spotreba (na 1 vrstvu): podkladovej špachtlování: cca 300 g / m 2,

medzišpachtľovanie: cca 200 - 250 g / m 2,

vrchné špachtľovanie:cca 150 - 200g / m 2.

Presná spotreba sa zistí skúšobnej aplikácií na danom povrchu.

Teplota nanášania:

Vhodná teplota pre nanášanie je medzi 10 ° až 20 ° C, nespracovávať pri teplote vzduchu a podkladu pod 5 ° C. Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť nižšie ako 70%.

Čistenie náradia:

Počas práce a okamžite po ukončení je potrebné náradie umyť vodou.

Schnutia: (pri +20 ° C a 65% vlhkosti vzduchu):

Podkladové špachtľovanie a medzi špachtľovanie  musí schnúť minimálne 12 hodín. Úplne preschnuté je po 1,5 - 3 dňoch.

Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti sa schnutie predĺži.

Skladovanie:

V chlade, nesmie zmrznúť. Načaté balenia dobre uzavrieť. Je potrebné zabrániť znečisteniu materiálu, načatý materiál zakryť fóliou a namiešaný a natónovaný materiál spracovať do 4 týždňov.

Deklarácia:

Nebezpečnosť materiálu: Riziko vážneho poškodenia očí a pokožky.

Bezpečnostné pokyny: Používať osobné ochranné pomôcky - ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí  okamžite umyť, pri zasiahnutí očí umyť a vyhľadať lekára. Nepatrí do rúk deťom.

Trieda ohrozenia vody:

WGK 1, podľa VwVwS

Kód materiálu: neudaný

Vytvorenie povlaku:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, sanitné, neprašný. U predchádzajúcich povlakov overiť nosnosť. Nenosné organické povlaky odstrániť bezo zvyšku napr. odstraňovačom 155 alebo 160. Nenosné minerálne nátery mechanicky odstrániť. Glejové a hlinkové maľby dôkladne umyť. Staré intaktné olejové a lakové nátery naleptať a umyť. Opravené miesta odborne fluátovať.

Hladkanie:

Na vytvorenie kvalitnej povrchovej úpravy - benátskeho štuku treba dobre vyhladený špachľlovaný základ napr. Breplasta H 1882. Na zamedzenie prípadných trhlín na sadrokartóne, vláknitých doskách atď. je vhodné podklad armovať. ,

Pracovný postup nanášania Creativ Algantico 70

Základný náter:

Vyšpachtľovaný a prebrúsený podklad základov hĺbkovým základom 595 ľahko natónovanými tónovacími farbami 951 vo väzbe na finálny povlak.

Predšpachtľovanie:

Na pripravenom, ale farebne nejednotnom podklade a štandardne pri stredných a intenzívnych farebných tónoch je potrebné celoplošné pred špachtľovanie materiálom Crea-Tiv Algantico 70. Vykonáva sa celoplošne tenkovrstvým  benátskym hladidlom 1764. Vyšpachtľovaný podklad sa po dostatočnom vyschnutí prebrúsi (zrnitosť 220).

Základné špachtľovanie:

Na pripravený preschnutý podklad naniesť benátskym alebo efektným hladidlom rovnomerne a tenko vrstvovo ďalšiu vrstvu. Netlačiť príliš, aby sa materiál nezhustil, vytvára potom svetlejšie miesta. Po vyschnutí sa povrch ľahko prebrúsi (zrnitosť 220 - 320).

Záverečné špachtľovanie a zhutnenie:

Materiál sa nanáša ako hustá hmota, ktorá sa krížom krážom rozotiera do rovnomerného, uzavretého tenko vrstvového povlaku. Nesmie sa príliš tlačiť. Po zaschnutí cca 2/3 na- špachtľovanej plochy do mastného vlhkého stavu sa začne so zhutnením. Vykonáva sa špeciálnym hladidlom 1155 s vybrúsenou vytvrdnutou vyleštenou hranou pod tlakom. Hladítka sa priebežne čistia  sprejom s vodou. Ak sa materiál pri hutnení maže, nie je ešte dostatočne vyschnutý. Vlhkosť vzduchu a teplota v miestnosti podstatne ovplyvňujú schnutia. Pri zhutňovaní vykonať najprv veľké a neskôr okrajové plochy. Pri nadviazaní na ďalšie pás sa ponechá cca 10 cm nezhutnených, aby sa mohlo dobre vykonať nadviazanie.

Ochranný povlak:

Po dostatočnom preschnutí najskôr po 12 hodinách sa môžu povrchy navoskovať. Dodatočné navoskovanie povrchu Creativným dekoračným voskom 49 chráni pred rýchlym znečistením a zlepšuje odolnosť povrchu. Navoskované povrchy lepšie znášajú vyššie vlhkosti, napríklad privátne bazény, sanitárne miestnosti. Creativ Algantico nie je vhodný na vlhké podklady, ani v priamom kontakte s vlhkosťou.

Skladba vrstiev Creativ Algantico 70

| Podklad | Pred úprava | Základný náter | Špachtlování1) | Kreatí vna technika2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matné, málo savé, nosné disperzné nátery | Dôkladne omiesť a očistiť |  |  |  |
| Normálne savé, neošetrené minerálne podklady - omietky, betón, atď. |  |  |  | Základovať hĺbkovým základom 595 a |
| Sadrokartón, sádrová omietka | Prebrúsiť hroty |  | Pretmeliť Breplasta H 1882 | špachtľovacia technika s Creativ Algantico 70 |
| Nenosné nátery, tapety, raufaser | Bez zbytku odstrániť vrátane lepidla |  |  |  |
| Lesklé alebo hladké nesavé disperzné alebo emailové nátery | Prebrúsiť alebo naleptať, očistiť | Spojovací základ 3720 |  |  |

1) Armovanie podkladov s nebezpečenstvom trhliniek armovacia tkanina

2) ochranné voskovanie hotového povrchu kreatívnym voskom 49

Pokyny:

Pri špachtľování používať benátske a efektné hladítko veľmi plocho. Pri väčších plochách je potrebné vykonávať 2 posledné operácie špachtľovanie  a zhutnenie 2 pracovníkov. Opticky súvisiace plochy by mal vykonávať jeden pracovník, aby bol zabezpečený rovnaký rukopis.

Po zhutnení by sa mohol objaviť na povrchu vo väzbe na vlhkosť a farebný tón šedý zákal, ktorému sa zamedzí použitím efektného hladidla 1155.

Ďalšie informácie sú v technologických listoch a bezpečnostných listoch jednotlivých použitých materiálov.

Ochranné opatrenia:

Oči a pokožku pri práci chrániť. Pri brúsení používať ochranný dýchací prístroj. Sklo, keramiku, prírodný kameň a kovy zakryť. Znečistená miesta ihneď umyť vodou.

Použité materiály:

Akrylátový hĺbkový základ 595

Spojovací základ 3720

Breplasta ručné H 1882

Benátske hladítko 1764

Efektné hladítko 1155

Dekorační vosk 49

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk