Technický list

Safe-Step Floortec 841

/Floortec Safe-Step 841/

mikro guľôčky z plneného skla ako prísada do zapečatenia podláh vo Floortec systéme, na zlepšenie protišmykovosti

Vlastnosti:

Zmes vysokohodnotných čistých guľôčok z plného skla (plniace sklenené perly). Bez cudzích telies a črepín. S homogénnym a hladkým povrchom a svetlou sklenenou farbou.

Oblasti použitia:

Ako prísada na zamiešanie do zapečatenia podláh vo Floortec systéme na zlepšenie protišmykovosti. Možno ho použiť do 2K-epoxidovej pečate Floortec 848, ako aj 2K-PUR-matnej pečate Floortec 844 a 2K-PUR-lesklej pečate Floortec 845.

Popis materiálu:

Farebný odtieň: transparentný

Skladba materiálu: sklo

Veľkosť: cca. 0,09-0,15 mm

Balenie: 500 g balenie z umelej hmoty

Spracovanie:

Miešannie:

Safe-Step Floortec pridajte v danom množstve (cca. 3 hmotnostné percentá) do podlahového zapečatenia vždy až po jeho namiešaní. Dôkladne zamiešajte.

Po prerušení práce materiál dôkladne zamiešajte.

Dbajte na dodržanie množstva prísady

Pomôcka pri dávkovaní:

Vrchnák balenia Safe-Step možno použiť ako pomôcku pri dávkovaní: ak sa biela tesniaca podložka nachádza vo vrchnáku, tak naplnený vrchnák po spodný okraj ryhovania zodpovedá množstvu cca. 30 g.

Spotreba/dávkovanie Safe-Step 841

| produkt | veľkosť balenia | Safe-Step 841 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | teoretická spotreba | počet naplnení vrchnáku |
| 2K-epoxidová pečať Floortec 848 s Epoxidovým tužidlom 849 | 3 kg +0,5 kg | 105 g | 3,5 |
| 2K-epoxidová pečať Floortec 848 s Epoxidovým tužidlom 849 | 10 kg +1,67 kg | 350 g | 12 |
| 2K-PUR-matná pečať Floortec 844 | 1 kg | 30 g | 1 |
| 2K-PUR-matná pečať Floortec 844 | 4 kg | 120 g | 4 |
| 2K-PUR-lesklá pečať Floortec 845 | 4 kg | 120 g | 4 |

Skladovanie: V chlade a suchu. Chráňte pred vplyvom vlhkosti.

Upozornenie:

Prídavok Safe-Step Floortec 841 nepatrne mení optiku povrchu podláh.

Použitím Safe-Step Floortec 841 sú redukované nevýhody protišmykových povrchov, čo sa týka náchylnosti k znečisteniu a čistiteľnosti, na minimum na základe okrúhlosti sklenených guľôčok.

Pri spracovaní dbajte aj na ďalšie údaje v technických listoch použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

2K-epoxidová pečať Floortec 848

2K-PUR-lesklá pečať Floortec 845

2K-PUR-matná pečať Floortec 844

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk