Technický list

Mozaiková omietka  3552

/Buntsteinputz 3552/

poveternostne odolná omietka s prírodným kameňom podľa DIN 18 558, pre vonkajšok aj vnútrajšok

Vlastnosti:

Poveternostne odolná, vodou riediteľná omietka s prírodným kameňom podľa DIN 18 558 pre bez špárové  dekoratívne pokrytie stien. Obzvlášť pevná na úder, difúzna a elastická. Je vysoko odolná, priľnavá a ľahko spracovateľná.

Okruhy použitia:

Pre vysoko odolné vrchnej plochy na rovinné obrúsené vonkajšie omietky maltové skupiny P II, PIII, vnútorné omietky, hotové stavebné diely atď. Obzvlášť potom na podmurovky, schodisko, chodby atď. Ďalej potom aj pre použitie v systéme WDV Brillux.

Opis materiálu:

Farba: 18 farebných odtieňov podľa kolekcie omietok Brillux. Vzhľadom k použitým prírodným granulátom sú možné malé odchýlky farebných odtieňov vo vzorkovníku omietkovej kolekcie.

Báza výrobku:

Organicky viazaná umelo živicovej  disperzie

Hustota: cca 1,6 g / cm 3

Druh / Veľkosť zrnenie: 1 - 2 mm a 2 - 3 mm

Balenie: 20 kg

Spracovanie:

Nanášanie: Výrobok najprv dôkladne rozmiešať pomaly bežiacom rotačným miešadlom, naťahovať nehrdzavejúcej stierkou z ušľachtilej ocele mokré do mokrého v 1 ½ sile zrná a jedným smerom rovnomerne uhladiť. K zamedzenie sfarbenia pri miešaní používať len rotor z ušľachtilej ocele.

Riedenie: Ak treba podľa savosti podkladu a stavu objektu zriediť nepatrne vodou.

Tónovania: Netónovať.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Spotreba: (na hladkom podklade)

Pri 1 - 2 mm: cca 4,0 kg / m 2

Pri 2 - 3 mm: cca 5,0 kg / m 2 Presnú spotrebu je možné zistiť skúškou na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod teplotou +5 ° C a do + 30 ° C vzduchu a podkladu, a tiež počas doby tuhnutia a spracovanie.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití vodou. Schnutia (pri 20 ° C a 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché po cca 24 hodinách. Preschnutá po cca 3 dňoch. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia: Trieda ohrozenia vody: WGK 1, zatriedenie podľa VCI

Kód výrobku: M-DF02

Implementácia omietky:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúrodé častice. Existujúce vrstvy odskúšať na nosnosť. Nenosné organické 	vrstvy je nutné bezo zvyšku odstrániť podľa návodu napr. Odstraňovače Top 155. Nenosné minerálne vrstvy je potrebné odstrániť mechanicky. Glejové farby dôkladne umyť. Staré intaktné olejové a syntetické nátery naleptať a očistiť. Očistené miesta odborne fluátovať. Armovacia vrstvu v Systéme WDV Brillux je možné nanášať až po dostatočnom vytvrdnutí a preschnutí (minimálne 3 dni, pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti). Dbať na VOB diel C, DIN 18363, odsek 3.

| Podklad | Základ | Mezivrstva | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Armovací vrstva v systému WDV Brillux, normálna savosť vonkajšej a vnútornej omietky maltové skupiny P II, P III, intaktní disperzní, olejové a syntetické nátery |  |  |  |
| Silno savé omietky, betón, azbestovo cementové dosky, sádrové omietky, sadrokartón atď. | Podľa požiadavky 1 x Hĺbkový základ LF 595 a Hĺbkový základ 545 | 1 x Základ pod omietky 3710 pigmentovaný podľa vzoru farebného odtieňa omietky | 1 x Mozaiková omietka 3552 v požadovanom farebnom odtieni |
| Lisované drevovláknité dosky a lisované upínacie dosky ( vo vnútri ) | 1x Festodur základ 949 |  |  |

Upozornenie:

Plošné nánosy vytvárať iba materiálom jedného výrobného čísla, prípadne potrebné množstvo materiálu vopred zmiešať. Pri spracovaní Mozaikové omietky zabezpečiť dobré podmienky schnutia, lebo pri dlhodobom pôsobení vlhkosti sa môžu uvoľniť z podkladu vo vode rozpustné, farbiace častice. Sadrokartónové dosky s vodou rozpustné farbiacimi látkami základov Dôkladné základom 545. Ak je to potrebné, hrubej plochy pred nanášaním vyhladiť tmelením napr. výrobkom Breplasta H 1882. Ďalšie informácie v technologických listoch Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545, Festodur základ 949, Základ pod omietky 3710 a Breplasta 1882.

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk