Technický list

Mozaiková omietka ELF 3551

/Natursteinputz ELF 3551/

omietka z prírodného kameňa podľa DIN 18 558, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, pre interiér

Vlastnosti:

Omietka z prírodného kameňa bez rozpúšťadiel podľa DIN 18 558 vhodná pre bezšpárové dekoratívne nátery stien v interiéroch. Mimoriadne pevná, difúzna a húževnato-elastická. Okrem toho je mimoriadne odolná proti nárazom, priľnavá a ľahko spracovateľná.

Oblasti použitia:

Vhodná na dosiahnutie dekoratívnych a odolných povrchov v interiéri, na rovných podkladoch, napr. na omietke (maltovej skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), betóne, sadrokartóne, intaktných náteroch disperzných farieb atď. Ideálna pre silno zaťažené plochy ako schodiská, chodby, foyery atď.

Opis materiálu:

Štandardné farebné odtiene:

12 farebných odtieňov podľa Brillux vzorkovnice vnútorných omietok z prírodného kameňa. V omietke sú použité prírodné granuláty, preto sú možné nepatrné odchýlky farebného odtieňa od vzorkovnice.

Skladba materiálu: akrylát-kopolymér s dekoračnými úlomkami a granulátmi

Hustota: cca 1,6 g / cm 3

Veľkosť zrna: 1-2 mm

Balenie: 20 kg

Spracovanie:

Riedenie: Ak je to potrebné, v závislosti od savosti a situácie podkladu, zrieďte nepatrným množstvom vody.

Tónovanie: netónujte

Znášanlivosť:

Miešať iba s rovnorodými materiálmi.

Nanášanie:

Pred spracovaním dôkladne zamiešať výkonným rotačným miešačom (min. 900 Wattov) a pravotočivou miešacou tyčou (miešacia tyč na omietky). Omietku natiahnite nehrdzavejúcim hladidlom z ušľachtilej ocele, mokré do mokrého, v 1½ sile zrna a jedným smerom rovnomerne uhlaďte. Omietku spracúvajte za mokra, aby ste sa vyhli vzniku nerovností povrchu. Obzvlášť pri veľkých plochách je dôležitý dostatočný počet pracovných síl.

Spotreba:

Cca. 4,0 kg/m2  na vrstvu. Presné množstvo zistite skúšobným náterom na objekt.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C a max. do +30°C teploty vzduchu a podkladu. Je možné ju spracovávať aj počas doby tuhnutia.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití, vodou.

Schnutie: (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Povrchovo suché po cca. 6 hodinách. Suché po cca. 1-2 dňoch. Pri nižších teplotách a/ alebo vyššej vlhkosti vzduchu je potrebné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom. Načaté balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-DF01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Odporúčané farebné odtiene pre medzináter so Základom pod omietky 3710

| Základ pod omietky 3710 v Scala farebnom odtieni | Mozaiková omietka ELF 3551 |
| --- | --- |
| 0095 biely | 1170, 2170, 3170, 5172, 5173, 6170, 6171, 7190, 7191, 9190, 9191 |
| 18. 12. 151) | 2171 |

1) Základ pod omietky 3710 možno tónovať do max. 20% so Základnou a tónovacou farbou 951.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, vrstiev aglomerátov, koróziu podporujúcich a deliacich častíc, iných vrstiev, ktoré by mohli narušiť priľnavosť. Otestujte, nátery na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstráňte a zlikvidujte podľa predpisov. Glejovú farbu poriadne zmyte. Intaktné nátery olejových a lakových farieb naleptajte, vybrúste a očistite. Obklady vrátane zvyškov lepidla a makulatúry odstráňte dočista. Očistené miesta odborne fluátujte. Podklad podľa potreby pred upraviť základovaním alebo medzinátermi. Pozri tiež VOB  časť C, DIN 18 363 , odsek 3.

| Podklady | Základný náter | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| normálne savé podklady, napr. vápenno – centová omietka, neporušené nátery disperzných, olejových a lakových farieb |  | Základ pod omietky 3710, 0095 biely alebo v Scala farebnom odtieni 18.12.15, podľa vzoru farby omietky (pozri tabuľku hore) | Mozaiková omietka ELF 3551 v želanom farebnom odtieni |
| silno savé podklady, napr. sadrová omietka, sadrokartón, betón | podľa potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF alebo Hĺbkový základ 545 |  |  |

Upozornenie:

Plošné nánosy vytvárajte iba materiálom jedného výrobného čísla, poprípade potrebné množstvo materiálu vopred namiešajte.

Pri spracovaní Mozaikovej omietky zaistite dobré podmienky schnutia, pretože pri dlhodobejšom pôsobení vlhkosti sa môžu uvoľniť z podkladu vo vode rozpustné, farbiace častice.

Zmeny zafarbenia pri sadrokartóne:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutia u neošetreného sadrokartónu je potrebné previesť dodatočný izolačný náter podľa BFS – návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu je možno k tomu použiť napr. Aqualomu 202, Izolačný základ 924, alebo 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa účinne osvedčili skúšobné nátery cez viacero doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

Nanášanie na sadrové tmely:

Sadrové tmely určené priemyslovými výrobcami sadrokartónových dosiek môžu vykazovať zvláštnu citlivosť na vlhkosť, čo môže viesť k napučaniu, tvorbe bublín a odlupovaniu (pozri tiež návod „Tmelenie sadrokartónu“ od registrovaného združenia Spolkového zväzu sadrového a sadrokartónového priemyslu). Preto je nutné zaistiť rýchle schnutie dostatočným vetraním a teplom.

Tmelenie hrubých plôch:

V prípade potreby hrubé plochy pred prevedením náteru vyhladiť tmelením, napr. Ručným tmelom LF 1884.

Ďalšie údaje:

Dbajte na ďalšie údaje v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

Základ pod omietky 3710

Hĺbkový základ 545

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk