Technický list

Lacryl-PU 270

/Lacryl-PU Seidenmattlack 270/

Technologický list

Lacryl lak 270 matný, ekologicky čistý, vodou riediteľný, bez škodlivých prísad, bez zápachu.

Vlastnosti:

Lacrylový lak 270 má dobrú kryciu schopnosť, rýchlo zaschýňa, je určený pre vonkajšie i vnútorné použitie. Je ľahko čistiteľný, prepúšťa vodné pary a je veľmi stály na svetle.

Použitie:

Pre medzinátery a konečné lakovanie na drevo, drevené prvky, omietku, betón, kov, tvrdené penové dosky a pod.

Spracovanie:

Lacryl lak 270 môže natierať štetcom, valčekom  a vstrekovať (tiež bez vzduchu). Je pripravený k spracovaniu a môže byť v prípade potreby riedený vodou.

pre spracovanie natieraním je potrebné použiť štetec s prírodným alebo akrylovým, dlhým vlasom.

Akrylové živicové laky zasychajú relatívne rýchlo, preto je potrebné lakovať plynulo, súvislé plochy prípadne rozdeliť. Zásadne natierať sýto.

Spracovanie:  teplota nesmie klesnúť pod +5 ° C (vzduchu i podkladu).

Všetky farebné odtiene Lacryl laku 270 sú

vzájomne miešateľné. Pri použití tesniacich látok a profilov je potrebné vyskúšať znášanlivosť. Zvyčajne akrylátové tesniace hmoty obsahujúce riedidlá  a s náterovými hmotami sa zrážajú. Plastické tmely ako

tmely z ľanového oleja je nutné vopred natrieť základom Impredur Grund 835.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, nosný a čistý. Nosné disperzné nátery očistiť. Staré nepravidelné lakové nátery narušiť a oškrabať. Nesúdržné staré nátery bezo zbytku odstrániť. Železné a oceľové plochy dôkladne očistiť od hrdze a odmastiť. Nekovy dôkladne odmastiť.

Upozornenie:

Látky obsiahnuté v dreve musia byť izolované v prípade bieleho alebo svetlého farebného odtieňa od

základného a konečného náteru umelo živicového náteru Brillux. Sedací nábytok lakovať zásadne alkydovým

živicovým lakom Brillux. Neskoršie opakované nátery vykonávať rovnakým systémom.

Balenie:

750 ml, 2,5 l, biela tiež v 10 l

Riedenie: Page 2

V prípade potreby vodou.

Čas schnutia:

Asi 4 hodiny, nižšie teploty a zvýšená vlhkosť vzduchu čas predlžujú. Lak je pretierateľný  po 15 hodinách.

Spotreba:

cca 110 - 130 ml/m2

Čistenie náradia: Ihneď po použití vodou.

Skladovanie:

V chlade, suchu, bez mrazu, v dobre uzavretej nádobe.

Technológia nanášania:

Podklad Základ Mezivrstva Konečná vrstva

| Podklad | Základný náter | Medzivrstva | Konečná vrstva |
| --- | --- | --- | --- |
| Drevo, drevené prvky, vonku a vo vnútri | Podľa potreby Allgrund 246 alebo Impredur Grund 835 | Podľa potreby Allgrund 246 alebo Impredur Grund 835 | 1 – 2x Lacryl lak 270 |
| Oceľové prvky | 1x Haftgrund 850 alebo Multigrund 227 | Podľa potreby 1x Haftgrund 850 alebo Multigrund 227 | 1 – 2x Lacryl lak 270 |
| Zinok, pozink, hliník, tvrdené PVC, vonku a vo vnútri | Allgrund 246 |  | 1 – 2x Lacryl lak 270 |
| CoilCoating, práškové farby, eloxace | Epoxi-Haftgrund 855 |  | 1 – 2x Lacryl lak 270 |

Tabuľka pre striekanie:

| Metóda | Otvor trysky mm/couly | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie | Viskozita* | Krížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airless | 0,013–0,015“ 0,33-0,38 mm | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5% | cca. 200 s | 1 |

Veľkosť trysky Striekací uhol Tlak bar Riedenie Viskozita Krížové ťahy

Pozn.Všechny údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných skúseností. Naša technické, aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať.

V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky. Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. V prípade Vášho záujmu Vám naši odborníci radi poradia a odporučia vhodný náter.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk