|  | Zlatý bronz 295 |
| --- | --- |
|  | rychle schnoucí nátěr pro vnitřek, s vysokou jiskřivostí, připravený pro zpracování |

| Vlastnosti: Speciální, dekorativní zlatý bronz. Kovově lesklý, dobře kryvý, lehce zpracovatelný a teplotně odolný do cca +80°C (suché teplo), vyloženě dekorativní a s obzvlášť vysokou barevnou jiskřivostí. Okruhy použití: Pro dekorativní, mechanicky nezatěžované nátěry, výhradně pro vnitřek. Použitelný na základované dřevěné nebo kovové plochy, umělé hmoty (tvrdé PVC), intaktní staré nátěry atd., např. na ozdobné lišty, rámy obrazů, stolní ozdoby. Popis materiálu: Barevný odstín: zlatožlutý Stupeň lesku: kovově lesklý Báze výrobku: umělá pryskyřice, s pigmenty slitin mědi a zinku VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i): 600 g/l (2007)/ popř. 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 500 g/l VOC. Bod vzplanutí: +21°C Hustota: cca 1,14 g/cm3 Balení: 125 ml | Zpracování: Ředění: Neředit. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými druhy materiálů. Nanášení: Zlatý bronz 295 nanášet rovnoměrně štětcem. Před a během zpracování důkladně rozmíchat. Spotřeba: Cca 70 – 80 ml/m2 pro nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C. Vhodné při +18°C do +25°C vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915 nebo Rychločističem štětců 111. | Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Povrchově suché po cca ½ hodině. Vytvrzené po proschnutí přes noc. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS Kód výrobku: M -GP04 Platí údaje v aktuálním bezpečnost-ním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice a jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Intaktní lakování důkladně přebrousit. Podklad dle požadavku předupravit, základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Pro vnitřní nátěry na dřevo, kov, umělou hmotu (tvrdé PVC), intaktní staré nátěry, atd.

| Podklady | Základní nátěr 1)2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené, např. dřevěné rámy a jiné | Impredur základ 835 | dle požadavku a výběru, Podkladový lak Tix 120 nebo Impredur základ 835 | 2x Zlatý bronz 295 |
| železo/ ocel, neošetřené, do cca +60°C | Spojovací základ 850 | dle požadavku a výběru, Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo Podkladový lak Tix 120 |  |
| železo/ ocel, základované z výroby, do cca +60°C | poškozená místa Spojovacím základem 850 |  |  |
| hliník, tvrdé PVC, zinek a pozinkované stavební díly, neošetřené | 2K – Aqua - epoxi základ 873 nebo 2K Epoxi spojovací základ 855 |  |  |
| intaktní, nosné nátěry | poškozená místa podle podkladu základovat tak, jak je předepsáno | podle podkladu tak, jak je předepsáno |  |

1) dle požadavku můžeme použít k tmelení uvnitř po základním nátěru např. Lakový tmel 518

2) při CoilCoatingu, nátěrech práškovými a 2K nátěry, a stejně tak u eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi spojovacím základem 855

| Upozornění: Při mechanickém zatížení není vyloučen u bronzových nátěrů lehký otěr pigmentů, ale funkčnost tímto není ovlivněna. Dodržovat další údaje v technolo-gických listech použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: - 2K Aqua epoxi základ 873 - 2K Epoxi spojovací základ 855 - Spojovací základ 850 - Impredur základ 835 - Podkladový lak Tix 120 Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně | zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 08.10.2008 |
| --- | --- | --- |