Technický  list

Lazúra na drevo s trvalou ochranou 580

/Dauerschutzlasur  580/

vysokoodolný náter bez vône, tixotropný, hodvábneho lesku, na vonkajšie i vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vysokoodolná lazúra, bez vône resp. len miernej vône na báze alkydovej živice bez biocidných činidiel. Maximálna odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom v dôsledku obsahu pigmentov na ochranu proti UV žiareniu a špeciálnych absorberov UV žiarenia a radikálov. Má hodvábny lesk, je vysoko difúzna, tixotropná a ľahko sa používa. Na požiadanie môžete si zadovážiť  lazúru na drevo s trvalou ochranou 580 v ochrannej kvalite (Protection Woodstain 580 in „Protect Quality“), to znamená s tenkým povlakom na ochranu proti napadnutiu dreva hnilobou.

Oblasti použitia:

Na vonkajšie glazované farebné nátery odolné proti poveternostným vplyvom na všetky listnaté a ihličnaté stromy. Možno ho použiť ako jednokomponentný systém na rozmerovo presné drevené prvky/štruktúry, napr. okná a dvere a drevené prvky/štruktúry s obmedzenou rozmerovou presnosťou, ako napr. perové a drážkové panelovanie (napr. na spodnú stranu strechy), záhradný nábytok, okenice ap. Dá sa používať aj vnútorne.

Na vonkajšie drevené prvky vystavené vlhku s obmedzenou rozmerovou presnosťou doporučujeme používať moridlo na drevo s trvanou ochranou 580 v „ochrannej kvalite“ (viac informácii najdete v poznámkach).

Popis materiálu:

Štandardné farebné tóny:

Štandardná farba: 0095 biela

Scala – typové číslo:        Identifikácia:

-                                 0100 bezfarebný, /iba pre interiér/

09.LA.02                         1411 borovica

09.LA.03                         1410 oak

12.LA.05                         8412 teak

15.LA.03                         8410 walnus – vlašský orech

18.LA.04                         8415 rosewood –ružové drevo

Prostredníctvom farebného systému Brillux Colour možno zmiešavať rôzne iné odtiene (tabuľka farieb „Glazing and Top Paint“ - Glazovanie a vrchná farba).

Stupeň lesku: hodvábne lesklý

Skladba materiálu: špeciálna alkydová živica, obsahujúca rozpúšťadlá

VOC: EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A / e): 400 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 400 g / l VOC.

Bod vzplanutia: + 56 ° C

Hustota: cca 0,92 g / cm 3

Balenie:

Štandardné odtiene: 0.375 l, 0.750 l, 3 l, 5 l,  /0100-bezfarebný nieje v 5l balení/

Color system: detto  /

Spracovanie:

Riedenie: Pripravené pre spracovanie, spracovávať neriedené.

Tónovanie: Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Zlučiteľnosť(zmiešateľnosť):

Zmiešavať možno iba s materiálmi rovnakého typu a materiálmi určené na tento účel v tomto registri údajov

Nanášanie:

Pred spracovaním dôkladne zamiešať. Ochrannú lazúru 580 natierať rovnomerne štetcom (skutočne bez hrubých štetín).

Spotreba:

cca 70 ml / m 2 pre jeden náter, Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití riedidlom AF 631 alebo Rychločističom štetcov 111.

Schnutie:   (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Nelepivé po cca 7 hodinách. Pretierateľné po cca 24 hodinách. Pri nižších teplotách  alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a suchu. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia (vyhlásenie):

Trieda znečistenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-KH02. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom  liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez deliacich častíc. Vlhkosť nesmie podľa BFS tech.listu č.18 prekročiť u rozmerovo 	stálych stavebných dielov 15% resp. obmedzene a rozmerovo nestabilných stavebných dielov 18%. zašednuté drevo odstrániť až na nosnú drevenú vrstvu. Živicové a lepivé mastné drevené plochy umyť nitroriedidlom 	456, plochy nechať dobre odvetrať. Predúpravte podklad podľa požiadaviek, naneste základnú vrstvu a/alebo medzivrstvu. Vezmite do úvahy aj pokyny z letáku BFS č. 18,  paragrafy  4 a 5, ako aj VOB, časť C, DIN 18 363, paragraf 3

Tabuľka: Vonkajšie nátery na rozmerovo presných drevených prvkoch/štruktúrach, ako aj na prvkoch/štruktúrach s obmedzenou rozmerovou presnosťou

| Podklady | Impregnácia | Základný náter 1) | Mezináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obmedzene rozmerovo stále drevené stavebné diely, neošetrené: napr: hoblované s drážkami a pérami (napr. strešné podhľady), zahradný nábytok, okenice | Impregniergrund 550 | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 | V prŕpade potreby, Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 |
| drevené stavebné diely s intaktným lazurovacím náterem | Impregniergrund 550 | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 |  |  |
| rozmerovo stále drevené stavebné diely, neošetrené: napr. okna a dvere | Impregniergrund 550 | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 |  |

1) V prípade požiadavky resp. potreby na základe druhu dreva a stavebného dielu, je potrebné vykonať pred základným náterom náter impregnačný Drevoimpregnačním základom Impredur 550. Ak nie je nanesená ochrana proti zamodraniu je možné impregnovať bezfarebnou Ochrannou lazúrou 620 bez účinných látok. Pozri tiež BFS tech. list č.18, odsek 7.

Vnútorné nátery na drevo:

| Podklady | Základný náter | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené stavebné diely, drevené materiály, neošetrené | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 | V prípade potreby, Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 |
| drevené stavebné diely, drevené materiály s intaktným lazurovacím náterom | Dlhotrvajúca ochranná lazúra 580 |  |  |

Upozornenie:

Odporúčame medzi jednotlivými pracovnými postupmi plochu prebrúsiť. Potrebné je medzi zbrúseniami pri postupe "lak na lak". Staré lazúrovacie nátery odskúšať na nosnosť pomocou testu zoškrabováním alebo testom pomocou lepiacej pásky. Položením mokrej handry na povrch sa dodatočne zvýrazní, či je náter príp. drevo zvetrané. Ak vznikne na tomto mieste po krátkom čase vlhký, tmavý fľak na dreve, musí byť povrch vybrúsený až na nosnú vrstvu dreva.

Rôzne druhy dreva ovplyvňujú svojím sfarbením a spôsobom nasiakavosti farebný odtieň lazúry, preto treba vykonať prípadne skúšobný náter. Životnosť lazurovacieho náteru je závislá na zvolenom farebnom odtieni, konštrukciu a rovnako tak na všestrannej impregnácii a základných náteroch daných stavebných dielov. Na zabezpečenie optimálnej ochrany dreva sa na vonkajšok odporúča použiť len stredné až tmavé farebné odtiene.

Bezfarebné lakové nátery sa nemôžu použiť vonku vzhľadom na nedostatočnú ochranu pred UV žiarením.

Aby sa zachoval lazúrovací náter v dobrom stave odporúčame v pravidelných časových intervaloch, najneskôr však po 2 - 3 rokoch, vykonať preskúšanie resp. údržbu lazurovacieho náteru, obzvlášť v poveternostne exponovaných oblastiach.

Všímajte si stúpanie tlaku pary

Natieranie rozmerovo presných štruktúr/prvkov v oblastiach kde stúpa tlak pary musí byť aspoň tak parotesné vnútri, ako náter vonku, aby sa udržala rovnováha vlhkosti v dreve.

Vnútorná aplikácia na veľkú plochu

Na aplikáciu na veľkú plochu vo vnútornom prostredí (napr. povrch stropu a stien), doporučujeme používať vodou zriediteľné farebné systémy, napr. lacrylové moridlo na drevo 235, vzhľadom na typický pach rozpúšťadla na báze ktorého sú vyrobené alkydové živicové moridlá na drevo. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa prosím na konzultačnú službu Brillux.

Vonkajšie drevené materiály doskovitého tvaru

Podľa doterajších znalostí a skúsenosti drevené materiály doskovitého tvaru sú vhodné na natieranie vo vonkajšom prostredí iba obmedzene. Prečítajte si aj leták BFS č. 18, odstavec 2.2.3.

Odporúčať povlakový náter možno iba v špecifických aplikáciách, pričom treba vziať do úvahy typ a  kvalitu materiálu, dizajn a klimatické podmienky. Ak máte nejaké otázky, prosím obráťte sa na konzultačnú službu Brillux.

„Kvalita ochrany“ (Protect Quality)

Kvalita materiálu označená slovom „Protect“, znamená že takýto materiál je opatrený ochrannou vrstvou proti napadnutiu hnilobou a mal by sa používať vo vonkajšom prostredí len z tohto dôvodu. Použité ochranné povlaky minimalizujú riziko napadnutia hnilobou, alebo ho aspoň oddialia. Doporučujeme aplikovať aspoň dve náterové vrstvy.

Podľa doterajších znalostí a skúsenosti nemožno zarúčiť trvalú ochranu proti napadnutiu hnilobou (prečítajte si al leták BFS č. 9, odstavec 6.1, posledného paragrafu).

Zosvetľovacia technika

Tmavo natreté drevené časti sa môžu prispôsobiť svetlejším oknám a dverám pomocou zosvetľovajej techniky. Na tento účel aplikujeme 1 alebo 2 krycie medzivrstvy použitím Impredur Primer 835 (impredurová základna náterová farba) s odtieňnom, ktorý zodpovedá farbe dreva. Potom aplikujeme moridlo na drevo, ako obvykle a necháme „pruhy“ v smere vlákna dreva. Takto možno tiež prispôsobiť sivasté drevo k iným prvkom/štruktúram.

Doporučujeme urobiť skušobný náter povrchu, aby sme lepšie posúdilu vzhľad povrchu.

Ďalšie špecifikácie

Všimnite si ďalšie informácie v Data Sheets (register údajov) produktov, ktoré sa použijú

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Silnovrstvá lazúra 565

Drevoimpregnačný základ Impredur 550

Poznámka:

Tento register údajov bol spracovaný berúc do úvahy nemecké zákony, normy, špecifikácie a stanovy pracovných techník. Všetky podrobnosti boli preložené na základe aktuálnej nemeckej verzii. Obsah registra netvorí súčasť právnej zmluvy. Používateľ/kupujúci nie je zbavený povinnosti skontrolovať, či naše výrobky sú vhodné na predpokladané použitie. Odhliadnúc od toho platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Keď vyjde nová verzia tohto registra údajov s aktualizovanými informáciami, vtedy predchádzajúca verzia stráca platnosť

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk