Technický list

Lazúra na ploty 558

/Zaunlasur/

počasiu odolná, hnedá, hodvábne lesklá lazúra s otvorenými pór rmi pre vonkajšie použitie

Vlastnosti:

Poveternostne odolná lazúra na alky-živicovom základe s otvorenými pórmi, hlboko vnikajúca do podkladu. Hodvábne lesklá, rýchlo schnúca a bez biocidných látok.

Použitie:

Pre jednoduché lazúrovacie  nátery na rozmerovo nestále savé drevené stavebné diely vonku, napr. na ploty, vrátka, pergoly, atď.

Opis materiálu:

Farebný tón: 8101 hnedý

Stupeň lesku: hodvábne lesklý

Spojivo: alkydová živice s obsahom rozpúšťadiel

Bod vzplanutia: + 62 ° C

Hustota: cca 0,83 g / cm 3

Balenie: 5 l

Spracovanie:

Nanášanie:

Pripravené pre spracovanie, spracovávať ďalej neriedené.

Tónovania: Netónovať.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Spotreba: cca 70 - 100 ml /m 2 na 1 náter

Presnú spotrebu je možné zistiť skúškou na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod + 5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Po použití ihneď riedidlom AF 631 alebo rýchločističom štetcov 111.

Doba schnutia (Pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti): Ďalej pretierateľné po cca 24 hodinách.

Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a suchu. Otvorené balenie tesne uzavrieť.

Deklarácia: VbF: A III

Upozornenie na nebezpečenstvo:

Zdraviu škodlivé pri prehltnutí.

Bezpečnostné rady:

Nesmie sa dostať do rúk deťom. Nesmie uniknúť do kanalizácie. Používať iba v dobre vetraných

priestoroch. Pri prehltnutí nevyvolávať zvracanie. Okamžite privolať lekára a predložiť mu

balenie popr. etiketu.

Trieda ohrozenia vody:

WGK 2, zaradenie podľa VCI

Kód výrobku: M-KH03

Systém náterov:

Predpríprava podkladu: Podklad musí byť pevný, suchý, čistý nosný a bez droblivých častíc.

Vlhkosť podľa DIN 18363 nesmie prekročiť u ihličnatého dreva 15%, u listnatého 12%.

Živicové a lepivé - - mastné drevené plochy umyť nitro riedidlom 456 a nechať dobre vyvetrať. Dbať na VOB diel C DIN 18363 odsek 3. Page 2

Na rozmerovo nestále drevené stavebné diely:

| Podklady | Základný náter 1) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozmerovo nestále drevené stavebné diely, vonku, neošetrené, napr. ploty, vrátka, pergoly atď. | 1 x Lazúra na ploty 558 | Podľa požiadavky | 1 x Lazúra na ploty 558 |
| rozmerovo nestále drevené stavebné diely, vonku, s intaktným náterom lazúrou |  | 1 x Lazúra na ploty 558 |  |

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naše technické aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovávateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk