Technický list

Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784

/Impredur Hochglanz-Klarlack/

bez aromatických uhľovodíkov, pachovo neutrálny, so stabilným leskom, vysoko lesklý,

pre vonkajšie a vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vysoko hodnotný, pachovo neutrálny, alkydo -živicový lak v špičkovej kvalite bez aromatických uhľovodíkov. Vysoko lesklý, trvanlivý a odolný voči oteru sa stabilným leskom. Ľahko spracovateľný, rýchlo schnúci

s vysokou plnivosťou. Okrem toho ľahko čistiteľný a odolný voči bežným čistiacim prostriedkom. Zodpovedá EN 71-3 o bezpečnosti hračiek, odolný voči slinám a potu.

Okruhy použitia:

Pre vysoko hodnotné, bezfarebné lakovanie, prevažne vo vnútri, napríklad na dvere, nábytok a vstavané skrine (nevhodný na vnútorné plochy). Vhodný aj pre nátery vonku (chránené pred bezprostrednými poveternostnými vplyvmi).

Opis materiálu:

Farebný odtieň: 0100 bezfarebný

Stupeň lesku: vysoko lesklý

Skladba materiálu: alkydová živica s obsahom rozpúšťadiel

VOC: EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A / e): 500 g / l (2007) / 400g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 400 g / l VOC.

Bod vzplanutia: +56 ° C

Hustota: cca 0,90 g / cm 3

Balenie: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Spracovanie:

Riedenie:

V prípade potreby pre nanášanie štetcom a valčekom riediť riedidlom AF 631. Pre striekanie Špeciálnym živicovým riedidlom 915. Prídavok riedidla max 4 %obj.

Tónovania:

Netónovať.

Znášanlivosť:

Miešať iba sa rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 spracovávať náterom, valčekom alebo striekaním.

Spotreba:

cca 70 - 100 ml / m 2 na náter.

Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití riedidlom AF 631 alebo rýchločističom štetcov 111.

Schnutia:   (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Zaschnuté po cca 4 hodinách, nelepivé po cca 12 hodinách. Prepracovateľné po cca 48 hodinách. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

V chlade a suchu. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody:

WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-KH02.

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre striekanie:

| Metóda | Otvor trysky mm/couly | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie | Krížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nízkotlakové | 1,2 mm |  |  | max. 4% | 1 |
| Vysokotlakové | 1,5 mm |  | 3,5 – 4,0 | max. 4% | 1 |
| Airless | 0,009 – 0,011“ 0,23 - 0,28 mm | 40° - 80° | cca. 160 | max. 4% | 1 |

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez deliacich častíc. Vlhkosť nesmie podľa BFS tech. listu č.18 presiahnuť u rozmerovo stálych stavebných dielov 15% resp. obmedzene a rozmerovo nestabilných stavebných dielov 18%. Zašednuté drevo odstrániť až na nosnú drevenú vrstvu. Živicové a lepivé mastné drevené plochy umyť nitro riedidlom 456, plochy nechať dobre odvetrať. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery úplne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Intaktné laky dôkladne zbrúsiť. Podklad podľa požiadavky pred upraviť, základováním a / alebo medzinátery. Pozri tiež VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Vnútorné nátery na drevo

| Podklady | Základný náter | Medzi náter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené stavebné diely, drevené materiály, neošetrené | Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784, riedený max. 4% | Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 | Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 |
| drevené stavebné diely, drevené materiály s intaktným, bezfarebným starým lakom | poškodené miesta vysoko lesklým bezfarebným lakom Impredur 784 riedeným max. 4% | v prípade potreby vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 |  |

Vonkajšie nátery na drevo (chránené pred bezprostrednými poveternostnými vplyvmi)

| Podklady | Základný náter 2) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| obmedzené rozmerovo stále drevené stavebné diely: napr.: táflovanie s drážkami a pérami (napr. strešné podhľady), záhradný nábytok | Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 riedený max. 4% | Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 | Vysoko lesklý bezfarebný lak Impredur 784 |
| rozmerovo stále drevené stavebné diely: okna a dvere |  |  |  |
| drevené stavebné diely vonku, s intaktným, bezfarebným starým lakom | Poškodené miesta vysoko lesklým bezfarebným lakom Impredur 784, riedeným max. 4% |  |  |

1) Pre priamo poveternostne namáhané plochy odporúčame systémový postup s gélovou lazúrou 510, Ochrannou lazúrou 620 alebo silno vrstvou lazúrou 565 v stredných až tmavých odtieňoch.

2) V prípade požiadavky resp. potreby na základe druhu dreva a stavebného dielu, je potrebné vykonať pred základným náterom náter impregnačný drevo impregnačným základom Impredur 550. Pozri tiež BFS tech. list č.18, odsek 7.

Upozornenie:

Odporúčame medzi jednotlivými pracovnými postupmi plochu zbrúsiť. Potrebné je medzi zbrúsené pri postupe "lak na lak". Vnútorné plochy nábytku a skríň vzhľadom k možnému zápachu nelakovať alkydovo - živicovými lakmi.

Dbať na údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Drevo impregnačný základ Impredur 550

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým  pokrokom, stráca staré vydanie svoju

platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk