Technický list

Bezfarebný PU akrylátový lak 262,264

Polyuretán – akrylátový, vodou riediteľný, vysoko odolný, pre vnútorné použitie

Vlastnosti :

Ekologický lak s nízkym obsahom škodlivín, vodou riediteľný na báze polyutretán-akrylátový.

Vysoko odolný proti bežným čistiacim prostriedkom a vysoko odolný proti oderu. Zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva a nežltne.

Okruhy použitia :

Na vysoko kvalitné a odolné nátery vo vnútornom prostredí ako sú obklady, drevené prvky a pod.

/PU Lacryl Holzsiegel 262/

Popis materiálu :

Farebný odtieň : Bezfarebný.

Stupeň lesku : 262 polomat, 264 lesklý

Spojivo : Polyuretán-akrylátový kopolymer

Hustota : Cca 1,04 g/cm3

Balenie : 750 ml, 2,5 l

Spracovanie:

Nanášanie: Natieraním, valčekovaním, striekaním. Pred použitím dôkladne premiešať.

Riedenie: Podľa potreby vodou.

Tónovanie : Netónovať, nemiešať s inými materiálmi, inak sa môžu zmeniť priaznivé špecifické vlastnosti.

| ## Priemer trysky Viskozita |  | Krížové chody | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 – 1,7 | Cca 130 s | 1 1/2 | cca. 3,5 – 4,0 | cca. 5 % |

Merané vo výtokovom pohári podľa  DIN 53211 pri tryske 4mm a 20 °C. Údaje o riedení sú iba orientačné. Rozhodujúce je stanovenie podľa DIN-S.

Stredná spotreba /na vrstvu/ :

Cca 70 – 100 ml / m2 - na hladkom, normálne savom dreve. Presná spotreba sa zisťuje skúšobným náterom na danom podklade.

Vhodná teplota pre nanášanie :

+8 °C až +30 °C vzduchu a podkladu. Relatívna vlhkosť do 85%.

Čistenie náradia :

Okamžite po použití vodou.

Doby schnutia : (pri 20 °C,65% vlhkosti)

Povrchové zaschnutí po 1 – 2 hodinách, pretierateľné  po 4 – 5 hodinách, plne zaťažiteľné po cca 8 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie :

V chladu a suchu, v dobre uzavretých nádobách. Nesmie zmrznúť.

VbF : nepodlieha

GGVS : nie je  nebezpečným produktom

Nesmie prísť do styku s deťmi. Pracovať v dobre vetraných priestoroch. Odpad sa nesmie vylievať do

kanalizácie.

Spracovanie:

Príprava podkladu :

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a nosný.  Staré pevné nátery je potrebné prebrúsiť.

Prípustná  vlhkosť je pre ihličnaté drevo max. 15% , listnaté a tropické drevo max. 12%.

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Nové, neošetrené drevo | 1x 262/264 riedené max. 5% | 1x Bezfarebný PU lak 262/264 | 1 x Bezfarebný PU lak 262/264 |
| Drevo ošetrené lakom, alebo lazúrou. | odpadá |  |  |

Upozornenie:

Lakované časti nesmú byť v kontakte so zmäkčovacími materiálmi, ako napr. umelo hmotné tesnenie so zmäkčovadlami. Ako tesnenie použiť umelé hmoty bez zmäkčovadiel. K náterom drevených podláh, parkiet, schodov, v obytných priestoroch použiť parketový lak 342 lesklý, alebo 344 polo matný.

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných skúseností.

Naše technické a aplikačné  ústné alebo písomné doporučenia, ktoré dávame kupujúcim, alebo spracovávame zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov avšak nezakladjú sa na žiadnych zmluvných vzťahoch. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť výrobok sám vyskúšať. V iných prípadoch platia naše všeobecné obchodné podmienky. Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom strácajú staré údaje svoju platnosť. V prípade Vášho záujmu Vám naši odborníci radi poradia a doporučia vhodný náterový systém.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk