Technický list

Bezfarebný PU lak na parkety 344

/Parkettversiegelung 344/

vodou riediteľný, pachovo neutrálny, bezfarebný, hodvábne matný, 1-komponentný, odolný voči oteru,  pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vodou riediteľný, 1 komponentný vrchný lak na polyuretán - akrylovej báze. Bezfarebný, hodvábne matný odolný voči oteru a trvanlivý. Okrem toho odolný voči jemným domácim čistiacim prostriedkom a je rezistentná voči žltnutie a ľahko spracovateľný. Zdôrazňuje prirodzený farebný odtieň dreva (nevytvára šedivý závoj). Zodpovedá EN 71 - 3 o Bezpečnosti detských hračiek odolný voči slinám a potu.

Okruhy použitia:

Pre odolné, bezfarebné vrchné nátery na nové a už natreté parketové, palubkové, drevené podlahy a iné v obytnej zóne.

Opis materiálu:

Farebný odtieň:

0100 bezfarebný

Stupeň lesku:  hodvábne matný

Báza materiálu:

Akryl - polyuretánová disperzia

VOC: EÚ limitné hodnoty pre tento výrobok (Kat A / e): 150 g / l (2007) / 130 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 100 g / l VOC.

Obsiahnuté látky:

Akryl - polyuretánová disperzia, voda, glykol, aditiva

Hustota: cca 1,03 g / cm 3 Balenie: 750 ml, 2,5 l

Spracovanie:

Riedenie:

Pripravené na spracovanie. V prípade potreby pre reguláciu stekavosť, do max 5% vodou.

Tónovania:

Netónovať.

Znášanlivosť:

Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Nanášanie:

Bezfarebný PU lak na parkety 344 nanášať náterom alebo valčekom.

Spotreba:

cca. 90 - 120 ml / m 2 pre náter.

Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu. Vhodné pri +10 ° C až +25 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Po ukončení okamžite vodou.

Doba schnutia:

(pri 20 ° C, 65% rel. vlhkosti):

U prvého náteru na neupravených drevených plochách po cca 1 - 2 hodinách pretierateľný. Medzi a konečný náter najskôr po 8 hodinách pretierateľný popr. pochôdznej. Plne zaťažiteľné po preschnutí (cca 8 dní). Koberce nepokladať skôr ako po uplynutí jedného týždňa. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

V chlade, suchu a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: VV3

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Odstránenie odpadu:

Iba úplne prázdna balenia recyklovať. Tekuté zvyšky materiálu odovzdať v zberni nebezpečného odpadu.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez oleja, voskov, mastnoty a iných nesúdržných častíc. Existujúce vrstvy, najmä z výroby natreté hotové parkety, odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť; popr. vytvoriť skúšobnú plochu. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Zošednuté drevo odstrániť až na nosnú drevenú vrstvu. Intaktné lak dôkladne obrúsiť. Pri nových, neupravených podkladov pred 	realizáciou náteru, vykonať jemné obrúsení brúsiacim papierom, s minimálnou zrnitosťou 100 alebo jemnejší. Podklad podľa požiadaviek predupraviť, základov alebo vybaviť medzinátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

| Podklady | Základné nátery | Medzinátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené podlahy, vo vnútry, neošetrené, napr. parketové podlahy, palubky ai.1) | Bezfarebný PU lak na parkety 344, hodvábne matný | Bezfarebný PU lak na parkety 344, hodvábne matný | 1 – 2x Bezfarebný PU lak na parkety 344, hodvábne matný |
| drevené podlahy, vo vnútry, s intaktným, nosným náterom | poškodené miesta Bezfarebný PU lak na parkety 344, hodvábne matný |  |  |

1) U pórovitého dreva a mikrotrhlín v dreve, obzvlášť u tvrdého dreva, napríklad duba, buka atd, odporúčame, najprv vykonať bezfarebnou impregnáciu Ochranná lazúrou 620.

Pre hodvábne matné nátery použiť Bezfarebný PU lak na parkety 344, hodvábne matný.

Upozornenie:

Nepoužívať na okenné parapety a schody. Aj pri spracovaní lakov s nízkou úrovňou škodlivín je nutné dodržať obvyklé ochranné opatrenia. Chrániť pred deťmi. Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním. Počas a po spracovaní zabezpečiť dôkladné vetranie. Pri vniknutí do očí alebo styku s pokožkou okamžite dôkladne vymyť vodou. Zabrániť úniku do kanalizácie, povodia alebo krajiny. Odporúčame medzi jednotlivými pracovnými postupmi plochu obrúsiť. Požadovaná je medzibrúsenie v systéme "lak na lak". Pre zvýšenie úžitkovej vrstvy odporúčame, vykonať dvojitý konečný náter. Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Ochranná lazúra 620

Bezfarebný PU lak na parkety 344, hodvábne matný

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústnej i 	písomná, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť výrobky sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Stav: 02.01.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk