Technický list

Tmel na špáry a steny 1875

/Fugen und Wandspachtel 1875/

synteticko živicová zušľachtená sadrová tmeliaca hmota, veľmi jemne zrnitá, biela, plnivá, pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Biely tmel na škáry a steny na sadry - umelohmotné báze v práškovej forme. Ľahko miešateľný, priľnavý, obzvlášť dobre plnivá, nezošedne a nechá sa ľahko spracovať aj v niekoľkých centimetroch sile vrstvy. Veľmi jemne zrnitý, vysoko synteticko živicovo zušľachtený, odolný, difúzny. Po zaschnutí dobre brusiteľný a mnohostranne prepracovateľný.

Okruhy použitia:

Na vypĺňanie a tmelenie špár, trhlín, väčších otvorov a jám na stropných plochách a stenách vnútri. Hodí sa tiež na vyhladenie a omietnutie neopracovaného muriva, betónu, pórobetónu, ľahkých stavebných dosiek, zatepľovacích a izolačných dosiek. Na vyrovnanie zástavu (zapustenie) v betónových prefabrikátoch a rovnako tak na uzavretie škár u hotových betónových prefabrikátov pred tapetovaním a pred náterovými prácami. Ďalej je vhodný pre usadenie sadrových priečok a rovnako tak pre tmelenie podľa DIN 18 181 vstavaných sadrokartónových dosiek a sadrokartónových škár.

Opis materiálu:

Farebný tón: biely

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu: Sadra s nedispergovanými umelými hmotami

Sypná hustota: cca 900 kg / m 3

Balenie: 25 kg (vrecia)

Spracovanie:

Namiešanie:

Naliať studenú vodu do čistej nádoby určené na namiešaní, Tmel na špáry a steny 1875 pridávať za stáleho miešania v uvedenom miešacom pomere a rozmiešať do pastovitej a homogénnej hmoty bez hrudiek. Namiešať iba také množstvo hmoty, ktoré sa dá spracovať počas doby použiteľnosti.

Miešací pomer: 1 l vody: 2,4 - 2,5 kg prášku. To zodpovedá cca. 10 - 10,5 l vody na 25 kg vrece.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Nanášanie:

Tmel na špáry a steny 1875 nanášať na tmelenie špachtľou alebo nerezovým hladidlom z ušľachtilej ocele. Pre zhotovenie hladké plochy Tmel na špáry a steny 1875 po natiahnutí rovnomerne navlhčiť za použitia hladítka s hubou a nerezovým hladidlom z ušľachtilej ocele ostro stiahnuť.

Doba použiteľnosti (pri + 18 ° C):

Namiešaná tmeliace hmota je cca 45 minút spracovateľná.

Spotreba:

cca 1,0 kg / m 2 suchého prášku na mm vrstvy. Presnú spotrebu je možné zistiť skúškou na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití vodou.

Schnutia:   (Pri +20 ° C a 65% rel. Vlhkosti):

Doba schnutia je závislá na sile vrstvy, 2 - 24 hodín. Tmel na špáry a steny 1875 je preschnutý, keď plocha má rovnomernú bielu farbu. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

V suchu. Otvorené balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: 1 dle VwVwS

Kód výrobku: CP1

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, deliacich častíc, korózii podporujúcich dielov a iných spojenie rušivých medzivrstiev. Existujúce nátery odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. 	Neintaktní a nevhodné nátery (napr. elastické nátery alebo laky, emaily) bezo zbytku odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Glejové farby dôkladne umyť. Obklady stien, vrátane zvyškov lepidiel a makulatúr bezo zbytku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať. Hladké, hutné podklady obrúsiť a očistiť. Podklad podľa potreby základov. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

| Podklady | Základný náter | Tmelení | Konečný nátěr1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Savé podklady | Spravidla nie je nutný | Tmel na špáry a steny 1875 | Podľa výberu disperzné farby, plastiky, obklady, atď. |
| Hladké, hutné podklady a rovnako tak nátery disperznými farbami | Multi základ LF 3084, neriedený |  |  |

1) Podľa konečného náteru zvoliť vhodný systém Základný náter, ktoré je tiež použiteľné pre omietky maltové skupiny PIV.

Upozornenie:

Dbať na ďalšie údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenský servis firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Multi základ LF 3084

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. 13.9.2002

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk