Laky/Lazúry

Lazúry

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Offenporig Pro Décor (CS.)

Ochranná lazúra na drevo najvyššej kvality  s dvojfázovou ochranou

proti UV žiareniu pre exteriér aj interiér

I. Popis výrobku

Herbol – Offenporig Pro Décor je univerzálne použiteľná lazúra na drevo a drevené časti pre exteriér a interiér. Je vhodná pre nové aj renovačné nátery pre všetky rozmerovo stále a nestále drevené časti. Ľahko sa spracúva. Je vhodná ako základný náter, medzináter a konečný náter – to všetko priamo iba z jedného balenia.  Herbol - Offenporig Pro Décor prepúšťa vodnú paru a je elastický. Drevu dodá istú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Náter je v SRN je patentovaný, a to za svoju schopnosť dvojfázovo odraziť až 99% UV žiarenia, tzn. že do dreva sa dostáva len 1% UV žiarenia. Herbol Offenporig Pro-Décor je dodávaný v 14 prírodných a 18 farebných odtieňoch, ďalšie desiatky odtieňov (napr. RAL) prostredníctvom Herbol-Color-Service. Pri renovácii je možné dosiahnuť so silnejšou pigmentovanou vrstvou lazúrovacieho náteru skrášlenie a znovuoživenie aj zašednutých alebo neošetrených plôch a zvetraných lazúrovacích náterov.

Popis výrobku

Druh materiálu		bezzápachová lazúra na drevo na báze alkydovej živice

Veľkosti balenia		1 l, 2,5 l, 5 l

Farebný odtieň			cez Herbol ColorService možné tisíce farebných odtieňov

Stupeň lesku				hodvábny lesk

Hustota				0,86 kg/l

Zloženie 	alkydová živica, organické pigmenty,  anorganické pigmenty, kyselina kremičitá, alifáty, ester,  prídavky, kremelina

Limitné hodnoty VOC-EU	Limitná hodnota EU pre tento produkt (kategória produktu A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 490 g/l VOC.

Kód produktu farby a laky		M-KH 03

Riedidlo				neriediť, priamo natierať

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 	Škodlivý pre vodné organizmy, vo vodnom prostredí môže mať dlhodobý škodlivý účinok (R52/53). Pri opakovanom kontakte môže dôjsť k vysúšaniu alebo popraskaniu pokožky (R66). Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Uchovávajte mimo zápalných zdrojov – nefajčiť (S16). Nevdychujte výpary/aerosóly/striekaciu hmlu (S23). Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou (S24/25). Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc prípadne ukážte balenie a etiketu (S46). Používajte len v dobre vetraných priestoroch (S51). Obsahuje 2-butanonoxím a kobaltkarboxylát. Môže vyvolať alergické reakcie.

Dôležité upozornenia	Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na požiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Materiál pred použitím premiešať.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním

Teplota pri spracovaní			minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Čas schnutia (pri 23 0C		suché   na prach po ca. 4 hod., suché na dotyk po ca. 8  hod.,

a 50 % relatív. vlhkosti) 		pretierateľné po ca. 18 hod., preschnuté po ca. 1-2 dňoch

Spotreba 		cca. 75 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení riedidlom Herbol-Verdűnnung AF 70* alebo l	lakovým benzínom

Skladovanie 		ca. 2 roky v neotvorenom originálnom balení.

Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú len ako možné príklady. Na základe veľkého počtu podmienok v objektoch je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Práce uskutočňovať len v dobre vetraných miestnostiach. V prípade potreby je potrebné použiť vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU

Všeobecné požiadavky	Podklad   musí   byť   čistý,    suchý,   únosný,   drsný   a  očistený  od

na podklad	substancií znižujúcich priľnavosť k povrchu, ako napr. mastnota, vosk alebo leštidlá. Natierané plochy je potrebné preskúšať na vhodnosť a únosnosť nanášanej látky (zvlášť zošednuté a zvetrané drevené povrchy obrúsiť až do základu dreva).

Všeobecné prípravy 	Podklad    očistiť,    obzvlášť    znečistené,    skorodované   výrobky  a

podkladu	skriedovatené časti. Staré nátery je potrebné skontrolovať na vhodnosť nového náteru. Únosné neporušené staré nátery očistiť a zbrúsiť. Neúnosné staré vrstvy odstrániť. Poškodené miesta opracovať ako základy. Medzi jednotlivými vrstvami nasleduje ľahké zbrúsenie.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Stále drevené časti	Vlhkosť dreva meraná na viacerých miestach v min. 5 mm hĺbke nesmie pri ihličnatom dreve presiahnuť 15 %, pri listnatom dreve 12 %. Drevo obrúsiť, živičnaté, lepkavé alebo mastné plochy umyť nitroriedidlom a nechať dobre vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chráňte pred zamodrením penetračným náterom Herbol-Bläueschutzgrund*.

Základný náter s Herbol-Offenporig Pro Décor.

Tip: na pripravené, pôvodne zošednuté, zvetrané drevené časti sa ako základná vrstva môže použiť renovačný náter Herbol-Offenporig Pro Décor – farebný odtieň: hnedý, béžový, ocker, ktorý znovu nájde pôvodný farebný odtieň stavebného prvku. Tak isto sa môžu pôvodne tmavé nátery drevených časti pretierať na svetlé.

Drevo (nestále drevené	Vlhkosť   dreva   meraná  na  viacerých  miestach  v  min. 5 mm hĺbke

časti) a drevené dielce	nesmie pri ihličnatom dreve presiahnuť 15 %, pri listnatom dreve 12%

v exteriéri	Drevo obrúsiť, živičnaté, lepkavé alebo mastné plochy umyť nitroriedidlom a nechať dobre vyvetrať.

Drevo vo vonkajšom prostredí chráňte pred zamodrením penetračným náterom Herbol-Bläueschutzgrund*.

Upozornenie na nátery drevených materiálov:

Vhodné sú len DTD podľa DIN 68763 typ V100 alebo V 100G. Stupeň vlhkosti stavebných dosák nesmie počas spracovania a počas prevádzkového stavu presiahnuť 12 % vlhkosť.

U všetkých drevených materiálov je potrebné lepenie odolné voči poveternostným podmienkam. Pri tzv. platniach multiplex podľa DIN 68705 napr. typ BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, BST 100 G, BSTAE 100 G je lepenie voči poveternostným podmienkam odolné, ale drevená substancia ako taká nie je. Absolútna vlhkosť musí byť počas spracovania a prevádzkového stavu medzi 5 a 15 %. Preto sú drevené časti na základe ich technického stavu nie veľmi vhodné na priame pôsobenie poveternosti v exteriéri. Preto nezaručujeme bezchybné udržanie náteru. Natrieť základný náter s Herbol – Offenporig Pro Décor.

Tip: na pripravené, pôvodne zošednuté, zvetrané drevené časti sa ako základná vrstva môže použiť renovačný náter Herbol-Offenporig Pro Décor – farebný odtieň: hnedý, béžový, ocker, ktorý znovu nájde pôvodný farebný odtieň stavebného prvku. Tak isto sa môžu pôvodne tmavé nátery drevených časti pretierať na svetlé.

Drevo a drevené dielce 	Vlhkosť dreva v interiéri nesmie presiahnuť 10 %.

v interiéri	Drevo obrúsiť, živicové a lepkavé a mastné plochy vyčistiť nitroriedidlom a nechať vysušiť. Natrieť s Herbol-Offenporig Pro Décor.

Tip: na pripravené, pôvodne zošednuté, zvetrané drevené časti sa ako základná vrstva môže použiť renovačný náter Herbol-Offenporig Pro Décor – farebný odtieň: hnedý, béžový, ocker, ktorý znovu nájde pôvodný farebný odtieň stavebného prvku. Tak isto sa môžu pôvodne tmavé nátery drevených časti pretierať na svetlé.

MEDZINÁTER

pre všetky hore uvedené 	Na  drevený  podklad  a pripravené, nepoškodené staré nátery natrieť

podklady	medzináter Herbol-Offenporig Pro Décor.

KONEČNÝ NÁTER	Podľa klimatických  podmienok  a  farebného odtieňa (viď tab.)  až  tri

pre všetky hore uvedené	konečné nátery s Herbol-Offenorig Pro Décor.

podklady

| Záťaž |  | Farebný odtieň/označenie | Remeselnícke spracovanie | Náterová skupina ift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exteriér (nepriame pôsobenie poveternosti) | 1 | Bez obmedzenia | 3 x Herbol-Offenporig Pro Décor | A1 I-IIIE |
| Makroklíma pri normálnom priamom vplyve poveternosti | 2 | Svetlý* / jaseň, svetlý dub, pínia, biela, borovica, breza, buk | 4 x Herbol-Offenporig Pro Décor | B2-4 I-IIIE |
|  | 3 | Stredný / dub rustikál, vlašský orech, teak, patina dub | 3 x Herbol-Offenporig Pro Décor |  |
|  | 4 | Tmavý / lieskový orech, mahagón, gaštan, palisander, ebenové drevo | 3 x Herbol-Offenporig Pro Décor |  |
| Makroklíma pri extrémne priamom vplyve poveternosti | 5 | Svetlý / jaseň, svetlý dub, pínia, biela | 5 x Herbol-Offenporig Pro Décor | B5-7 I-IIIE |
|  | 6 | Stredný / dub rustikál, vlašský orech, teak | 4 x Herbol-Offenporig Pro Décor |  |
|  | 7 | Tmavý / lieskový orech, mahagón, gaštan, palisander, ebenové drevo | 4 x Herbol-Offenporig Pro Décor |  |

*okrem bezfarebného

Definície klimatického zaťaženia:

Exteriér (konštrukcia chránená):

Drevené časti sú chránené proti bezprostrednému slnečnému žiareniu, vodným zrážkam a vetru, sú však vystavené vonkajšiemu prostrediu, napr. okná a balkónové dvere, lodžie a zábradlia.

Vonkajšie prostredie I (normálna klíma, konštrukcia sčasti chránená):

na drevené časti s malou ochranou konštrukcie môže vplývať vonkajšia klíma – slnečné žiarenie, vodné zrážky a vietor. Takáto klíma je zvyčajne napr. na budovách do tretieho poschodia v chránenom prostredí so vsadenými oknami a balkónovými  dverami s normálnym lemovaním alebo s malým prístreškom.

Vonkajšie prostredie II (extrémna klíma, konštrukcia nechránená):

na drevené časti vplýva klíma vonkajšieho prostredia – slnečné žiarenie, vodné zrážky a vietor. Takáto extrémna klíma býva na budovách od tretieho poschodia a na budovách do tretieho poschodia v obzvlášť nechránenej oblasti, predovšetkým na objektoch s fasádou so vsadenými oknami a balkónovými dverami – bez stavebnej ochrany – na všetkých poschodiach.

* dbajte prosím na príslušné technické listy

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť nanášania všetkých vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestovať a zistiť vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de