Laky/lazúry

Transparentný lak

T E CH N I C K Ý    L I S T

Herbol –  Kunststoff-Siegel

Vysoko hodnotný PU-konečný náter na drevo pre interiér

a poťahový lak pre exteriér

I. Popis výrobku

Vysoko hodnotný poťahový lak pre interiér aj exteriér. V exteriéri sa používa buď pri nepriamych poveternostných podmienkach alebo ako dodatočný náter pre farebne natreté stavebné diely. Je veľmi trvanlivý, preto sa odporúča na parketové podlahy v normálnych obytných miestnostiach alebo na sedací nábytok, stoly a pod.

Popis výrobku

Druh materiálu	bezzápachový jednozložkový transparentný lak na báze uretán-alkydu

Farebný odtieň		bezfarebný

Stupeň lesku				vysoký lesk, pololesk, matný

Hustota				ca. 0,90 kg/l

Zloženie 	Alkydová živica, lakový benzín, prídavky, sušidlo, kyselina kremičitá

Kód produktu farby a laky		M-KH 03

Riedidlo				v prípade potreby s riedidlom Herbol-Verdűnnung V40*

Veľkosti balenia		0,125 l, 0,375 l, 0,750 l, 2,5 l a 10 l (matný nie v 10 l balení)

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 	Horľavý R10. Pri opakovanom kontakte môže dôjsť k vysúšaniu alebo popraskaniu pokožky (R66). Uchovávajte mimo dosah detí. (S2). Uchovávajte mimo zápalných zdrojov – nefajčiť (S16). Nevdychujte výpary/aerosóly/striekaciu hmlu.(S23). Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou (S24/25). Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc prípadne ukážte balenie a etiketu (S46). Používajte len v dobre vetraných priestoroch. (S51). Obsahuje 2-butanonoxím a kobaltkarboxylát. Môže vyvolať alergické reakcie.

Dôležité upozornenia	Aj po spracovaní dbať na dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použiť ochranné dýchacie pomôcky.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Materiál pred použitím premiešať. Bezfarebné odtiene majú sklon pri umelom osvetlení alebo nedostatočnom prírodnom osvetlení k zmenám vo farebných odtieňoch a vplyvom svetla nemôžu chrániť pred prirodzeným zožltnutím dreva. Tento, pre riedidlom riediteľné náterové hmoty typický jav môže byť zosilnený skladovaním v tme a vzduchom obsahujúcim čpavok. Vnútorné plochy nábytkov a skríň kvôli možnému nepríjemnému zápachu nespracovávať s náterovými hmotami, ktoré sa riedia riedidlom. Veľmi namáhané podlahy, ako napr. telocvične, tanečné plochy atď. musia byť natreté s dvojzložkovými komponentmi

Upozornenie: bezfarebné nátery môžu byť v exteriéri použité iba vtedy, ak je drevená časť chránená pred priamym slnečným žiarením, vodnými zrážkami a vetrom (vonkajšia klíma s ochranou konštrukcie). Herbol-Kunststoff-Siegel sa môže použiť ako dodatočný náter na Herbol-Offenporig-Pro Décor* a Seiden-Herbol* na zlepšenie mechanickej zaťažiteľnosti. Náterom môžu vzniknúť minimálne farebné rozdiely.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním, striekaním

veľkosť trysky		tlak		viskozita

Nízkotlaké striekanie			   1,8 mm		-	   ca. 30-45 sek (DIN 4 mm)

Vysokotlaké striekanie		   	   1,5 mm	       ca. 3 bar	   ca. 30-45 sek (DIN 4 mm)

Striekanie Airless		             0,011 Zoll	       ca. 160 bar              neriedené

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Čas schnutia (pri 23 0C		suché na prach po 2-3 hod., suché na dotyk po ca. 4-5 hod.,

a 50 % relatív. vlhkosti) 		preschnuté po ca. 1-2 dňoch.

Spotreba 		cca. 60-90 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia		ihneď po skončení s riedidlom Herbol-Verdűnnung AF70* alebo lakovým benzínom

Skladovanie 		ca. 2 roky v neotvorenom originálnom balení. Skladovať

v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

Príprava podkladu		Podklad   musí   byť čistý, suchý, únosný, drsný, a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií   znižujúcich   priľnavosť k povrchu, ako napr. vosk,

na podklad 		mastnota alebo leštidlá. Natierané plochy je potrebné preskúšať na vhodnosť a únosnosť nanášanej látky.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť,  obzvlášť znečistené, skorodované   výrobky a

podkladu		skriedovatené časti. Neúnosné staré nátery a odformovacie zmesi (napr. valcovacia kôra, okoviny) je potrebné odstrániť. Staré nátery je potrebné skontrolovať na vhodnosť nového náteru. Únosné staré nátery očistiť alkalizátorom a matne vybrúsiť. Poškodené miesta opracovať ako základy. Medzi jednotlivými vrstvami nasleduje ľahké zbrúsenie.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Drevo a drevené časti 		Vlhkosť dreva v interiéri nesmie presiahnuť 10 %.

v interiéri 		Drevo obrúsiť, živicové, lepkavé a mastné plochy vyčistiť nitroriedidlom a nechať vysušiť. Základný náter s Herbol-Kunststoff-Siegel.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Medzináter s Herbol-Kunststoff-Siegel.

uvedené podklady

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore		Konečný náter s Herbol-Kunststoff-Siegel.

uvedené podklady

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: január 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de