Laky/lazúry

Lak na okná

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Venti 3Plus Satin (CS.)

Hodvábne lesklý okenný lak neobsahujúci aromáty

pre najvyššie nároky, regulujúci vlhkosť

I. Popis výrobku

Herbol-Venti 3Plus Satin je hodvábne lesklý, tixotropný lak na báze alkydovej živice na drevené stavebné časti ako okná a balkónové dvere, ktorý vysoko reguluje vlhkosť. Poznámka: okná a balkónové dvere – aj ich interiérová časť – nepatria do interiéru. Svojou vysokou elasticitou a hrúbkou náteru aj na hranách ponúka náter maximálnu odolnosť voči poveternostným podmienkam a bezpečnú dlhodobú ochranu. Rýchle schnutie a ľahké, presné spracovanie ušetrí čas a náklady. Základný náter, medzináter a konečný náter sú z jedného balenia. To umožňuje racionálnu a spoľahlivú prácu. Náter obsahuje ochranný film proti napadnutiu riasami a hubami a preto sa nesmie používať do interiéru. Účinok je závislý od konštrukcie budovy, okolitých podmienok a je časovo ohraničený.

Popis výrobku

Druh materiálu	bezzápachový lak na báze alkydovej živice pre exteriér s ochranným filmom

Veľkosti balenia			biely 0,750 l, 2,5 l a 5 l ; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l a 5 l

Farebný odtieň	tisíce farebných odtieňov cez Herbol-ColorService v kvalite „Lack in Lack“ a Tőnservice z výroby

Stupeň lesku				hodvábny lesk

Hustota				ca. 1,25 kg/l

Zloženie 	alkydová živica, oleje, titánoxid, silikáty, mastenec, alifáty, prídavky, konzervačné prostriedky

Limitné hodnoty VOC-EU	Hraničná hodnota EU pre tento produkt (kategória produkt A/d): 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 395 g/l VOC.

Účinná látka podľa druhu 		obsahuje 0,5 % tolyfluanidu

a množstva

Kód produktu farby a laky		M-LL 02

Riedidlo				podľa potreby s Herbol-Kunstharz Verdnűnnung AF 70*

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 	Horľavé (R10). Škodlivé pre vodné organizmy, vo vodnom prostredí môže mať dlhodobo škodlivé účinky (R 52/53). Pri opakovanom kontakte môže dôjsť k vysúšaniu alebo popraskaniu pokožky (R66). Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Uchovávajte mimo zápalných zdrojov – nefajčiť (S16). Nevdychujte výpary/aerosóly/striekaciu hmlu.(S23). Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou (S24/25). Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc prípadne ukážte balenie a etiketu (S46). Používajte len v dobre vetraných priestoroch (S51). Obsahuje 2-butanonoxím, kobaltkarboxylát a tolyfluanid. Môže vyvolať alergické reakcie. odpadá

Dôležité upozornenie	Nepoužívajte do interiérov. Aj po spracovaní dbajte na dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použiť ochranné dýchacie pomôcky.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Materiál pred použitím premiešať. Biela farba a od bielej natónované farebné odtiene majú sklon pri umelom svetle alebo nedostatočnom prirodzenom osvetlení k zmene farebného odtieňa. Tento, pre riedidlom riediteľné náterové hmoty typický jav môže byť zosilnený skladovaním v tme a vzduchom obsahujúcim riedidlo. Vnútorné plochy nábytkov a skríň kvôli možnému nepríjemnému zápachu nespracovávať s náterovými hmotami, ktoré sa riedia riedidlom.

Poznámka: Vnútorná strana okien a balkónových dverí sa považuje za exteriérový priestor, t.j. ich miesto osadenia sa nepovažuje za interiérový priestor.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania	natieraním, valčekovaním, striekaním

veľkosť trysky		tlak		        viskozita

Nízkotlaké striekanie		1,5 – 1,8 mm		 -	     	ca. 30 sek (DIN 4 mm)

Vysokotlaké striekanie		1,5 – 1,8 mm	        ca. 3 bar		ca. 30 sek (DIN 4 mm)

Striekanie Airless		0,011 Zoll	       ca. 160 bar                     neriedené

Teplota pri spracovaní	minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas

schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C	suché na prach po ca. 3 hod., suché na dotyk po cca. 6 hod.,

a 50 % relatív. vlhkosti) 	pretierateľné po ca. 8-12 hod., preschnuté po ca. 1-2 dňoch

Spotreba 	cca. 100 ml/m2 na jeden náter

Čistenie náradia	ihneď po skončení s Herbol-Verdűnnung AF 70* alebo lakovým benzínom

Skladovanie 	ca. 2 roky v neotvorenom originálnom balení. Skladovať

v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU	Podklad    musí   byť  čistý,   suchý,   únosný,   drsný,  a očistený   od

Všeobecné požiadavky 	substancií znižujúcich priľnavosť k povrchu, ako napr. mastnota, vosk

na podklad 	alebo leštidlá. Natierané plochy je potrebné preskúšať na vhodnosť a únosnosť nanášanej látky. Aby sa docielila lepšia priľnavosť, je potrebné podklad riadne vyčistiť.

Všeobecné prípravy 	Podklad    očistiť,    obzvlášť    znečistené,    skorodované   výrobky  a

na podklad	skriedovatené časti. Neúnosné staré nátery a odformovacie zmesi (napr. valcovacia kôra, okoviny) je potrebné odstrániť. Staré nátery je potrebné skontrolovať na vhodnosť nového náteru (najmä zožltnuté a zvetrané drevené plochy zbrúsiť až k nosnej časti dreva). Únosné, neporušené staré nátery očistiť a matne vybrúsiť. Neúnosné staré nátery je potrebné odstrániť. Poškodené miesta opracovať ako základy. Medzi jednotlivými vrstvami nasleduje ľahké zbrúsenie.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Stále drevené časti	Vlhkosť dreva meraná na viacerých miestach v min. 5 mm hĺbke nesmie pri ihličnatom dreve presiahnuť 15 %, pri listnatom dreve 12 %. Drevo obrúsiť, živičnaté, lepkavé alebo mastné plochy umyť nitroriedidlom a nechať dobre vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chráňte pred zamodrením penetračným náterom Herbol-Bläueschutzgrund*.

Základný náter s Herbol-Venti 3Plus Satin.

Drevo (nestále drevené	Vlhkosť  dreva  meraná  na  viacerých  miestach  v  min.  5 mm  hĺbke

časti) a drevené dielce	nesmie pri ihličnatom dreve presiahnuť 15 %, pri listnatom dreve 12%

v exteriéri	Drevo obrúsiť, živičnaté, lepkavé alebo mastné plochy umyť nitroriedidlom a nechať dobre vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chráňte pred zamodrením penetračným náterom Herbol-Bläueschutzgrund*.

Upozornenie na nátery drevených materiálov:

Vhodné sú len DTD podľa DIN 68763 typ V100 alebo V 100G. Stupeň vlhkosti stavebných dosák nesmie počas spracovania a počas prevádzkového stavu presiahnuť 12 % vlhkosť.

U všetkých drevených materiálov je potrebné lepenie odolné voči poveternostným podmienkam. Pri tzv. platniach multiplex podľa DIN 68705 napr. typ BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, BST 100 G, BSTAE 100 G je lepenie voči poveternostným podmienkam odolné, ale drevená substancia ako taká nie je. Absolútna vlhkosť musí byť počas spracovania a prevádzkového stavu medzi 5 a 15 %. Preto sú drevené časti na základe ich technického stavu nie veľmi vhodné na priame pôsobenie poveternosti v exteriéri. Preto nezaručujeme bezchybné udržanie náteru. Natrieť základný náter s Herbol-Venti 3Plus Satin.

Železo a kov	Z podkladu dobre odstrániť hrdzu až kým nie je vidieť kovový základ. Odstrániť mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň opracovania povrchu 2 resp. P Ma podľa EN ISO 12944-4).

Natrieť s Herbol-Hydroprimer*, príp. s Herbol-Allgrund*. V exteriéri je pre lepšiu ochranu pred koróziu potrebný dvojitý náter.

Hliník v exteriéri	Z podkladu dobre odstrániť hrdzu až kým nie je vidieť kovový základ. Odstrániť mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň opracovania povrchu 2 resp. P Ma podľa EN ISO 12944-4).

Natrieť s Herbol-2K-Epoxi-Primer*. V exteriéri je pre lepšiu ochranu pred koróziu potrebný dvojitý náter.

Pretierateľný plast 	Plochu pretrieť zmesou z 10 l vody, ½ l 25 % čpavku, dve

(napr. ťažké PVC) 	odmerky čistiaceho prostriedku (Jar a pod.), trieť

v interiéri	umelohmotným rúnom. Trením vznikne jemná pena, ktorá musí pôsobiť na plochu asi 10 min. Na záver rozotrieme penu ešte raz. Potom plochu umývame čistou vodou a necháme vyschnúť.

Natrieť s Herbol-Hydroprimer*, príp. s Herbol Allgrund*.

V exteriéri je pre lepšiu ochranu pred koróziu potrebný dvojitý náter.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 	Na drevených podkladoch natretých základným náterom,

uvedené podklady 	neporušené staré nátery natrieť medzináter s Herbol-Venti 3Plus Satin.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore 	1-2 x konečný náter s Herbol-Venti 3Plus Satin.

uvedené podklady

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: február 2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de