Laky / Lazúry

Biely/Farebný lak

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Herbolux Aqua PU Satin

Vodou riediteľný PU lak s hodvábnym leskom najlepšej triedy pre ušľachtilý konečný náter vo vnútornom prostredí

I. Popis výrobku

Vysoko hodnotný, vodou riediteľný PU lak s hodvábnym leskom, s optimálnou krycou schopnosťou a dobrým rozlivom. Trvanlivý medzináter a konečný náter s veľmi dobrou tvrdosťou povrchu na drevené a kovové podklady, opracované základným náterom. Ideálny pre vnútorné dvere, nábytok a vnútorné nábytkové plochy. Herbol-Herbolux Aqua PU Satin je mimoriadne odolný voči zažltnutiu a poteniu rúk.

Popis výrobku

Druh materiálu 	vodou riediteľný, hodvábne lesklý PU akrylový lak pre vnútorné použitie

Farebný tón 	biely a tisíce farebných odtieňov

Veľkosti balenia 	biely 0,375 l, 0,750 l a 2,5 l

Herbol-Color Service 0,5 l, 1 l, a 2,5 l

Tónovanie 	s Herbol-Color Services v tisícoch farebných odtieňov a Tónovací servis podniku

Stupeň lesku 	hodvábne lesklý

Hustota 	cca. 1,30 kg / l

Zloženie (podľa VdL) 	polyuretánová disperzia, akrylátová disperzia, oxid titaničitý, kyselina kremičitá, kalcit, voda, glykoléter, glykol, prídavky

Hraničná hodnota VOC-EU	EU-Hraničná hodnota pre tento produkt (kategória produktu A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 120 g/l VOC.

Kód produktu Farby a laky	M-LW 01

Riedidlo	voda

Predpisy skladovania a dopravy 	UN :-

Označenie nebezpečenstva	odpadá

Dôležité upozornenia	Uchovávať mimo dosah detí (S2). V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie (S46). Počas prác a schnutia zabezpečiť dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychovať striekaciu hmlu. Pri nedostatočnom vetraní používať vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy ako aj potrebné prípravné práce závisia od objektu, t.z., musia zodpovedať jeho stavu a požiadavkám.

Materiál pred použitím premiešať. Meď (resp. nádoby z medi) môže vodou riedené nátery zafarbiť. Pri niektorých typoch dreva, predovšetkým pri listnatom dreve, môže dôjsť pri použití vodou riediteľných náterových materiálov k  jeho zafarbeniu - vzhľadom na v  dreve prítomné prírodné zmesi. Tieto zmesi môžu pri nanášaní ďalších vrstiev spôsobiť zafarbenie aj pri materiáloch, ktoré sú už vybavené základným náterom alebo medzináterom, aj keď nie sú spočiatku viditeľné. Tomuto sa dá zabrániť vhodným základným náterom, obsahujúcim rozpúšťadlo. Staré vrstvy akrylového laku zamokra obrúsiť alebo použiť špeciálny brúsny papier, napr. 3M235U. Konečná tvrdosť povrchu bude dosiahnutá cca. po dvoch dňoch. Zvýšená vlhkosť vzduchu (nad 50%) môže spôsobiť zníženie trvanlivosti.

Tip profesionálov:

Vodou riediteľné laky je možné po uplynutí zadanej doby prepracovať. Napriek tomu platí: čím viac času ubehne medzi jednotlivými nátermi (do 3 dní), tým lepšie je prepracovanie a tým aj konečný výsledok.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním

veľkosť trysky                     tlak                           viskozita

Nízkotlakové striekanie	                  1,5 mm                      cca. 1,5 bar                  cca. 35 sek.

(DIN 4 mm)

Vysokotlakové striekanie		  1,5 – 1,8 mm                cca. 3 bar                     cca. 30 sek.

(DIN 4 mm)

Striekanie Airless			0,011-0,013 zoll             cca. 160 bar	              neriedené

Teplota pri spracovaní 	najmenej + 10°C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Doba schnutia (pri 23°C a		suché na prach za cca. 2 hod.; pevné za 4 hod.; pretierateľné

50% relatívnej vlhkosti vzduchu	za cca. 16 hod.; celkom preschnuté za cca. 1-2 dni

Spotreba 				cca. 85 ml/m2 pre jeden náter

Čistenie pracovného náradia		vodou hneď po použití

Skladovanie 	cca. 2 roky v neotvorenom originálnom balení; v suchu a chlade; chrániť pred mrazom

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášanie náterov a podkladov sú uvedené ako možné príklady. Z dôvodu veľkého počtu druhov objektov je potrebné odborne vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie:

Ďalšia úprava / odstránenie farebných vrstiev ako sú brúsenie, zváranie, vypaľovanie a pod. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracovať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov.

Nanášanie vrstiev

Príprava podkladu

Všeobecné požiadavky 		Podklad   musí  byť  čistý,  suchý,  únosný,  drsný   a  očistený

na podklad  	od substancií, ako sú napr. mastnota, vosk alebo leštiace prostriedky. Natierané plochy je potrebné preskúšať na vhodnosť a únosnosť nanášanej látky (obrúsiť predovšetkým zašednuté drevené plochy až po nosný drevený základ).

Všeobecné prípravy 	Podklad očistiť najmä od nečistôt, skorodovaných výrobkov a skriedovatených častí. Pri starých náteroch preskúšať nosnosť a vhodnosť nových náterov. Nosné, neporušené staré nátery očistiť a  matne vybrúsiť. Neúnosné a podhrdzavené staré nátery je potrebné odstrániť. Poškodené miesta opracovať ako neošetrené podklady. Medzi jednotlivými vrstvami potrebné ľahké obrúsenie.

ZÁKLADNÝ NÁTER

Drevo a drevené materiály 		Obsah vlhkosti dreva v interiéri nesmie prekročiť 10%. Vrchné vo vnútornom prostredí 		plochy obrúsiť. Smolnaté a lepkavo – mastné drevené plochy

umyť nitroriedidlom a nechať dobre vysušiť.

Naniesť základný náter s Herbol-Hydroprimer* alebo Herbol-Herbolux Aqua Flächenfüller Airless*.

Podľa potreby môže po nanesení základného náteru nasledovať stierka s Herbol-Universalspachtel*.

Železo a oceľ vo vnútornom		Podklad dôkladne zbaviť hrdze, aby sa dosiahol jasný kovový prostredí				lesk. Odstrániť mastnotu a nečistoty.

Naniesť základný náter s Herbol-Hydroprimer*. Herbol-Herbolux Aqua PU Satin* je vhodný aj na natieranie vykurovacích telies (do 90˚C), ktoré sú opracované základným náterom.

Zinok a pozinkovaný plech 		Pozinkované plochy za mokra obrúsiť umelohmotným rúnom vo vnútornom prostredí		zmesou z 10 l vody, ½ l 25-percentného čpavkového roztoku

a dvoch odmeriek prípravku na umývanie riadu (Jar, Pur). Pri obrúsení vznikne jemná pena, ktorú je potrebné nechať na povrchu pôsobiť aspoň 10 minút. Potom ešte raz obrúsiť, kým nebude pena kovovo šedá. Na záver celú plochu dôkladne umyť čistou vodou a nechať dobre uschnúť.

Naniesť základný náter s Herbol-Hydroprimer*.

Pretierateľné plasty			Plochy     za   mokra  obrúsiť  umelohmotným  rúnom  zmesou

(napr. tvrdé plasty)			z 10 l vody, ½  l  25% čpavkového roztoku a dvoch odmeriek

vo vnútornom prostredí 	prípravku na umývanie riadu (Jar, Pur). Pri obrúsení vznikne jemná pena, ktorú je potrebné nechať na povrchu pôsobiť aspoň 10 minút. Potom ešte raz obrúsiť a na záver celú plochu dôkladne umyť čistou vodou a nechať dobre uschnúť.

Poznámka: pozrieť BFS-poznámku č. 22!

Naniesť základný náter s  Herbol-Hydroprimer*.

MEDZINÁTER

pre všetky hore uvedené		Na podklady opracované základným náterom a na pripravené,

podklady 	neporušené staré nátery naniesť medzináter s  Herbol-Herbolux Aqua PU Satin*.

KONEČNÝ NÁTER

pre všetky hore uvedené 	       	Naniesť konečný náter s Herbol-Herbolux-Aqua PU Satin*.

podklady

* dodržiavať príslušný technický list.

Všetky  údaje  zodpovedajú  dnešnému technickému stavu.

Neuplatňujeme  si  nárok  na  úplnosť uvedených údajov pre

nanášanie vrstiev – chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký  počet  druhov  podkladov a  podmienok  objektov  nie je kupujúci / používateľ zbavený svojej povinnosti na vlastnú zodpovednosť odskúšať naše materiály a zistiť ich vhodnosť na plánovaný účel použitia, prihliadnuc na podmienky objektu. Vo zvyšku platia naše všeobecné predajné podmienky.

Poznámky k zneškodňovaniu odpadu 		K recyklovaniu odovzdať len vyprázdnené nádoby (DSD, Interseroh). Zvyšky materiálu môžu byť odstránené podľa EU-Abfall-schlüssel č. 080111.

Vydané: apríl 2007

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Herbol-Herbolux Aqua PU Satin

Biely / Farebný lak

FBH 02453

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de