Laky / Lazúry

Základná farba

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Herbolux Grund

Vysokokrycí špeciálny základný náter a medzináter pre najvyššie nároky

pre vnútorné a vonkajšie použitie

I. Popis výrobku

Vysokokrycí, rýchloschnúci, vlhkosť regulačný špeciálny základný náter s vysokou trvanlivosťou, plnivosťou a dobrým rozlivom. Ideálny základný náter a medzináter bez aromátov na drevené časti a okná (ako ventilačný základ), ako aj na kovové podklady.

Popis výrobku

Druh materiálu 	medzináter a konečný náter bez aromátov na báze alkydovej živice pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Farebný tón 	biely a tisíce farebných odtieňov

Veľkosti balenia 	biely 0,750 l a 2,5 l

Herbol-Color Service 1 l a 2,5 l

Tónovanie 	s Herbol-Color Service v tisícoch farebných odtieňov v kvalite laku a Tónovací servis podniku

Stupeň lesku 	polomatný

Hustota 	1,27 kg/l

Zloženie (podľa VdL) 	alkydová živica, oxid titaničitý, silikáty, mastenec, kaolín,  alifáty, prídavky

Hraničná hodnota VOC-EU	EU-Hraničná hodnota pre tento produkt (kategória produktu A/d): 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 395 g/l VOC.

Kód produktu Farby a laky	M-GP 03

Predpisy skladovania a dopravy 	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR v2.2.3.1.5)

Označenie nebezpečenstva	Horľavý (R10). Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky v vodnej zložke životného prostredia (R52/53). Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky (R66). Uchovávať mimo dosah detí (S2). Uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia (S16).  Nevdychujte pary/aerosóly/ striekaciu hmlu (S23). Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami (S24/25). V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie (S46). Používajte len na dobre vetranom mieste (S51). Obsahuje Bután-2-ón-oxím a kobaltnaté soli. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Dôležité upozornenia	Aj po spracovaní zabezpečiť dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní používať vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy ako aj potrebné prípravné práce závisia od objektu, t.z., musia zodpovedať jeho stavu a požiadavkám.

Materiál pred použitím premiešať. Biela a jej odtiene majú sklon pri umelom alebo nedostatočnom prirodzenom osvetlení k zmene farebného odtieňa. Tento príznak je typický pre rozpúšťadlom riedené náterové látky a môže sa zintenzívniť skladovaním v tmavých priestoroch a v priestoroch s  obsahom čpavku. Na vnútorné plochy nábytku a skríň nepoužívať rozpúšťadlom riedené náterové látky kvôli možnému zápachu.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním Airless

veľkosť trysky                     tlak                           viskozita

Striekanie Airless			     0,013zoll                cca. 160 bar	            neriedené

Teplota pri spracovaní 	najmenej + 5°C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Doba schnutia (pri 23°C a		suché na prach za cca. 2 hod.; pevné za 6 hod.; pretierateľné

50% relatívnej vlhkosti vzduchu	za cca. 12 hod.; celkom preschnuté za cca. 24 hod.

Spotreba 				cca. 100 – 120 ml/m2 pre jeden náter

Čistenie pracovného náradia	hneď po použití s Herbol-Verdünnung AF 70* alebo lakovým benzínom

Skladovanie 	cca. 2 roky v neotvorenom originálnom balení; v suchu a chlade; chrániť pred mrazom

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášanie náterov a podkladov sú uvedené ako možné príklady. Z dôvodu veľkého počtu druhov objektov je potrebné odborne vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie:

Ďalšia úprava / odstránenie farebných vrstiev ako sú brúsenie, zváranie, vypaľovanie a pod. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracovať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov.

Nanášanie vrstiev

Príprava podkladu

Všeobecné požiadavky 		Podklad   musí  byť  čistý,  suchý,  únosný,  drsný   a  očistený

na podklad  	od substancií, ako sú napr. mastnota, vosk alebo leštiace prostriedky. Natierané plochy je potrebné preskúšať na vhodnosť a únosnosť nanášanej látky.

Všeobecné prípravy 			Podklad očistiť najmä od nečistôt, skorodovaných výrobkov

podkladu 	a skriedovatených častí. Neúnosné staré nátery a odformovacie zmesi (napr. valcovacia kôra, práchno) je potrebné odstrániť. Pri starých náteroch preskúšať nosnosť a vhodnosť nových náterov. Nosné, neporušené staré nátery očistiť a  matne vybrúsiť. Poškodené miesta opracovať ako neošetrené podklady. Medzi jednotlivými vrstvami potrebné ľahké obrúsenie. Poškodené miesta po nanesení základného náteru vylepšiť vhodnou stierkou (napr.  Herbol-Universalspachtel*).

ZÁKLADNÝ NÁTER

Drevo (nestále a obmedzene		Vlhkosť dreva, meraná na viacerých miestach v min. 5 mm stále drevené časti) a  drevené		hĺbke, nesmie prekročiť 18%. Vrchné plochy obrúsiť.   materiály vo vonkajšom 		Smolnaté a lepkavo – mastné drevené plochy umyť

prostredí				nitroriedidlom a nechať dobre vysušiť.

Na ochranu dreva proti zamodraniu vo vonkajšom prostredí je potrebné naniesť impregnačný náter s  Herbol-Bläueschutzgrund*.

Poznámka pre natieranie drevených dosiek:

Pre použitie v exteriéri je potrebné použiť drevené časti triedy využitia 3 (vonkajšie prostredie podľa EN 1995-1-1). Takéto drevené časti sú opísané a klasifikované v DIN EN 13986. Požiadavky tejto normy pre drevené materiály na použitie v exteriéri neobsahujú vhodnosť týchto látok na plánovaný náter. Nenatierať, ak nemáte žiadne skúsenosti s plánovaním prevedením v porovnateľných podmienkach (typ účinnej látky, konštrukcia, klimatická záťaž). Trvácnosť náteru závisí od typu a kvality drevených častí. Ak  sú drevené časti a konštrukcia nevhodné, pri priamom pôsobení poveternosti náter nezabezpečí ich ochranu. Toto platí aj pre vonkajšie časti, na ktoré poveternostné podmienky pôsobia nepriamo pri silnom pôsobení vlhkosti (napr. strešná podvrstva). Vplyvom vlhkosti môže dojsť k tvorbe fľakov na povrchu náteru alebo k tvorbe trhlín krycích vrstiev drevených častí. Krycie vrstvy bez trhlín sú základným predpokladom pre nepoškodené nátery. Drevené časti sa  posudzujú podľa prirodzenej trvácnosti použitého typu dreva a v jednotlivých prípadoch podľa počtu odlupčivých trhlín, hrčí a otvorov po vypadnutej hrči. Drevené časti z borovice (predovšetkým borovica prímorská), brezy alebo buka (dýhované) nie sú spravidla vhodné ako nanášací podklad pre ich nízku trvácnosť vo vonkajšom prostredí. Absencia univerzálneho náteru a zvláštnej ochrany rezných hrán môže viesť k predčasnému poškodeniu.

Naniesť základný náter s Herbol-Herbolux-Grund*.

Drevo (stále drevené časti)	Vlhkosť dreva, meraná na viacerých miestach v min. 5 mm

vo vonkajšom prostredí                      hĺbke, nesmie prekročiť 13%. Vrchné plochy obrúsiť. Smolnaté

a lepkavo – mastné drevené plochy umyť nitroriedidlom a nechať dobre vysušiť. Na ochranu dreva proti zamodraniu vo vonkajšom prostredí je potrebné naniesť impregnačný náter s  Herbol-Bläueschutzgrund*.

Poznámka pre natieranie drevených dosiek:

Pre použitie v exteriéri je potrebné použiť drevené časti triedy využitia 3 (vonkajšie prostredie podľa EN 1995-1-1). Takéto drevené časti sú opísané a klasifikované v DIN EN 13986. Požiadavky tejto normy pre drevené materiály na použitie v exteriéri neobsahujú vhodnosť týchto látok na plánovaný náter. Nenatierať, ak nemáte žiadne skúsenosti s plánovaním prevedením v porovnateľných podmienkach (typ účinnej látky, konštrukcia, klimatická záťaž). Trvácnosť náteru závisí od typu a kvality drevených častí. Ak  sú drevené časti a konštrukcia nevhodné, pri priamom pôsobení poveternosti náter nezabezpečí ich ochranu. Toto platí aj pre vonkajšie časti, na ktoré poveternostné podmienky pôsobia nepriamo pri silnom pôsobení vlhkosti (napr. strešná podvrstva). Vplyvom vlhkosti môže dojsť k tvorbe fľakov na povrchu náteru alebo k tvorbe trhlín krycích vrstiev drevených častí. Krycie vrstvy bez trhlín sú základným predpokladom pre nepoškodené nátery. Drevené časti sa  posudzujú podľa prirodzenej trvácnosti použitého typu dreva a v jednotlivých prípadoch podľa počtu odlupčivých trhlín, hrčí a otvorov po vypadnutej hrči. Drevené časti z borovice (predovšetkým borovica prímorská), brezy alebo buka (dýhované) nie sú spravidla vhodné ako nanášací podklad pre ich nízku trvácnosť vo vonkajšom prostredí. Absencia univerzálneho náteru a zvláštnej ochrany rezných hrán môže viesť k predčasnému poškodeniu.

Naniesť základný náter s Herbol-Herbolux-Grund*.

Drevo a drevené materiály		Vlhkosť dreva v interiéri nesmie prekročiť 10%. Povrch

vo vnútornom prostredí 	obrúsiť. Smolnaté a lepkavo – mastné drevené plochy umyť nitroriedidlom a nechať dobre vysušiť.

Naniesť základný náter s Herbol-Herbolux-Grund*.

Železo a oceľ 				Podklad dôkladne zbaviť hrdze, aby sa dosiahol jasný kovový 					lesk. Odstrániť mastnotu a nečistoty.

Naniesť základný náter s Herbol-Hydroprimer*, príp. s  Herbol-Allgrund*. Vo vonkajšom prostredí je pre účinnú ochranu voči korózii potrebný dvojitý náter.

MEDZINÁTER

pre všetky hore uvedené		Na podklady opracované základným náterom a na pripravené,

podklady 	neporušené staré nátery naniesť medzináter s Herbol-Herbolux Grund*.

Ak je potrebné, po nanesení základného náteru vo vnútornom prostredí môže nasledovať stierka s Herbol-Universalspachtel*  a medzináter napr. s Herbol-Herbolux Vorlack*.

KONEČNÝ NÁTER

pre všetky hore uvedené 		Podľa požadovanej záťaže a stupňa lesku je pre konečný podklady 				náter možné použiť všetky  pre objekt vhodné lakové farby*

Herbol (napr. Herbol-Herbolux Gloss*, Herbol-Herbolux PU Satin*, Herbol-Venti 3Plus Gloss*, Herbol-Venti 3Plus Satin*)

Poznámka: Jednotlivé postupy nanášania čerpajte z príslušných technických listov.

* dodržiavať príslušný technický list.

Všetky  údaje  zodpovedajú  dnešnému technickému stavu.

Neuplatňujeme  si  nárok  na  úplnosť uvedených údajov pre

nanášanie vrstiev – chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký  počet  druhov  podkladov a  podmienok  objektov  nie je kupujúci / používateľ zbavený svojej povinnosti na vlastnú zodpovednosť odskúšať naše materiály a zistiť ich vhodnosť na plánovaný účel použitia, prihliadnuc na podmienky objektu. Vo zvyšku platia naše všeobecné predajné podmienky.

Poznámky k zneškodňovaniu odpadu 		K recyklovaniu odovzdať len vyprázdnené nádoby (DSD, Interseroh). Zvyšky materiálu môžu byť odstránené podľa EU-Abfall-schlüssel č. 080111.

Vydané: jún 2007

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Herbol-Herbolux Grund

Základná farba

FBH 02476

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de