PNZ-WACHSFINISH

(PNZ Ošetrovací vosk)

Charakteristika:

PNZ WACHSFINISH je vyrobený z  vysoko kvalitných  vybraných prírodných voskov a éterických olejov. Neobsahuje chlórové  rozpúšťadlá, konzervačné látky ani formaldehyd. Bez obsahu jedovatých látok podľa DIN 53160 EN 71.

Má antistatické a protišmykové vlastnosti, odpudzuje nečistoty, ošetruje, chráni, zušľachťuje, umožňuje dýchanie plochy, zasychá  bezfarebne. Slúži ako základná ochrana aj pre následnú starostlivosť a čistenie.

Použitie:

PNZ-WACHSFINISH je vhodný pre všetky namáhané plochy v interiéri, na drevené, korkové (i voskované), linoleum, PVC, umelohmotné, drevenú dlažbu, mramor, keramiku, dlaždice a všetky ostatné podklady, ktoré sú odolné proti rozpúšťadlám. U neošetrených podláh sa odporúča predbežné ošetrenie prípravkami PNZ-HOL-ol; PNZ-Hartwachs-ÖL alebo

PNZ-OBJEKTÖL.

Spracovanie:

Plocha musí byť pevná, čistá a suchá, zbavená všetkých zvyškov oleja a tukov. Znečistenie je možne odstrániť prípravkami PNZ-GRUNDREIN. Odporúčame urobiť skúšku na neimpregnovanom kúsku podlahy.

PNZ-WACHSFINISH sa nanesie štetcom, bavlnenou handrou alebo strojom v rovnomernej tenkej vrstve. Po zaschnutí (1-3 hodiny, na ploche nesmú byť optický vlhké miesta) sa ihneď preleštia. Pokiaľ na  preleštenej ploche zostanú matné miesta, je treba plochu nechať dokonale zaschnuť a znova preleštiť. Doba schnutia je 1-3 hodiny pri teplote 20 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu 55%. Pokiaľ aj potom zostanú matná miesta,znova ich navoskujte po zaschnutí preleštite. PNZ-WACHSFINISH je možné použiť aj po upratovaní prípravkami PNZ-PFLEGEEMULSION alebo PNZ-HOLZBODENSEIFE. Pokiaľ sú na ploche jasne biele pruhy, preleštite ich  bielym pádom bez ďalšieho použitie vosku.

PNZ-WACHSFINISH sa používa podľa potreby (napr. pri čiastočnom opotrebení plochy) alebo po každom základnom upratovaní. Nánáša sa len veľmi tenký film.

Následná impregnácia ľubovoľnými PNZ olejmi je kedykoľvek možná. U voskovaných alebo znečistených plôch musia predchádzať očistenie prípravkom PNZ-GRUNDREIN.

Pri ďalšom ošetrovaní a čistení je potrebné postupovať podľa návodov pre PNZ voskované a olejované podlahy.

Spotreba: 1 liter na cca 25-30 m2.

Skladovanie: v chlade a suchu, neotvorené originálne balenie aj niekoľko rokov.

Upozornenie: VBF AIII, UBA 26010016.

Zloženie: nearomatické uhľovodíky zušľachtené prírodné vosky.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 5 l, 10 la viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk