PNZ-BANGKIRAI-ÖL

(PNZ Olej bangkirai)

Charakteristika:

Vyrobené z prírodných olejov, je oteruvzdorný, odolný poveternostným vplyvom, s pigmentovými mikročasticami blokujúcimi UV žiarenia. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje zdraviu škodlivé látky.

Použitie:

K profesionálnemu ošetreniu dreva v záhradách ako napr podlahy terás, obloženie, záhradný nábytok, podhľady apod. Na exotické dreviny ako bangkirai, iroko, mahagón, meranti, nyatoh, robble, jarrah, belinga a tiež pre duglaska, dub, smrekovec a céder.

Spracovanie:

Povrch musí byť čistý a zbavený prachu. Riasy, mastnoty a ďalšie znečistenie odstráňte prípravkom PNZ-GARTENHOLZREINIGER. PNZ-BANGKIRAI-ÖL sa nanáša na čerstvé, nenatrené drevo.

Prírodné povrch: 2-3 nátery po cca 12 hod. Potom je drevo odolné voči poveternostným vplyvom. Ideálny pre obklady a záhradný nábytok. PNZ-BANGKIRAI-ÖL vytvára zamatovo matnú plochu. Odporúča sa najprv vykonať skúšobnú vzorku. Pracovná teplota min. 8 ° C. Pre následné ošetrenie je prípravok vhodný na všetky obvyklé nátery, ak si podklad zachoval savosť. Nesavý povrch je treba zbrúsiť.

Skladovanie:

Dobre uzavreté v chlade, chrániť pred mrazom.

Čistenie:

Pomôcky a štetce čistite prípravkom PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG, nenechať zaschnúť. Chrániť pred mrazom.

Spotreba: 1 liter na cca 20 m2.

Upozornenie:

Prípravok je neškodný, nepatrí však do rúk deťom. Nesmie sa dostať do kanalizácie alebo tečúcej vody. Pokožku umyte čistou vodou. Pred použitím dobre premiešajte a pretrepte. VbF: A III.

Zloženie:

Nearomatické uhľovodíky, zušľachtené prírodné oleje, kobaltové a kalciové mydlo, pigmenty.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk