PNZ - ARBEITSPLATTEN - OL

(PNZ Olej na pracovné dosky nábytok)

Charakteristika:

PNZ ARBEITSPLATTEN OL sa vyrába v bezfarebnom a bielom prevedení. Je priedušný, reguluje vlhkosť preniká hlboko do ošetrovanej plochy. Poskytuje dokonalú ochranu povrchu dreva, odpudzuje vodu nečistoty.

Použitie:

Pre všetky surové alebo lúhovane povrchy v interiéri.

Spracovanie:

Neošetrené drevo musí byť suché, zbavené mastnôt živice, jemne prebrúsené. Max. vlhkosť dreva 14%, teplota dreva oleja min. 18 ° C, vlhkosť vzduchu max. 60%. Živicové drevo je potrebné najprv očistiť od živice  PNZ GRUND REIN, nechať min. 12 hod. vyschnúť.

Biely olej je potrebné dôkladne premiešať a pretrepať.

Olej nanášajte valčekom alebo štetcom v silnej vrstve, kým celá  plocha nie je rovnomerne vlhká a drevo už neprijíma ďalší olej (podľa druhu dreva až 60 min.). Následne, prebytočný olej zotrite bežným pádom alebo bavlnenou handrou.

Čistenie sa vykonáva PNZ HOLZBODENSEIFE.

PNZ ARBEITSPLATTEN OL môže byť následne ošetrený (najskôr po 7 dňoch) PNZ HOLZ Wachs. Nespotrebovaný olej môže byť v neupravenom stave použitý ako ošetrovací olej.

Masívne, dýhované, glejené dreva prijímajú olej rozdielne, tým môžu vzniknúť rôzne odtiene. Je potrebné vykonať skúšobný náter na malej vzorke.

Spotreba:

Javor, Breza, Buk cca  200 ml/m2, 2-3 nátery po 12 hod.

Dub, jaseň, smrekovec cca 100 ml/m2 na 1 náter.

Borovica, smrek, jedľa cca 150 ml/m2 na 1 náter.

Upozornenie:

Je potrebné zabezpečiť iné dokonalé vetranie (prievan). Kyslík a teplota nad 18 ° C urýchľujú schnutie. Doba schnutia cca 3 dni. V tejto dobe chránit pred vodou! 2 dni plochu neužívať, potom zaťažovať iba šetrne. Životnosť trvanlivosť olejovaného povrchu veľmi závisí od šetrnosti v prvých dňoch.

Zloženie:

Prírodné oleje - bodliakový, ľanový, makový, orechový, repkový, slnečnicový, sójový, isoalifáty. U bieleho oleja prídavok titánovej beloby. Kalciové a kobaltové sušidla. Bezpečné pre detské hračky podľa EN 71. Vhodné pre styk s potravinami podľa zákona o potravinách VBF III.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 la viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk