PNZ-GARTENHOLZ-Pflege-ÖL

(PNZ Ošetrujúci olej na záhradný nábytok)

Charakteristika:

Olejová emulzia na vodnej báze, bez rozpúšťadiel. Odstraňuje šednutie inpregnovaného dreva a je obzvlášť  vhodná pre oživenie farieb tlakovo inpregnovaného dreva a záhradného nábytku.

Reguluje vlhkosť, je priedušný, s vysokou odolnosť voči UV žiareniu, nehorľavý, ekologický.

Použitie:

K ochrane a ošetrovaniu záhradného nábytku, plotov, pergol, záhradných domčekov, kvetinových kvetináčov, pieskovísk apod.

Spracovanie:

Povrch dreva musí byť čistý, zbavený prachu mastnôt. Riasy a iné znečistenia odstráňte prípravkom PNZ-GARTENHOLZREINIGER. U neupraveného dreva odporúčame základný náter prípravkom PNZ-Imprägniergrund W.-PNZ. Ošetrovací olej na záhradný nábytok nanášajte v dvoch náteroch. Pracovná teplota min. 8 ° C. Náter je pretierateľný po cca 3-6 hod Doba schnutia 8-12 hod. Pri chladnom a vlhkom počasí sa doba schnutia môže predĺžiť. Pri ďalšom ošetrovaní pretierajte iba rovnakým produktom.

Spotreba:

Hladké, hobľované drevo: 1 liter na cca 12-15 m2.

Surové drevo: 1 liter na cca 8-10 m2.

Skladovanie: dobré uzavreté v chlade, chrániť pred mrazom.

Čistenie: ihneď po ukončení práce vodou a mydlom.

Farby: salzburgská zeleň, záhradná hnedá.

Upozornenie:

Pri použití viacerích balení rôznych dávok odporúčame obsah zmiešať vo väčšej nádobe.

Zloženie:

Zušľachtené, emulgované prírodné oleje, vosková emulzia, pigmenty oxidov železa, draselné a kobaltové mydlo.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l väčší.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk