PNZ - IMPRÄGNIER - GRUND W

(PNZ impregnačný základ W)

Charakteristika:

PNZ-IMPRÄGNIER-GRUND W je bezfarebný prostriedok na báze rastlinných olejov, bez rozpúšťadiel. Vytvára nebobtnavý vodoodpudivý náter regulujúci vlhkosť, Pôsobí do hĺbky a spoľahlivo zabraňuje modraniu a  hnitiu dreva, chráni pred hubovým napadnutím.

Použitie:

Všetky drevené konštrukcie, obloženie, okná, parapety, záhradné domčeky, pergoly, skleníky, náradie, záhradný nábytok, dvere, balkóny atď., Rovnako aj vlhké mokré priestory. Prostriedok nie je odolný voči UV žiareniu. Používa sa ako základ pre nátery PNZ vosky, oleje či lazúry, prípadne pod ostatné bežné alebo krycie lazúrovacie nátery. Prostriedok je úplne bez zápachu.

Spracovanie:

Drevo by malo byť neošetrené, zbavené prachu, suché a nezmrznuté. Staré nátery, ktoré tvoria súvislý film, je potrebné bezo zvyšku odstrániť. Vlhkosť dreva max 18%, pracovná teplota min. 8 ° C.

Spracovanie: raz natrieť alebo nastriekať zo všetkých strán.

Spotreba: cca od 120 do 160 ml/m2

Farba: bezfarebný

Schnutie: podľa nasiakavosti dreva, teploty a vlhkosti vzduchu až 1 deň.

Čistenie: pomôcky umyť vodou a mydlom.

Upozornenie:

Chrániť pred deťmi.

V obytných priestoroch nepoužívať veľkoplošne, v interiéri odporúčame použiť PNZ-BOR-IMPRÄGNIER-GRUND.

Zabrániť styku s potravinami, nápojmi a krmivom.

Nevylievať zvyšky do kanalizácie.

Skúšané podľa DIN - SK 152 modranie , DIN - SK 113 huby

Trieda nebezpečnosti obsahu: bez označenia

Trieda horľavosti: nepodlieha zaradeniu

Skladovanie: v suchu chlade, dobre uzatvorené, chrániť pred mrazom.

Zloženie: voda, alkydový olej

Účinná látka: 0,7% jodocarbonat

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk