PNZ - AUSSENÖL

(PNZ Vonkajší olej)

Prírodné ochrana dreva - žiadna trieda nebezpečenstva (DIN 53160/EN 71)

Charakteristika:

Farebný PNZ Außen ÖL je vyrábaný podľa storočných receptúr a používa sa v exteriéri.  Náter netvorí súvislý film a poskytuje ochranu pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi. Na rozdiel od starých náterov tvoriacich súvislú vrstvu, sa PNZ Außen ÖL usadzuje pevne v kapilárach dreva a poskytuje tak drevu prírodné ochranu, odolnú poveternostným vplyvom, vode a UV žiareniu. Zabraňuje bobtnaniu, vysychaniu a praskaniu dreva.

Použitie:

Ochrana a zušľachtenie domácich i exotických drevín. Na obklady, okná, výklady, dvere, záhradné stavby, garážové brány, záhradný nábytok, balkóny, ploty, hračky apod . Proti modraniu a hnilobe odporúčame predchádzajúci náter PNZ Imprägniergrund.

Spracovanie:

Nanáša sa štetcom, striekaním alebo roztieraním zo všetkých strán na čistý, suchý, odmastený a nepremrznutý povrch. Po 5-10 min. schnutia sa dôkladne rozotrie takmer suchým štetcom. Najskôr po 12 hod sa rovnakým spôsobom vykoná druhý, event. tretí náter. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Staré súvislé nátery alebo olejovej farby treba dokonale odstrániť - opáliť, obrúsiť alebo lúhovať. Podklad musí byť suchý, savý, čistý, zbavený prachu. Pre dlhú životnosť a oteruvzdornosť (napr. u terasových podláh) odporúčame po farebnom nátere naniesť záverečný náter PNZ-Außen ÖL NATUR. Pracovná teplota min. 8 ° C.

Spotreba: 1 liter na cca 15 m2 pri prvom nátere v závislosti na druhu dreva a jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo).

Skladovanie: dobre uzatvorené v chlade (chrániť pred mrazom).

Čistenie: znečistené pomôcky umyť mydlovou vodou alebo špeciálnym PNZ riedidlom.

Farby: č 1 natur (nepoužívať samostatne pre exterier), č.2 opálovo biela, č.3 smrekovec, č.4 čerešňa /gaštan, č 5 limba /pínia, č.6 dub/oliva. Všetky farby sú navzájom miešateľné.

Upozornenie: Pri použití viacerích balení s rôznymi zásielok treba náplne zmiešať vo väčšej nádobe.

Zloženie: Zušľachtené prírodné oleje ako ľanový, slnečnicový a repkový, stromová živica, limbové olej, isoalifáty, draselné a kobaltové mydlo, pigmenty kovových oxidov, titánová beloba. Po zaschnutí je úplne bez zápachu. Neobsahuje jedovaté látky.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk