PNZ - WASSER-blokátory

(PNZ Blokátor vlhkosti)

Vlastnosti:

PNZ-WASSER-blokátor je bezrozpúšťadlová, prírodné impregnácia na drevo. Revolučné spracovanie na báze nanotechnológie, dlhodobo zaručuje odolnosť voči vode a UV žiareniu. Dážď, voda, sneh, ľad a iné vlhkosť nemôžu prenikať do dreva. Vynikajúci odperlovací a lotosový efekt zabraňuje nasiakaniu vlhkosti, pri zachovaní priedušnosti, je absolútne vodoodpudivá.

Možnosti použitia:

PNZ WASSER-blokátor, dlhodobo chráni všetky nenatreté aj impregnované, lazurované, voskované, naolejované a lakované drevené plochy v interiéri aj v exteriéri pred navlhčením a prijímaním vody. Záhradný nábytok, obloženie fasád, balkóny, ploty, dvere, okná, brány, trámy, obloženie stien a stropov, detské hračky a iné sú neviditeľné  impregnované, a to bez akýchkoľvek prípravných prác. Je garantované neodlúpovanie, nie je citlivý na víno, pivo, kávu, apod. Podľa DIN 68861-1C. Je tiež vhodný k náterom korkových povrchov. Zaschnutý náter je odolný voči slinám a potu podľa DIN53160. Spĺňa normu EN 71 o bezpečnosti detských hračiek.

Zkúšane a odsúhlasené zväzom pre zdravie a ochranu životného prostredia BAGT-Nr.82797. Klasifikovane ako jeduprostý.

Spracovanie:

PNZ WASSER-blokátor, sa nanáša na čisté suché drevo alebo korok zo všetkých strán štetcom, valčekom, striekaním alebo namáčaním. Únosnosť starých náterov je potrebné vopred vyskúšať. Prebytočný materiál u nesavých materiálov za cca 30 minút zotrieme. Na rôznych plochách môže účinkovať inak, je vhodné urobiť skúšobný náter. Teplota pri spracovaní by nemala klesnúť pod +8 C. Podľa potreby je vhodné urobiť včas renovačný náter.

Doba schnutia:

Cca 6-12 hodín podľa poveternosti, nasiakavosti podkladov, vlhkosti vo vzduchu teplote.

Následne môže byť pretirané všetkými PNZ výrobkami.

Spotreba: podľa druhu povrchu dreva (hobľované alebo iba narezané) cca. 10 -20 m 2 / liter

Skladovanie: v chlade, v dobre uzatvorenej nádobe, nesmie premrznuť.

Čistenie náradia: umyte v teplej vode PNZ-GRUNDREIN

Zloženie: prírodné vosky a oleje, voda odmineralizovaná

Veľkosť balenia: 0,75 l, 2,5 l väčší

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk