PNZ-Fussboden-Lack

(PNZ-Podlahový lak)

Plnič pórov s obsahom vody, dá sa hneï použiť.

Vlastnosti:

Tento lak má nízku toxicitu, slabý zápach a nenarúša životné prostredie. Neopotrebuje sa ľahko v dôsledku veľmi kvalitných zložiek polyuretánu a je odolný voči vode a mnohým chemickým prípravkom, ktoré sa používajú v domácnosti, za predpokladu, že pôsobia len krátko. Slúži na ochranu a zlepšenie dreva.

Oblasti použitia: Lak sa používa na parkety a drevené podlahy, nábytok, panely, drevené stropy a schody. Treba vziať do úvahy možný adhezívny efekt na okrajoch. Je len obmedzene vhodný na exotické dreva (s nízkym obsahom oleja).

Použitie: Dobre premiešajte pred každým použitím! Povrch musí byť čistý a bez usadenin! Lak ako podkladový náter: Aplikujte 2 krát so stieracim nožom alebo 1 krát valčekovaním alebo kefovaním (potom už nepieskujte).

2 aplikácie valčekom alebo kefou. Pred poslednou aplikáciou jemne pieskujte. (zrnka 150)

Keï pracujete s podlahovým lakom, teplota miestnosti resp. povrchu by nemala klesnúť pod + 15 oC.

Prvý náter by sa mal aplikovať nie skôr ako 14 dní po lakovaní.

Aplikácia laku ako podkladového náteru.

Doba sušenia:

Po prvom použití plochého hladidla priblížne 30 minút, po druhom asi 1 hodinu, po valčekovaní alebo kefovaní asi 2 - 4 hodiny, po každom poťahovaní asi 2 - 4 hodiny. Po asi 48 hodinách sa už dá opatrne chodiť po podlahe a asi po 10 dňoch je náter plne pružný. Uvedené časy sušenia platia pri 60 - 65 % relatívnej vlhkosti a 18 - 20 oC teploty v miestnosti. Sušenie sa zrýchli dobrým vetraním (ale nie prievanom).

Opätovné lakovanie je možné kedykoľvek - aj na iné lakované povrchy. Podmienkou je dobré vysušenie predchádzajúceho lakovania, intenzívne čistenie a dôkladné pieskovanie. Aplikácia ako to bolo uvedené. Vytrite s PNZ-Holzboden-Seife (PNZ Wooden-Floor-Soap) mydlom na drevenú podlahu a z času na čas vykonajte údržbu s PNZ-Boden-Glanz (PNZ-Floor-Shine) - leštiacim roztokom alebo PNZ-Bio-Fussbodenwachs (PNZ-Bio-Floor-Wax) - podlahovým voskom. Odlišné účinky sú na odlišných povrchoch. Skúšobné nátery sú preto podstatné.

Spotreba:

Pri použití plochého hladidla asi 50 - 70 g/m2, pri valčekovaní alebo kefovaní asi 100 - 150 g/m2. Úplný náter: asi 350 g/m2.

Uskladňovanie: Uskladňujte a dopravujte pri vyše + 6 oC (ideálne 10 až 15 oC). Otvorené balenia by sa mali dobre uzavrieť a obsah použiť čo najskôr.

Čistenie: Nástroje dôkladne umyjte vodou hneï po práci.

Poznámka: Keï používate niekoľko balení s rôznymi sériovými číslami, mali by ste ich obsah zmiešať vo veľkej nádobe!

Veľkosti balenia: 0,75 litrov, 2,5 litrov, 10 litrov, 30 litrov a viac

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk