PNZ-PFLEGEÖL

(PNZ Ošetrovací olej)

Charakteristika:

Pre olejové ošetrenie všetkých olejovaných plôch.

Použitie:

K renovácii a ošetreniu olejovaných a korkových povrchov v interiéri. Je použiteľný pre všetky známe olejové systémy.

Spracovanie:

Plochu je potrebné očistiť zmetákom, vysávačom alebo mopom. Matné plochy je potrebné vyčistiť prípravkom PNZ-GRUNDREIN nechať 24 hod vyschnúť. Biely PNZ-PFLEGEÖL sa dobre pretrasie a rozmieša. Dávkuje sa jemne rozprašovačom alebo olejom navlhčenou handričkou po a po10 minútach sa vmasíruje do povrchu béžovým pádom. Nesmú zostať na povrchu mokré miesta, celá plocha musí byť optický suchá.

Je potrebné dbať na dobré vetranie. Teplota nad 18 ° C urýchľujú proces schnutia. Vytvrdzovanie min. 24 hod. V tejto dobe je potrebné povrch chrániť pred vodou! Potom sa vyleštia bielym pádom. Pre dlhodobú trvanlivosť odporúčame na každodenné čistenie používať PNZ-HOLZBODENSEIFE PNZ-PFLEGEEMULSION.

Spotreba:

Cca 25 ml/m2, tzn. 1 liter na cca 40 m2.

Skladovanie:

V chlade, chrániť pred mrazom.

Upozornenie:

Nehorľavý, VBF AIII. UBA 260100012.

Zloženie:

Prírodné oleje - bodliakový, makový, orechový, repkový, slnečnicový, isoalifáty. Kalciový kobaltová desikantu. U PNZ-PFLEGEÖL bieleho prídavok titánové beloby.

Bezpečné pre detské hračky podľa EN 71.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 la viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk