Disperzné farby

Podlahové nátery

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Methacryl Siegel

Polomatný jednozložkový náter na vytvorenie pestrofarebnej podlahy pre

interiér aj exteriér

I. Popis výrobku

Herbol-Methacryl-Siegel je bezrozpúšťadlový, vodou riediteľný, jednozložkový disperzný náter pre podlahové plochy v interiéri aj exteriéri, napr. pivnice, sklady, dielne, komory, balkóny, pavlače a terasy. Je použiteľný na všetky stavebné podklady, ako napr. betón, estrich, cement a keramicky savú dlažbu. Vyschnutý náter je dekoratívny, húževnatý a trvalo elastický aj pri nízkych teplotách. Je oderuvzdorný, podľa DIN EN 13300 dosahuje triedu oderu 1, dobre sa čistí za mokra i za sucha a je odolný voči obvyklým chemikáliám. Herbol-Methacryl-Siegel má vysoký difúzny odpor CO2 a pôsobí ako karbonizačná brzda.

Odolnosť voči krátkodobému zaťaženiu tekutín a chemikálií (DIN 53168 – A): voda, morská voda, posypová soľ, kyselina sírová (10 %), kyselina dusičná (10 %), kyselina octová (10 %), kyselina mravčia (10 %), kyselina mliečna (10 %), kyselina citrónov (10 %), kyselina trieslová, mastná kyslina ľanová, draselný lúh (10 %), roztok sódy (20 %), čpavok (10 %), peroxid (10 %), petrolej, vykurovací olej, lakový benzín, etylalkohol, rastlinné a živočíšne tuky, tuky na mastenie, oleje a bežné čistiace prostriedky v domácnosti. Vplyv hore uvedených tekutín a chemikálií môže viesť sčasti k zmene farebného odtieňa, funkčnosť náteru sa však neovplyvní.

Popis výrobku

Druh materiálu		podlahový náter na metakryl-kopolymérovej báze

Farebný odtieň	strieborná šedá ca. RAL 7001, štrková šedá ca. RAL 7032, platinová šedá ca. RAL 7036, prachová šedá ca. RAL 7037, 7100 svetlá šedá, 7105 šedá, 7110 modro šedá, 0409 biela,  vzorkovník farieb na podlahu (Farbe und Boden) s 56 vybranými farebnými odtieňmi. Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pri použití bázy 2 a 3 sa musí povrch pretrieť s Herbol-PU-Siegel.

Tónovanie		cez Herbol-ColorService

Veľkosti balenia			5 l a 12,5 l

Stupeň lesku				hodvábny lesk

Hustota				ca. 1,28 kg/l, podľa farebného odtieňa

Stavebno-fyzikál. hodnoty		priepustnosť vodných pár		vodopriepustnosť

(DIN EN ISO 7783-2)			(DIN EN 1062-3)

Sd = 1,920 m; d = 160 µm		ω = 0,01 kg/m2*h**)

Vlastnosti podľa DIN 			Trieda oderu 1, trieda krytia 1 pri výdatnosti 3 m2/l, resp.

EN 13300				625 ml/m2, hodvábny lesk, veľkosť zŕn jemné.

Zloženie 	čistá akrylátová disperzia, titánoxid, pigmenty oxidu železného, pigmenty chromoxidu, mastenec, voda, gylkoléter, prídavky,  konzervačné látky

Kód produktu farby a laky		M-LW 01

Riedidlo				voda

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na vyžiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Nespracovávajte pri silnom vetre a priamom slnečnom žiarení. Až do úplného vyschnutia chráňte pred dažďom, extrémnou vlhkosťou vzduchu (hmla) a mrazom. Herbol-Methacryl-Siegel nie je vhodný na zjazdné podlahy, napr. podlahy garáží, plochy so stojacou vodou, resp. trvalou vlhkosťou  a podlahy so zvýšenými požiadavkami (priemyselné podlahy). Pri horizontálnych plochách a zábradliach dbajte na dostatočný spád a odborné prevedenie žľabov, tesnení a spojov. Betónové podlahy je potrebné preskúšať, či sú vhodné na prevedenie s uvedeným náterom.  Pri betónových výlomkoch, prasklinách zapríčinených koróziou, sú najskôr potrebné betónové práce.

Upozornenie: Betónové podklady musia zodpovedať minimálne akostnej triede B25 podľa DIN 1045. Minimálna pevnosť podkladu v ťahu musí byť  ≥ 1,5 N/mm2. Stavebno-technické praskliny môžu podliehať extrémnym pohybom, preto nie je vždy možné s nanášanými technickými prostriedkami trvalé a neviditeľné prekrytie trhlín. Trhliny na spojoch okien a okenných parapetách je potrebné odborne utesniť vhodnou trvalo elastickou tesniacou látkou.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním,

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas  schnutia pri max. 80 % relat. vlhkosti vzduchu.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné a odolné voči dažďu po ca. 4-6 hod., preschnuté

a 50 % relatív. vlhkosti) 			po ca. 12 dňoch (pevné na chôdzu)

Spotreba 		na hladkých plochách cca. 250-350 ml/m2, na drsných plochách cca. 400-500 ml/m2 (na dva nátery), na náter s maliarskou armovacou tkaninou a dva krycie nátery cca. 800–1.000 ml/m2

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať

v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

III. Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad  musí  byť  čistý, suchý, únosný, drsný, a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií   znižujúcich   priľnavosť k povrchu, ako napr. riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 		Podklad     očistiť,    obzvlášť     znečistené,     skorodované  a

podkladu		skriedovatené časti. Chybné miesta, diery a poškodenia vylepšiť vhodnou látkou (napr. Herbol-Acryl-Mőrtel*). Na vytvorenie žľabov a vytvorenie spádov použite Herbol-Acryl-Mőrtel*.

ZÁKLADNÝ NÁTER

Vápenaté a cemento-		Základný náter s Herbol-Beton-Tiefgrund*, zriedený

vápenaté omietky (P II a P III)	 	s Kunstharz Verdűnnung do 30 až 50 % obj.

v interiéri: základný náter s Herbol-Methacryl-Siegel zriedený s vodou v pomere 1:2 (miešanie: 1 diel Methacryl-Siegel + 1 až 2 diely vody).

Anhydritové estrichy 		v interiéri: základný náter s Herbol-Methacryl-Siegel zriedený

(AE 12 - AE 40, max. obj. 		vodou v pomere 1:2 (miešanie: 1 diel Methacryl-Siegel + 1 až

vlhkosti 1 %)		2 diely vody).

magnéziový estrich (ME

5 – ME 60, max. obj. vlhkosti 10 %)

Betón a cementový 		Betón   musí   podľa   DIN 1045 zodpovedať triede kvality min.

estrich 		B25. maximálny objem vlhkosti betónu 4 %, maximálny objem vlhkosti cementu 5 %.

Základný náter s Herbol-Beton-Tiefgrund*, zriedený s Kunstharz Verdűnnung do 30 až 50 % obj. V interiéri: základný náter s Herbol-Methacryl-Siegel zriedený s vodou v pomere 1:2 (miešanie: 1 diel Methacryl-Siegel + 1 až 2 diely vody).

Na husté, nesavé podklady  sa ako spojivo použije Herbol-Acryl-Mőrtel* zmiešaný s cementom CEM I 32,5 R (PZ 35 F) a Herbol-Haftdispersion“ (miešací pomer 3 diely Acryl-Mőrtel + 2 diely cementu + 1,5 – 2  diely Haftdispersion).

Liaty asfaltový estrich 		Základný  náter  s   Herbol-Methacryl-Siegel zriedený s vodou

(GE 10 – GE 100)		v pomere 1:1 (miešanie 1 diel Methacryl-Siegel + 1 diel

savé, pevné, súdržné staré 		vody).

nátery neobsahujúce zmäkčovadlá

Pevné nátery 1K a staré, 		Podklad vyčistiť a priamo natierať Herbol- Methacryl-Siegel.

pevné disperzné nátery

neobsahujúce zmäk-

čovadlá

Cemento-vláknité platne		Na nové, silno alkalické platne na zabránenie tvorby výkvetov natrieť základná náter s Herbol-Herbidur-Grund*. Najmä hrany je potrebné dôkladne natrieť. Voľne zabudované platne je potrebné natrieť z oboch strán. Na zvetrané, spieskovatelé platne sa natrie základ s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V 40*.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Medzináter, nepopraskané podklady:

uvedené podklady		Medzináter s Herbol-Methacryl-Siegel.

Medzináter s vloženou maliarskou tkaninou:

Medzináter s Herbol-Methacryl-Siegel. Po vyschnutí natrieť ešte raz Herbol-Methacryl-Siegel v páse ca. 60 cm širokom, do mokrého náteru vložiť tkaninu Polyester-Elastikgewebe 10/10 v 50 cm širokom páse, po krajoch nechajte 5 cm na prekrytie ďalšieho pásu. Jednotlivé praskliny môžete odstraňovať podobne aj s 30 cm širokými pásmi tkaniny. Na veľké praskliny môžete použiť dvojitú vrstvu tkaniny Polyester-Elastikgewebe.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore		Sýty,    rovnomerný    náter    Herbol – Methacryl - Siegel.   Na

uvedené podklady	zabránenie  usadenín pracovať postupne mokré v mokrom. Alternatívne   vytvorenie   povrchu:   do čerstvého konečného náteru  sa  nasypú  Herbol-Acryl-Chips.  Po dobe schnutia  24 hod.   sa  zvyšné  chipsy  zmetú.  Potom  nasleduje 1-2 nátery s Herbol-PU-Siegel* pololesk, protišmyk alebo lesk.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk